# О применении технологии и техники центробежно-ударного дробления и воздушной классификации в технологии дезинтеграции рудного сырья

Автор:  Баранов Виктор Федотович - начальник технико-экономического отдела

АО «Механобр инижиниринг», д.т.н.

От редакции сайта:   1).Нас часто спрашивают, откуда появилось решение о создании компании «Новые технологии» и откуда взялась компетенция в производстве центробежно-ударных дробилок и мельниц. Данная статья отвечает на этот вопрос. Дело в том, что ОАО «Полиметалл», как и любая другая горнорудная компания, со дня своего основания остро нуждался в технологиях не просто снижения затрат на рудоподготовку, но часто и в поиске технологий, применимых к месторождениям, имеющимся в России, но годами не разрабатываемым по экономическим причинам (затраты на добычу превышали стоимость добытого золота в рамках возможностей имевшихся на рынке технологий и техники).

# По результатам данной экспертизы, а также по причине отказа разработчика центробежно-ударного оборудования в СССР – минского НПО «Центр» - в модернизации по заказу Полиметалла имеющихся в 2001 году в Беларуси разработок  центробежно-ударных дробилок для применения их в рудоподготовке и была создана в 2001 году компания «Новые технологии».

# В нее вошли ведущие сотрудники НПО «Центр», в то время уже уволившиеся из НПО «Центр» по причине известных кризисных явлений начала перестройки.  Также в первоначальный состав компании вошли сотрудники Управления новых технологий «Полиметалла». В результате модернизации «советского наследия» были созданы центробежно-ударные дробилки «Титан», с успехом внедренные на предприятиях ОАО «Полиметалл».

# 2). Конечно, если бы в 2001 году НПО «Центр» не отказался от предложения «Полиметалла» в модернизации и внедрении центробежно-ударных дробилок в рудоподготовку, решение о создании компании «Новые технологии» не было бы принято.

# Экономическую и психологическую поддержку «Полиметалла» в первые годы существования компании  «Новые технологии»  нельзя переоценить. В своем заключении в конце экспертизы Баранов В.Ф. также пишет о критичности такой поддержки со стороны успешных горно-рудных компаний в разработке нового оборудования и новых технологий. Это, кстати, совершенно не характерно для этой отрасли не только в России, но и в мире. Обычно, вопросы создания «нового» относятся к малым венчурным компаниям (о венчуре в 2001 году в России только начали разговаривать), которые в случае успеха покупаются большими. В нашем же случае создание компании «Новые технологии» надо отнести к некоторому романтизму руководителей Полиметалла того времени – Несису Александру Натановичу и Ушакову Михаилу Юрьевичу. За что им наше отдельное большое спасибо.

# 3).Необходимо заметить, что данная статья была  написана 11 лет назад, в 2001 году, в качестве экспертного заключения на любезно предоставленные НПО «Центр» отчеты научно-исследовательских работ, проведенных в лаборатории компании, а также на информацию о применении данного оборудования и технологии в рудоподготовке за рубежом.

# 4).Рекомендации, выданные экспертом, были использованы компанией «Новые технологии» по-максимуму и оказались настолько актуальными и эффективными, что позволили в течение уже первых двух лет обойти НПО «Центр» в производстве дробилок для производства щебня и для рудоподготовки, создав чисто российский центр по производству центробежно-ударного оборудования. Сейчас, в век интернета, некоторые маркетинговые предложения снизили свою актуальность, но не изменилось  отношение к новой технике и новым технологиям проектантов и эксплуатационщиков. На первые места они продолжают ставить надежность техники, неизменность заявленных технологических параметров, простоту обслуживания.

Содержание:

1.Профессиональный уровень эксперта

2.Используемые материалы

3.Поставка задачи для экспертизы

4.Опыт применения центробежно-ударных дробилок за рубежом

5.Использование центробежно-ударных дробилок в проектах (пока не реализованных).

6.Предварительные выводы

7.Конкурентные  преимущества дробилки НПО «Центр»

8.Этапы продвижения центробежно-ударного оборудования в рудоподготовку

9.Основные недостатки предложения Полиметалла по использованию центробежно-ударного оборудования НПО Центр в рудоподготовке на своих фабриках

10.Основные преимущества оборудования фирм конкурентов

11.Заключение

1.Профессиональный уровень эксперта

-образование- обогащение полезных ископаемых,

-стаж работы по специальности –34 года,

-пециализация – проектирование  рудных обогатительных фабрик, исследование отечественного и зарубежного опыта проектирования и эксплуатации обогатительных фабрик, экономическая оценка эффективности проектов,

-научная степень –доктор технических наук по тематике САПР ОФ,

-количество опубликованных работ –около 40, в т.ч. Справочник по проектированию  рудных обогатительных фабрик.

2.Используемые материалы

1.справки  по отчетам  о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах  по  созданию  оборудования ударного дробления и измельчения. Минск,1990.

2.Выдержки из отчета по НИР «Исследования по измельчению и обогащению  титаномагнетитовой руды», лабораторная стадия , Минск 1997 г.

3.Обзор НИР по испытаниям проб сульфидных медных руд Чинейского месторождения,  лабораторная стадия, 1977-1991 г.г. с  применением 3-х видов мельниц:

-стержневой мельницы,

-планетарной  конструкции ООО «Техника, технология дезинтеграции»  и

-центробежной мельницы НПО «Центр».

4.Краткий отчет о сравнительных испытаниях центробежной и стандартной шаровой мельницы на Норильской №1 и Березовской обогатительных  фабриках.

5.Аннотированные материалы отчета по применению оборудования НПО           «Центр» для  сухого обогащения золотосодержащих  руд и отвалов, а также марганцевых руд.

6.Информация рекламного характера

-по дробилкам «Бармак» фирмы Сведала (из каталога оборудования АОЗТ «Механобр инжиниринг»),

-по оборудованию предприятия «Дезинтегратор» г.Таллин,

-а также по КИДам  АО «Механобр техника».

7.Выдержки из отчета АОЗТ «Механобр инжиниринг»  за 2000 г. по бюджетной работе «Исследование новых методов обогащения и рудоподготовки на железорудных фабриках России» (авторы Сентемова В.А. и Баранов В.Ф.)

8.Публикации  эксперта по  вопросам  применения мокрого и ударного дробления  в зарубежной практике рудоподготовки («Обогащение руд», 2000 г №1)

9.Отчетные данные по командировке  Быкасова С.П.( АОЗТ «Механобр инжиниринг») в 2000г на Полтавский ГОК с целью ознакомления с практикой работы установленных  дробилок «Бармак» фирмы Сведала.

10.Справка о результатах испытаний дробилки НПО  «Центр» на Михайловском ГОКе в 1991 г.

11.Сравнительные характеристики дробилки Бармак и НПО «Центр».

12.Маркетинговые исследования российского рынка дробильно-измельчительных машин.

По комплектности и глубине представленных материалов  в целом  следует сделать  следующие общие замечания:

1.Значительная  часть исследований по удачному  и эффективному применению  ударных дробилок и центробежных мельниц проводилась в лабораторных условиях, на основании которых  сами авторы не рекомендуют делать окончательных выводов, ссылаясь на необходимость проведения более достоверных  испытаний в полу- или промышленном масштабе (п. 2, 3  вышеприведенного перечня.)

2.Испытания, которые проведены в промышленном масштабе на Михайловском ГОКе, относятся  к началу 90-х годов, носят незавершенный характер, не подкреплены актами внедрения.

3.Отсутствует референс-лист  НПО «Центр» по применению центробежно-ударных дробилок в рудоподготовке - этот важный  документ  при конкурентной оценке оборудования. Упоминается только  щебеночный завод в Микашевичах (Белоруссия).

4.Отсутствуют полноценные ситовые  характеристики крупности питания и продукта дробления.

3.Поставка задачи для экспертизы

Заказчиком экспертизы является ОАО «Полиметалл», который планирует использовать данное оборудование в рудоподготовке на своих золотоизвлекательных фабриках.

Перед экспертизой  поставлены следующие задачи:

1.Сформулировать преимущества техники и технологии, предлагаемой компанией «Новые технологии», основанной на разработках советского времени, проведенных в НПО «Центр» в сравнении с  аналогичными аппаратами  и технологией.

2.Определить  недостатки  предложений в центробежно-ударном оборудовании при продвижении его на рынок рудоподготовки.

3.Сформулировать преимущества другого нового оборудования, предлагаемого фирмами конкурентами (Нордберг, Сведала, Крупп, Механобр-Техника и др.)

4.Опыт применения центробежно-ударных дробилок за рубежом

Прежде чем  сформулировать ответы на поставленные вопросы необходимо обратиться к мировому опыту  применения ударного дробления. В связи с этим можно отметить  следующее.

По данным  многолетнего анализа зарубежной  практики  рудоподготовки, ведущегося в Механобре,  в операциях мелкого дробления  при установке в 3-й стадии  доминируют конусные дробилки  типа Саймонс ( и их модернизированные модификации НР, МР, WF)  фирм Нордберг, Крупп  или дробилки Гидрокон фирмы  Сведала.

Опыта  масштабного применения ударных дробилок типа Бармак, Кью-Кен, и других фирм в стандартных 3-х стадиальных схемах не отмечено, т.е. ударные дробилки массировано не заменяют пока конусные дробилки.

Обзор имеющегося опыта эксплуатации дробилок Бармак  на рудных обогатительных фабриках позволяет привести следующие примеры:

1.Известен опыт применения ударных  дробилок Бармак на железорудной обогатительной фабрике Хиббинг (США, Миннесота), где они выдержали конкуренцию с дробилкой WF 300 фирмы Нордберг в цикле додрабливания фракций критической крупности, выделяемой из разгрузки мельниц самоизмельчения  11,0х4,6 м. Эффект – повышение  производительности  мельниц первой стадии на 15%. Первоначально на одной из секций была установлена дробилка WF, но впоследствии  предпочтение было отдано Бармак. На других 3-х секциях  Нордберг  уступил Бармаку.  Не имея данных по коэффициенту движения оборудования (К.И.О.), можно по косвенным сведениям (дробилка работает в цикле ММС с К.И.О. не менее 90%) утверждать, что К.И.О. Бармака в данном случае находится на уровне 90%.

2.На железорудном предприятии Самарко (Бразилия) Бармак уверенно выиграл соревнование  у мокрой дробилки Нордберга (см. Обогащение руд, 2000г. №1)

3.Реализованный на территории СНГ американской компанией Newmont  проект переработки золотосодержащих отвалов Навоийского ГМК  (Узбекистан)   по технологии кучного выщелачивания  и процесса Меррилл-Кроу использует ударные дробилки Cemco  (аналогичные по конструкции Бармаку). Они установлены в 4-ой заключительной стадии дробления от крупности 80% минус 9 мм  до 95%  класса минус 3,35  мм  в замкнутом цикле с 13 грохотами типа Банан.  Циркуляционная  нагрузка в замкнутом цикле  составляет 200%.

Процесс дробления сухих кварцсодержащих отвалов  характеризуется большим пылевыделением, для подавления которого применено орошение с очисткой аспирационных выбросов  рукавными фильтрами.

Производительность предприятия по руде-13,8 млн.тонн в год.

Ударные дробилки Cemco в количестве 16 шт. (14 рабочих и 2 резервных) установлены после 3-ей стадии дробления в дробилках МР-1000, работающих в открытом цикле.

Первая стадия  дробления осуществляется в мобильном дробильном комплексе Locotrack на гусеничном ходу  в щековой дробилке LT 160 (160х1200)

4.Имеющиеся данные по примененению 4-х дробилок Бармак 9000 на Полтавском ГОКе, установленных в 4-ой стадии дробления в открытом цикле,  свидетельствуют,  в  целом,  о положительных результатах их эксплуатации. Вместе с тем, КИО недостаточен  и составляет всего 50%,  дробилка весьма чувствительна не только к  металлу и крупнокусковой руде,  но и  к  включениям деревянных предметов. Кроме того,  при запуске дробилки питание проходит через нее, практически не подвергаясь дроблению. Наличие аспирации обязательно. Т.е. дробилка требует определенной культуры предшествующего горного передела.

5.Использование центробежно-ударных дробилок в проектах (пока не реализованных).

Кроме вышеперечисленого, известен ряд  примеров применения ударных дробилок в проектах  фабрик, намеченных  к строительству в ближайшие годы.

Так,  например:

1.Технические решения, аналогичные фабрике Ньюмонт, применены  в последнем  варианте ТЭО Удоканской медной фабрики на производительность  9 млн. тонн руды в год. Первая стадия запроектирована с применением дробилки  ККД-1350 УЗТМ, 2-я и 3-я стадии в дробилках Уралмаша диаметром 3000 мм с получением руды крупностью минус 20 мм в открытом цикле с предварительным грохочением.

В 4-ой стадии проектируется установка  13 дробилок (11 рабочих, 2 резервных)  типа Бармак 9100 с установленной мощностью 2х300=600 квт.

Дробилки устанавливаются в замкнутом цикле с грохотами ГСТ-72 на получение продукта крупностью  минус 3 мм для последующего чанового выщелачивания.

Цена дробилки без НДС с учетом  массовой поставки относительно небольшая  -  245 тыс.долл., стоимость футеровки по данным фирмы в расчете на тонну переработанной руды  с индексом абразивности Аi=0,03 от 0,03  до 0,06 доллара.

2.В 1995 г. вариант  замены стержневых мельниц на ударное дробление в дробилках Бармак был предложен для  проекта реконструкции одной обогатительной фабрики ПО «Беларуськалий»

3.Рассматривался  вариант замены дробилок КМД-2200Т на дробилки Бармак в проекте реконструкции АНОФ-2 ПО «Апатит».

4.В свое время  большие  надежды  на  ударное  дробление возлагались при разработке проекта реконструкции Талнахской фабрики, где  рассчитывали на эффект селективного дробления за счет разнопрочности  вмещающих пород и  минеральной части руды. Однако после посещения Полтавского ГОКа представителями НГМК и Механобра от этой идеи были вынуждены отказаться, так как  в исходной руде подземной добычи на НГМК обычно содержится  внушительное количество разнообразного металла и  дерева, что привело бы к частым остановкам дробилки, что и происходит на Полтавском ГОКе .

5.Массированное проектное исследование эффективности применения различных современных  образцов дробильного оборудования на примере реконструкции рудоподготовительных отделений отечественных железорудных фабрик в рамках госбюджетной тематики было проведено Механобром в 1999-2000 г.г. –авторы Сентемова В.А. и Баранов В.Ф.   Одним из выводов отчета было то, что применение  ударных дробилок Бармак (или НПО «Центр»)  для 4-ой стадии  дробления является наиболее экономически привлекательным вариантом  реконструкции рудоподготовки с целью снижения издержек производства. В сочетании с последующей сухой магнитной сепарацией  (СМС) сверхтонкого дробления до 6-0 мм  позволяет   вывести до 20% и более  отвальных хвостов,  не подвергая их дорогостоящему измельчению.

При  ударном дроблении, как известно, происходит не только селективное разрушение руды, но и ее подсушка, что является  дополнительным,  благоприятным фактором,  положительно сказывающимся   на  СМС. Экономическая привлекательность ударных дробилок определилась прежде всего их относительной дешевизной в сравнении, например,  с технологией WF при равной или  даже большей, чем у дробилок WF  крупности дробленого продукта.

6.Предварительные выводы

Резюмируя  вышесказанное необходимо отметить, следующее:

1).Понятно, что  меньшая стоимость дробилок НПО”Центр”  позволила бы им быть вне конкуренции. Лишь недостаток  информации о примерах использования дробилок НПО «Центр» не позволил нам  однозначно рекомендовать их к применению вместо Бармаков.

2).Задача продвижения на российский, а впоследствии, возможно и на мировой, рынок дробильно-измельчительных машин конструкции НПО «Центр» несомненно актуальна и возможна. Они могут и  должны составить мощную конкуренцию аналогичной по принципу действия (но не по конструкции) продукции зарубежных машиностроительных фирм – Сведала, CEMCO, Кью Кен и т.п. за счет  большей производительности,  способности принять большую крупность питания исходной руды (100 мм  вместо 50-60 мм  у Бармака),  высокого КИО (более 90 %) и, наконец,  меньшей стоимости.

3).Однако,  еще раз необходимо подчеркнуть, что это будет возможно, если высокие технологические  и стоимостные показатели дробилки ДЦ,  приведенные в  материалах перечня представленных информаций,   будут  подкреплены расширенным референс-листом по аналогии, например с таковым по WF, приведенным в обзоре по мокрому дроблению в журнале «Обогащение руд» №1 за 2000г.(таблица 2 обзора ), с  дополнением  референс-листа  ситовыми  характеристиками крупности питания и продукта дробления.

7. Конкурентные  преимущества дробилки НПО «Центр»

Конкурентные  преимущества дробилки НПО «Центр» в сравнении с технологией WF (Нордберг),  мокрого КИДа (Механобр - Техника),  пресс-валковых дробилок Поликом (Крупп-Полизиус)  определяются прежде всего:

1).Малым установочным весом и, следовательно,  минимальной стоимостью основания, а также, что очень важно, небольшой грузоподъемностью крана для обслуживания  дробилки, определяющего вес и стоимость здания,

2).Относительной дешевизной дробилки при возможности приема аналогичного по крупности питания и получения продукта меньшей крупности при близкой энергонапряженности.

3).Меньшей трудоемкостью  при обслуживании и ремонте дробилки, благодаря  ее простоте  и особой конструкции узла подвески ротора,

4).Отсутствием станции жидкой смазки, что очень важно, так как позволяет эксплуатировать дробилку в неотапливаемом помещении или на открытых площадках.

5).Возможностью переработки влажных глинистых руд с последующим мокрым грохочением (если в этом есть необходимость) -  пример ОФ Самарко,Бразилия),

6).Возможностью использования сухих методов обогащения после ударного дробления, обеспечивающего меньшую крупность и  селективное раскрытие минералов при  эффекте  подсушки руды,

7).Кубовидностью продукта,  облегчающей   процесс тонкого грохочения,

8).Возможностью использования сухих методов обогащения и классификации после центробежных дробилок и мельниц.

8.Этапы продвижения центробежно-ударного оборудования в рудоподготовку

Эксперту представляется  необходимым реализовать два этапа продвижения дробилки на рынке оборудования для рудных обогатительных фабрик:

1).На первом этапе  было  бы достаточно гарантировать ее надежную работу в 4-ой стадии дробления  на питании 25-30 мм с достижением в открытом  цикле крупности 6(8)-0 мм при  КИО не менее 90%.  Это позволило бы, учитывая  малый вес и габариты дробилки,  устанавливать ее в цикле  рудного измельчения непосредственно в главном корпусе, резко снижая затраты на рудоподготовку действующих фабрик – как это показано в отчете Механобра. Наивысший экономический эффект достигается  при  сочетании  ударного дробления  с сухой магнитной сепарацией для выделения отвальных хвостов.

2).Следующему более ответственному этапу продвижения - её установке  в более тяжелых условиях работы –  взамен конусных дробилок КМД-2200 или даже КМД-3000 в 3-ей стадии дробления,  должно предшествовать  опытно-промышленное внедрение ДЦ на 1-2-х действующих рудных обогатительных фабриках  с целью  преодолению консерватизма проектировщиков и эксплуатационников.

Обоим этапам должна предшествовать работа по реализации  плана мероприятий по маркетингу дробилки, который может включать, например, следующие пункты:

- опубликовать статьи  в  научно-технических  журналах,

- подготовить тираж цветного буклета – каталога нового оборудования с референс-листом и освещением  не только технологических, но и сервисных возможностей завода-изготовителя в любой точке СНГ,

- выступить с хорошо подготовленными докладами  в проектных институтах и ведущих предприятих России и СНГ, как это делают западные фирмы (слайды, видео-фильмы, буклеты, памятные сувениры и т.п.),

- найти  возможность и возобновить сравнительные  испытания  дробилки ДЦ на самых разных рудах, например: на наиболее твердых рудах России - магнетитовых кварцитах Михайловского ГОКа, на  глинистой влажной руде (Гайский ГОК, Учалинский ГОК)  в замкнутом цикле  с грохотом и т.п.

Только в результате  длительных сравнительных испытаний промышленных образцов оборудования на  конкретной руде можно   объективно выявить преимущества ( и недостатки) новой технологии –расход электроэнергии на рудоподготовку, включая измельчение, потребление футеровки, ремонопригодность и т.п.

- при  запросах проектных институтов или заинтересованных предприятий давать исчерпывающую информацию, подобно той, которая предоставляется зарубежными конкурентами (схема цепи, подробная комплектация, ситовки,  цены и т.п.).

9.Основные недостатки предложения Полиметалла по использованию центробежно-ударного оборудования НПО Центр в рудоподготовке на своих фабриках

На современном этапе зарубежными конкурентами могут быть предъявлены следующие недостатки  предложения НПО Центр»:

Формальные

1).Отсутствие референс-листа ДЦ  для рудных обогатительных  фабрик.

По существу:

-Необходимость усиленной аспирации  при работе дробилки в сравнении с мокрым дроблением в WF или  мокром КИДе,

-Возможные проскоки крупняка при включении и отключении дробилки,

-Повышенная чувствительность к посторонним предметам - металл, крупняк, дерево (если это действительно по отношению к  ДЦ).

-Недостаточная производительность центробежных мельниц и комплектного оборудования воздушной классификации, которые  адекватны  лишь небольшой обогатительной установке.

10.Основные преимущества оборудования фирм конкурентов

в сравнении с предложением Полиметалла:

По оборудованию для мокрого дробления фирмы Нордберг:

-наличие референс-листа,

-возможность встраивания в схему цепи аппаратов перед  измельчением с исключением дробилок 3-ей стадии (КМД) –см обзор по мокрому дроблению,

-экологичность процесса мокрого дробления, снижение затрат на аспирацию,

-получение продукта, содержащего повышенное количество плоскушек, повышающего производительность мельниц,

-гарантированный сервис оборудования,

-поставка комплекта оборудования (не только дробилки, но и грохота)

По оборудованию для ударного дробления фирмы Сведала и т.п.

- наличие референс-листа - сотни установок по всему миру,

- гарантированный сервис оборудования

По оборудованию для пресс-валкового дробления фирмы Крупп Полизиус

- наличие референс-листа,

- достижение высокой трещиноватости продукта дробления при повышенном содержании мелких фракций (минус 0,25 мм), что важно не только для процесса, например, измельчения, но и при кучном или чановом выщелачивании меди, золота и др. металлов,

- высочайшая пропускная способность пресс-валков—до 1800 т/час на агрегат при суммарной установочной мощности 4400 квт (фабрик Сиеррита, США). Это позволяет для крупных предприятий сократить число единиц оборудования в сравнении с вариантом ударных дробилок в несколько раз.

По оборудованию Механобр Техники  (КИДы)

-экологичность процесса мокрого дробления, снижение затрат на аспирацию,

-значительное содержание класса минус 0,074 мм в дробленом продукте.

11.Заключение

Анализ  технических характеристик, технологических  показателей  и возможных вариантов применения предлагаемого Полиметаллом  центробежного  оборудования  показал  его хорошую конкурентоспособность на рынке современных дробильно-измельчительных машин.

После  подтверждения по результатам сравнительных испытаний  на конкретной руде   технических параметров  (надежность, КИО, производительность, ремонтопригодность)  они могут и должны занять достойное место не только на  щебеночных заводах, но и в отделениях дробления и измельчения как новых, так и реконструируемых  обогатительных фабрик черной, цветной металлургии и горно-химического сырья.

# Footnotes

Если бы  Полиметалл взялся за  продвижение и  пресс-валковых дробилок  завода Волгоцеммаш, то это было бы еще одно перспективное направление в развитии техники рудоподготовки.

Положение с КИДами , особенно больших типоразмеров, таково, на мой взгляд, что одной Механобр-Технике не под силу продолжить и завершить  работу по продвижению дробилок. Нужна кооперация с УЗТМ или еще с каким-нибудь мощным машиностроительным заводом