Исследование дробления и измельчения силикатных и других материалов в центробежной роторной мельнице-дробилке.

### Автор: Г. Н. Оскаленко, аспирант кафедры технологии силикатов, Днепропетровский химико-технологический институт имени Ф. Э. Дзержинского, Днепропетровск, 1965 год.

Автореферат диссертационной работы, представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук. Научный руководитель - доцент, кандидат технических наук Товаров В.В.

От редакции сайта: мы, специализирующиеся на центробежно-ударных и роторно-вихревых мельницах, не могли не разместить эту диссертацию, написанную аж в 1965 году (!) В те годы о внедрении этого оборудования в мире еще только начинались разговоры, а в СССР по нему уже защищались диссертации на основании огромного опыта практических применений. Вот они - Титаны, на плечах которых мы стоим. Очень хотелось бы надеяться, что и на наших плечах удастся пристроиться поколению, идущему нам на смену.

Содержание:

1.Введение

2.Разгон частиц центробежными лопастными роторами, скорости и углы вылета, углы  удара об отбойные плиты

3.Дробление материалов

а) Влияние конструкции роторов на результаты дробления в открытом цикле

б) Влияние конструкции роторов на параметры дробления и измельчения в замкнутом цикле

в) Влияние скорости вращения ротора на параметры процесса дробления

4.Открытый цикл

###### 5.Замкнутый цикл

###### 6.Влияние крупности исходного материала

7.Тонкое измельчение материалов

8.Мощность, удельный расход энергии и энергетический баланс дробления

-Результаты измельчения известняка в замкнутом цикле с сепаратором

-Энергетический баланс дробления

9.Производительность

10.Промышленное применение центробежных дробилок

-Данные по дроблению угля в промышленной центробежной дробилке

-Результаты испытаний промышленного образца центробежной дробилки на Запорожском

огнеупорном заводе

11.Сравнение центробежной роторной мельницы-дробилки с другими видами дробилок и мельниц

12.Оценка возможности применения центробежной дробилки для предварительного дробления клинкера

13.Применение центробежной дробилки для определения удароустойчивости цильпебса

14.Список работ, в которых опубликовано основное содержание диссертации

#### 1.Введение

Выполнение задач, поставленных XXII съездом КПСС перед цементной, металлургической и некоторыми другими отраслями народного хозяйства СССР, тесно связано с операциями дробления и измельчения. Так, для производства тонны цемента приходится размалывать около 2,5 тонн различных материалов. Все руды цветных металлов и 80% железных руд используются в металлургии после обогащения, в процессе которого руды измельчаются. В теплоэнергетической  промышленности около 2-3% вырабатываемой энергии затрачивается на измельчение топлива. В других отраслях силикатной и химической промышленности дробление и измельчение также существенно влияет на процессы производства. Поэтому указанные операции являются большой технико-экономической проблемой. Ее решение тесно связано с созданием новых, более производительных и эффективных дробилок и мельниц.

Интенсифицировать процесс измельчения можно в машинах высокоскоростных, более энергонапряженных, к которым следует отнести дробилки ударно-отражательного типа, струйные мельницы и центробежные роторные мельницы-дробилки метательно-ударного действия. Конструкция машин последнего типа позволяет защитить рабочие детали (ротор и бронеплиты) измельчаемым материалом. При измельчении в центробежной дробилке метательно-ударного действия материал подается на быстровращающийся лопастной ротор (который разгоняет его до больших скоростей) и при последующем ударе об отбойные плиты разрушается.

В некоторых мельницах такого типа скорость материала достигает 270—300 м/сек. Простота, высокая производительность и большая интенсивность измельчения привели к тому, что только за последние 5 лет появилось более 30 различных конструкций таких машин. В Советском Союзе центробежными дробилками такого типа занимались: во Всесоюзном теплотехническом институте – В. П. Ромадин и П. И. Киселев; в институте Гипроцемент – В. В. Товаров и В. Ф. Гладков; в институте Механобрчермет – В. И. Кармазин, Л. П. Шупов и В. С. Маргулис; в институте новых строительных материалов (ВНИИНСМ) – М. Л. Моргулис и сотрудники лаборатории помольно-смесительных процессов. Давно известна центробежная мельница М. А. Останковича.

3. А. Деникин и В. С. Кабанов провели исследование по тонкому измельчению шламов в струйном дезинтеграторе.

В настоящее время институт НИИЦемент исследует предварительное дробление клинкера в двухступенчатой ударно-центробежной дробилке конструкции ВНИИНСМа. Известно применение лабораторной центробежной дробилки для дробления комбикормов (В. А. Елисеев) и др.

За рубежом в последнее время (1961 г.) фирма «Верко Стил Компани» начала изготовлять серию центробежных дробилок типа «Торнадо», которые по конструкции подобны мельнице-дробилке,  предложенной В. В. Товаровым и B. Ф. Гладковым.

Известна конструкция двухступенчатой центробежной дробилки завода им. Э. Тельмана (ГДР), предназначенной для дробления бурого угля. Западногерманские фирмы «Кондукс-верк», «Альпине» и «Нейман» начали выпускать серии подобных машин для переработки материалов химической промышленности.

Приведенные данные подтверждают важность выбранной для разработки темы. Следует отметить, что до 1957-58 гг. (начало работы автора над темой диссертации) из перечисленных выше работ были известны только работы В. П. Ромадина, П. И. Киселева, М. А. Останковича и В. В. Товарова.

Теоретические основы измельчения в такого рода машинах и многие вопросы их практического использования были изучены недостаточно. За период с 1962 года появились работы по исследованию влияния скорости вращения на результаты дробления (Планиоль, Елисеев и др.), которые согласуются с нашими.

Настоящая работа является теоретическим и экспериментальным исследованием дробления и измельчения силикатных и других материалов в центробежной роторной мельнице-дробилке метательно-ударно-отражательного действия. Кроме процесса измельчения исследовалось движение частиц в лопастных роторах, их скорости, направление вылета и углы удара об отбойные плиты. Определялась взаимосвязь между скоростью вращения ротора, удельным расходом энергии и гранулометрическим составом продуктов дробления. Осуществлялись конструктивная разработка деталей дробилки, проектирование промышленных установок, надзор за изготовлением и промышленные испытания.

2.Разгон частиц центробежными лопастными роторами, скорости и углы вылета, углы

удара об отбойные плиты

В дробилках и мельницах метательно-ударного действия измельчение осуществляется за счет высокоскоростного соударения вылетающих из лопастного ротора частиц о неподвижные или подвижные отбойные поверхности или встречные куски измельчаемого материала. Поэтому одним из важнейших факторов, обусловливающих интенсивность и результаты процесса измельчения в такого рода машинах, является скорость в момент удара.

Скорость вылета частиц измельчаемого материала из ротора определяется прежде всего окружной скоростью концов лопастей. Однако при одинаковой окружной скорости величина скорости вылета зависит от конструкции ротора (формы и расположения разгонных лопастей) и коэффициента трения материала при его движении по разгонной поверхности. Ру-Брагик показал, что теоретическая скорость вылета (Vв) частиц из ротора с радиальными лопастями (без учета сил трения) в 1,41 раза больше окружной скорости концов лопастей (Vок), т. е.  = m = 1,41. Фактическая скорость вылета частиц из ротора меньше теоретически возможной, так как трение препятствует передвижению материала по лопасти.

В работе необходимо было ответить на ряд вопросов, например:

-Как влияет коэффициент трения на величину «m»?

-При каком расположении разгонных лопастей величина «m» будет максимальной?

-При разгоне лопастным ротором частица участвует в двух движениях:

а) окружном (переносном) вместе с лопастным колесом;

б) относительном (относительно лопасти).

На выходе из ротора частица движется прямолинейно по направлению геометрической суммы этих скоростей. Численное значение и направление окружной скорости легко определить. Величина и направление относительной скорости зависит от ряда перечисленных выше факторов и может варьировать в широких пределах.

Расчеты производились для двух видов лопастей: прямолинейных и криволинейных, представляющих по форме отрезок логарифмической спирали. Последняя форма выбрана не случайно, т. к. при защите лопастей слоем измельчаемого материала разгонная поверхность защитного слоя образует именно такую кривую.

Положение прямолинейной лопасти определяется отношением = cosα,

где rn - радиус, нормальный к лопасти; R – радиус в конечную точку лопасти. При , f = 0˚, α = 90˚ лопасти расположены радиально. При удалении лопасти от центра на ее начальном участке (Sо) залегает материал под действием силы трения. Величина этого участка определяется соотношением  Sо = rn ∙ f, где f – коэффициент трения.

Для вывода формулы, определяющей относительную скорость частицы, составляем дифференциальное уравнение, конечный вид которого будет:

(1)

где dS – элементарное перемещение частицы по лопасти за время dt, ω – угловая скорость вращения ротора, 1/сек.

Решением уравнения (1) находим следующие выражения для уравнений пути и скорости:

(2)

(3)

С увеличением времени t второй член уравнений (2) и (3) быстро убывает и для величин S, которые соответствуют практическим роторам (0,2-0,5 м), составляет меньше 1%. Это дает возможность выразить аналитически зависимость относительной скорости движения частиц от пройденного пути (или радиуса), которая после преобразований и упрощений примет вид:

(4)

Абсолютная скорость вылета частицы из ротора составляет геометрическую сумму окружной и относительной скорости и в окончательном виде выражается уравнением:

(5)

Анализ уравнения (5) показывает, что при увеличении наклона лопасти (отношения ) до определенного предела, который зависит от коэффициента трения f, скорость вылета (коэффициент «m») растет до максимального значения. Такое расположение прямолинейной лопасти назовем оптимальным. Оно зависит от коэффициента трения частицы. Так, при f = 0 (теоретический случай) максимальное значение m = 1,62 наблюдается при отношении   = 0,5, а при f = 0,4 наибольшее значение m = 1,3 будет при = 0,4.

Таким образом, с увеличением f уменьшаются как оптимальные величины отношения , так и численные значения коэффициента «m».

Фактические величины f каменистых материалов при движении их по металлической лопасти составляют 0,3-0,5. Им соответствуют максимальные значения m = 1,35 и m = 1,25 при отношениях = 0,4 и 0,3. В этом случае величины «m» больше, чем при радиальном расположении лопастей, на 8-12%.

Для криволинейных лопастей было составлено и приближенно решено аналогичное уравнение. Опытная проверка непосредственным дроблением (для учета принятого упрощения) показала, что расчетные величины коэффициента «m» для этого случая являются завышенными на величину около 7%.

Величины скоростей вылета частиц были определены также экспериментально. Модель вращающегося ротора с отметкой на нем и вылетающие частицы фотографировались на темном фоне. Измерением длин следов частиц и отметки были определены величины коэффициентов «от» для различного расположения прямолинейных и криволинейных лопастей.

Результаты опытов подтвердили данные теоретических выводов.

При криволинейных защищенных лопастях опытная величина коэффициента «от» в среднем равна 1,1 (при α близком к 40°).

Ускоренная киносъемка показала, что при движении по лопасти частицы не только скользят, но и перекатываются. Частицы, движущиеся первыми, «убегают» от последующих, т.е. с удалением частиц от центра вращения расстояние между ними увеличивается.

Точки вылета частиц из ротора являются точками пересечения абсолютной траектории их движения и окружности концов лопастей. Выведены формулы, определяющие траекторию движения частиц при разгоне роторами с прямолинейными и криволинейными лопастями.

На примерах показано перемещение «зон вылета» частиц из ротора и, следовательно, «зон удара» при изменении длины лопасти и коэффициента трения.

На результаты дробления оказывает влияние величина угла удара материала об отбойную поверхность бронеплит, которая зависит от угла вылета и расположения отбойных поверхностей. Для определения углов вылета выведены формулы и найдены опытные величины, полученные методом фотографирования, для различных материалов (шамот, гипс, кварцевый песок и др.). В зависимости от конструкции ротора величины углов вылета варьируют в значительных пределах. Так, при роторе с радиальными лопастями они составляют 26-36°. Углы вылети частиц из ротора, защищенного измельчающимся материалом, равны 6-8°.

Предложены методы проектирования угла наклона отбойной поверхности бронеплит в зависимости от расстояния их от периферии ротора. Наиболее целесообразным следует считать расположение отбойной поверхности ступенчато, в виде отрезков кривых, представляющих развертку круга радиусом R'= R cos β, где β – угол вылета частицы.

Проведены опытные дробления портландцементного клинкера и гнейса при различных величинах угла удара об отбойную поверхность бронеплит (48°, 73°, 90° и 102°). Оказалось, что интенсивность дробления при углах удара 90° и 102° больше на 15%, чем при угле удара в 48°. Энергетическая эффективность оказалась одинаковой.

3.Дробление материалов

Для проведения опытов по дроблению и измельчению различных материалов разработана и выполнена полупромышленная дробильно-размольная установка на базе центробежной мельницы-дробилки. Она позволяет осуществлять дробление в открытом и замкнутом цикле (с грохотом) и измельчение в замкнутом цикле с центробежным сепаратором.

Центробежная роторная мельница-дробилка изготовлена в 1958 году Днепродзержинским цементным заводом по чертежам, разработанным конструкторским бюро завода совместно с работниками кафедры. Она состоит из следующих основных частей: ротора (диам. 800 мм), вращающегося вокруг горизонтальной оси; корпуса подшипников и станины; дробильной камеры, футерованной сменными отбойными плитами; разгрузочной течки и привода. Под дробилкой установлен ленточный транспортер, позволяющий осуществлять беспыльную разгрузку материалов из дробилки, корпус которой находится под давлением. При работе в замкнутом цикле материал элеватором подается в классификатор (инерционный грохот или центробежный сепаратор). Крупные частицы из сепаратора или из грохота направляются снова в дробилку, а готовый продукт собирается в емкость.

Сменой шкивов окружная скорость ротора изменялась oт 21 до 74 м/сек. Вспомогательное оборудование позволяло пропускать через систему до 2 т/час. Пропускная способность дробилки значительно превышает эту величину, однако мощность установленного электродвигателя (10 квт) не позволяла при скорости 74 м/сек превысить 2 т/час. На установке осуществлена автоматизация подачи питания, дающая возможность работать на установленной производительности.

При испытаниях производились следующие замеры: производительность по открытому и замкнутому циклу и определение гранулометрического состава исходного материала и продукта;

мощность, расходуемая на холостой и рабочий ход дробилки, удельный расход полезной энергии (), а также полный расход энергии (брутто) с учетом затрат на трение, вентиляционный эффект и др. ().

При дроблении по замкнутому циклу подсчитывалась кратность циркуляции (К) как по количественному замеру циркулирующей нагрузки и продукта, так и по соотношению удельных расходов полезной энергии при дроблении в открытом () и в замкнутом () циклах.

Оценка результатов производилась по:

-расходу полезной энергии при дроблении в открытом и замкнутом циклах.

-гранулометрическому составу и интенсивности дробления,

-энергетической эффективности дробления, кратности циркуляции.

Интенсивность дробления характеризовалась посредством кривых R = f (Р), выражающих уменьшение содержания крупных классов (полных остатков на контрольных ситах R) в зависимости от числа последовательных приемов дробления Р, и по степени дробления i.

Энергетическая эффективность дробления характеризовалась посредством кривых R = f (Эуд)  и dср = f (Эуд), выражающих зависимость полных остатков на контрольных ситах и среднего диаметра смеси продукта от (Эуд).

а) Влияние конструкции роторов на результаты дробления в открытом цикле

Для испытаний были изготовлены характерные конструкции роторов диаметром 800 мм с радиальными, наклонными (при = 0,35) и криволинейными незащищенными лопастями и защищенными длинными (= 0,35) и короткими (= 0,8) лопастями. Дроблению и измельчению подвергался клинкер крупностью – 30+10 мм, и известняк крупностью – 40+10 мм при скорости 52 м/сек.

Проведенные опыты позволили сравнить влияние формы лопастей (прямолинейные, криволинейные), их расположение на диске (радиальные, наклонные), длину лопасти и 'вид разгонной поверхности (защищенные и незащищенные измельчаемым материалом).

Оказалось, что роторы с длинными наклонными, криволинейными и защищенными лопастями потребляют приблизительно одинаковую мощность холостого хода (2,7-2,8 квт). Несколько меньше (2,4 квт) потребляет ротор с радиальными лопастями. Ротор с короткими защищенными лопастями потребляет 2,25 квт.

Ротор с наклонными лопастями, среди роторов с незащищенными конструкциями лопастей, потребляет наибольшее количество энергии (1,34 квт∙ч/т). Соотношение потребляемых энергий роторами с наклонными и радиальными лопастями составляет 1,15.

Удельные энергозатраты на однократное дробление уменьшаются при дальнейших последовательных дроблениях. Так, при первом и третьем дроблениях разнится на 10-25%. Большая величина относится к ротору с длинными защищенными лопастями.

Интенсивность дробления роторами с незащищенными лопастями большая, чем роторами с защищенными лопастями. Среди первых наибольшей интенсивностью обладает ротор с наклонными лопастями (степень дробления равна 6,7). По числу дроблений, необходимых для выхода класса мельче 2,0 мм, равного 50%, он дробит интенсивнее ротора с радиальными лопастями на 13-19% и роторов с защищенными лопастями – на 45-105%. Ротор с криволинейными незащищенными лопастями по интенсивности дробления близок ротору с радиальными лопастями.

Таким образом, для роторов, относящихся к одинаковым группам (незащищенные, защищенные), интенсивность дробления находится в прямом соотношении с энергозатратами. При дроблении известняка роторами с незащищенными лопа-Гтями необходимо затратить 1,5 квт∙ч/т, чтобы получить продукт с dср = 3 мм. Роторы с защищенными лопастями менее эффективны; они расходуют в этих условиях на 30-45% больше энергии.

б) Влияние конструкции роторов на параметры дробления и измельчения в замкнутом цикле

Опыты по дроблению и измельчению известняка в замкнутом цикле производили с грохотом (сито 2,0 мм) и сепаратором. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование лопастей ротора | Производит. по продукту, кг/час | квт∙ч/т | Полные остатки на ситах, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q | К |  | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,09 | -0,09 |
| Грохот (сито 2,0 мм) |
| Прямолинейные, наклонные | 520 | 1,9 | 2,2 | 28 | 51 | 65 | 77 | 23 |
| Криволинейные, незащищенные | 450 | 2,2 | 2,16 | 35 | 61 | 74 | 84 | 16 |
| Радиальные | 440 | 2,27 | 2,02 | 31 | 57 | 71 | 81,5 | 18,5 |
| Защищенные, длинные | 270 | 3,7 | 3,8 | 35 | 58 | 71 | 83 | 17 |
| Защищенные, короткие | 245 | 4,1 | 3,15 | 37 | 63 | 77 | 88 | 12 |
| Сепаратор (без отбойных лопастей) |
| Прямолинейные, наклонные | 146 | 6,8 | 6,3 | — | — | 18,6 | 51 | 49 |
| Криволинейные, незащищенные | 142 | 7,6 | 6,5 | — | — | 26 | 66 | 34 |
| Радиальные | 118 | 8,5 | 6,8 | — | — | 16 | 48 | 52 |
| Защищенные, длинные | 102 | 9,8 | 9,3 | — | — | 10 | 60 | 40 |
| Защищенные, короткие | 95 | 10,5 | 7,9 | — | — | 28 | 66 | 34 |

*) Транспортная производительность (П) в опытах составляла 1000 кг/час.

Видно, что выход продукта на 1000 кг материала, проходящего через дробилку, у незащищенных роторов в 1,8-2,1 раза больший, а удельный расход энергии в 1,45-1,9 раза меньший, чем у защищенных роторов. По интенсивности роторы располагаются в такой же последовательности, как и при дроблении в открытом цикле.

Аналогичные результаты получены и при измельчении. Однако соотношение выхода продукта между незащищенными и защищенными роторами составило 1,4-1,5, т. е. интенсивность защищенных роторов при тонком измельчении повысилась за счет повышенного образования мелкого класса при движении материала по разгонной поверхности защищенной лопасти.

Эффективность исследуемых роторов характеризовалась удельным расходом энергии для получения продукта, 80% которого проходит через сито 0,2 мм. Она составляет для роторов, лопасти которых наклонные, 5,7 квт∙ч/т, радиальные – 6,0 квт∙ч/т, криволинейные незащищенные – 6,5 квт∙ч/т и для защищенных лопастей (длинных и коротких) – 8,1 квт∙ч/т.

На опытной установке проверялось влияние величины зазора между ротором и отбойной поверхностью на результаты дробления. Оказалось, что при дроблении в замкнутом цикле магнезита, при прочих равных условиях, увеличение зазора приводит к увеличению крупности продукта и снижению кратности циркуляции.

в) Влияние скорости вращения ротора на параметры процесса дробления

Изучением влияния скорости удара единичных частиц на результаты процесса измельчения (при применении стреляющего аппарата для разгона частиц) занимались Е. Рейнерс, В. И. Кармазин, Е. Е. Серго. Опыты проводились в широком диапазоне скоростей (50-800 м/сек). Практическое дробление и измельчение в открытом и замкнутом циклах в различного типа центробежных дробилках и мельницах производили В. В. Товаров, В. И. Кармазин, Л. П. Шупов и В. С. Маргулис, Р. Планиоль, Г. Фухс и М. Герхардт. Однако проведенные работы недостаточно характеризуют влияние этого фактора. Так, отсутствует взаимосвязь между скоростью вращения ротора, удельным расходом энергии и крупностью продукта, не рассмотрены вопросы дробления и измельчения материалов в замкнутом цикле при различной скорости и особенности изменения гранулометрического состава продукта.

Нами проводились опыты по дроблению в открытом и замкнутом цикле разнообразных материалов: шамота, обожженного магнезита, портландцементного клинкера, железной руды и гнейса при скоростях вращения ротора 500, 700, 1000, 1250, 1500 и 1750 об/мин. Все дробления осуществлялись ротором с криволинейными незащищенными лопастями (диам. 800 мм) и установленными бронеплитами с углом наклона отбойной поверхности 47°.

4.Открытый цикл

Гранулометрический состав продукта в зависимости от скорости вращения ротора варьирует в широких пределах. Выход класса мельче 2,0 мм с повышением скорости зависит от вида измельчаемого материала, его крупности. Так, выход этого класса увеличивается пропорционально скорости вращения ротора в степени от 0,5 до 2,0 (для испытанных материалов). Уменьшение крупности сравниваемой фракции продукта приводит к повышению показателя степени.

Удельный расход энергии с увеличением скорости вращения ротора повышается по степенной зависимости:

,						(6)

где  – удельный расход энергии на однократное дробление, К`– удельный расход энергии при скорости вращения ротора 1000 об/мин, р – показатель степени (во всех опытах равен 2,3—2,35).

Сравнение величин энергозатрат и параметра , (где i – степень дробления) показывает, что только при дроблении крупного магнезита (– 10  мм) имеет место соотношение, близкое к прямой пропорциональности. В остальных случаях рост параметра  более интенсивен, чем рост энергозатрат.

Связь между остатками на ситах и удельным расходом энергии (для большинства испытанных материалов) выражается формулами, подобными основному уравнению кинетики размола в шаровых мельницах.

,						   (7)

где Rэ - остаток на определяющем сите при каком-либо расходе энергии, Rо – остаток на этом же сите при начальных условиях, Э – удельный расход энергии, при котором определяется остаток, КV – коэффициент, характеризующий относительную скорость измельчения; зависит от вида измельчаемого материала, его крупности, конструкции ротора и пр.

Для случая дробления мелкого магнезита (– 5,0 мм) и портландцементного клинкера (–30 +10 мм) взаимосвязь получается более сложная и имеет вид:

(8)

где m – параметр, характеризующий изменение относительной скорости измельчения.

Распределение зернового состава продукта однократного дробления подчиняется уравнению Розина-Раммлера.

###### 5.Замкнутый цикл

Особенностью дробления материалов в центробежной дробилке в открытом цикле является наличие в продукте определенного (хотя и незначительного) количества крупного класса несмотря на высокую скорость вращения ротора. Полного раздробления крупного класса можно достичь только при значительном повышении скорости вращения .

Получить продукт дробления меньше определенного размера с небольшими энергозатратами можно при работе центробежной дробилки в замкнутом цикле с классификатором.

Нами исследовано дробление магнезита, шамота и портландцементного клинкера в замкнутом цикле с инерционным грохотом при ступенчатом изменении скорости вращения ротора (как указано выше).

Увеличение скорости вращения ротора с 21 до 74 м/сек (см. табл. 2) при дроблении мелкого магнезита (–5,0 мм) приводит к снижению кратности циркуляции от 5 до 1,2 и повышению удельного расхода энергии от 0,8 до 2,3 квтч/т. При этом продукт дробления становится более мелким. Так, остаток на сите 1,0 мм понизился с 65 до 31%.

## Таблица 2

| Скорость вращения ротора, м/сек | , квт∙ч/т | Производит. по продукту, кг/час | Кратность циркуляции, К | Полные остатки на ситах, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,09 | -0,09 |
| Исходный магнезит (–5,0 мм) |
| 21 | 0,8 | 200 | 5 | 65 | 82 | 88 | 94 | 6 |
| 30 | 1,0 | 335 | 3 | 55 | 77 | 85 | 91 | 9 |
| 42 | 1,25 | 550 | 1,8 | 49 | 73 | 81 | 90 | 10 |
| 52 | 1,8 | 670 | 1,5 | 42 | 67 | 77 | 88 | 12 |
| 63 | 2,3 | 830 | 1,2 | 32 | 57 | 70 | 84 | 16 |
| Исходный магнезит (–5,0 мм) |
| 44 | 2,5 | 360 | 2,8 | 44 | 64 | 72 | 82,5 | 17,5 |
| 52 | 3,0 | 400 | 2,5 | 36 | 56 | 65 | 77 | 23 |
| 63 | 3,6 | 525 | 1,9 | 28 | 48 | 58,5 | 75 | 25 |
| 74 | 4,0 | 590 | 1,7 | 28 | 47 | 57 | 70 | 30 |

То же наблюдается и при дроблении более крупного магнезита (–10 мм). Отличие заключается в повышении кратности циркуляции и удельного расхода энергии при одинаковых скоростях вращения ротора (см. табл. 2). Кроме того, продукт дробления для соответствующих скоростей становится более мелким. Так, при скорости 63 м/сек остаток на сите 0,5 мм составил в продукте дробления мелкого магнезита 56,5%, а в продукте дробления более крупного магнезита – 48%.

Таким образом, увеличение удельного расхода энергии при повышении скорости вращения ротора приводит к увеличению содержания тонких классов в продуктах дробления (при одинаковой предельной крупности, обеспечиваемой ситами).

Аналогичные зависимости наблюдались при дроблении шамота крупностью –30 +0,5 мм в замкнутом цикле (сито 3,3 мм).

Таким образом, путем одного изменения скорости вращения ротора, без замены сит, можно варьировать гранулометрический  состав продукта в очень широких пределах. Диапазон гранулометрических составов может быть значительно расширен путем применения различных сит.

Такой опыт был проведен при дроблении портландцемент-ного клинкера крупностью 20-70 мм при различных скоростях вращения ротора: 700, 1050, 1420 и 1750 об/мин.

В этом случае диапазон гранулометрических составов еще более расширен. Изменение размеров отверстий сит (15, 10, 5, 0 и 2,0 мм) определяет верхний предельный размер получаемого продукта, а изменение скорости вращения ротора – гранулометрический состав внутри предельных размеров продукта. Так, если при 1750 об/мин изменять верхнюю предельную крупность продукта (смена сит) от 15 до 2,0 мм, то выход продукта уменьшится с 970 до 520 кг, удельный расход энергии увеличится с 3,12 до 5,75 квт∙ч/т, а содержание в продукте фракции мельче 1,0 мм повысится с 43 до 76%.

При получении продукта одинаковой предельной крупности взаимосвязь между кратностью циркуляции, удельным расходом энергии и крупностью продукта остается такой же, как и при дроблении магнезита и шамота.

Рост удельных энергозатрат в зависимости от скорости вращения ротора в этом случае выражается формулой вида:

,						(9)

где Vок – окружная скорость вращения ротора, м/сек, c – коэффициент, зависящий от вида материала, его крупности, конструкции ротора и пр., V`– окружная скорость, при которой энергетические затраты составили бы 1 квт∙ч/т.

При дроблении мелкого магнезита с = 0,0108, V1 = 30 м/сек; клинкера – с = 0,066, V1 = 23 м/сек;

###### 6.Влияние крупности исходного материала

Опыты по дроблению железной руды разной исходной крупности показали, что снижение крупности (при одинаковой скорости вращения ротора) приводит к снижению степени дробления. Однако продукт дробления получается мельче. Наиболее низкая степень дробления (2,0) наблюдалась при диаметре исходной руды 2,0 мм. Дальнейшее уменьшение размеров исходного материла приводит к еще большему снижению интенсивности дробления.

При дроблении в замкнутом цикле снижение крупности исходного материала приводит к повышению выхода продукта (снижению кратности циркуляции), а гранулометрический состав его будет крупнее, чем при дроблении материала большего исходного размера.

7.Тонкое измельчение материалов

В центробежной мельнице-дробилке возможно осуществлять тонкое измельчение материалов при условии, чтобы в продукте однократного дробления содержалось не менее 20% частиц мельче предельной крупности, и наиболее полного их извлечения в классификаторе (сепараторе).

Исследованием циркуляционных сепараторов занимались А. Хельбиг, В. П. Ромадин, Е. И. Культин, Е. Фоос, В. Р. Рыбин, С. Я. Бокштейн, В. В. Ткачев, Т. Танака и др., однако они изучены далеко неполностью.

Для отработки режима размольной установки проведено исследование работы сепаратора с замкнутой циркуляцией воздушного потока с целью определения влияния содержания мелкого класса в исходном материале, величины подачи, скорости вращения ротора и числа отбойных лопастей на КПД и производительность сепаратора и тонкость получаемого продукта.

Установлены основные положения, которые могут быть использованы при настройке сепараторов данного типа на определенные режимы работы (достижение максимальной производительности, максимальное извлечение тонкой фракции, получение продукта необходимой дисперсности).

Выбраны оптимальные параметры при работе сепаратора в паре с центробежной дробилкой (п = 700 об/мин, П = 600-900 кг/час, количество устанавливаемых отбойных лопастей зависит от требуемой тонкости измельчения).

Результаты опытов показали, что при скорости 50-75 м/сек в центробежной дробилке возможно эффективное измельчение только мягких материалов (известь, гипс) и средней прочности (известняк, каменный уголь, полевой шпат и др.). Для первых материалов предельная крупность измельчения должна быть не ниже 100 микрон, а для вторых – 200-300 микрон.

Измельчение известняка крупностью – 40 + 10 мм было проведено при различных скоростях вращения ротора мельницы-дробилки: 52, 63 и 74 м/сек и количествах материала, проходящего по потоку 800, 1100 и 1400 кг/час. Результаты приведены в табл. 3.

## Таблица 3

Результаты измельчения известняка в замкнутом цикле с сепаратором

| Скорость вращения, м/сек | Производительность, кг/час | , кВт∙ч/т | Полные остатки на ситах, % | Удельная поверхн., см2/г | КПД сепарации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П | Q | К |  | 0,2 | 0,09 | – 0,09 |  |  |
| 52 | 1100 | 165 | 6,9 | 6,7 | 18,6 | 51,1 | 48,9 | 1190 | – |
| 63 | 800 | 185 | 4,4 | 7,5 | 13,5 | 46,2 | 52,8 | 1270 | 80 |
|  | 1100 | 215 | 5,1 | 8,4 | 8,7 | 42,5 | 57,5 | 1420 | 78 |
|  | 1400 | 245 | 5,7 | 9,5 | 5,2 | 34,2 | 65,8 | 1880 | 72 |
| 73 | 750 | 220 | 3,4 | 9,6 | 8,4 | 39,0 | 61,0 | 1890 | 89 |
|  | 1100 | 280 | 3,9 | 10,5 | 4,0 | 28,0 | 72,0 | 2000 | 84 |

Видно, что увеличение скорости вращения ротора с 52 до 74 м/сек приводит к понижению кратности циркуляции от 7 до 4 (при П = 1100 кг/час) и повышению удельного расхода энергии с 6,7 до 10,5 квт∙ч/т. Удельная поверхность продукта при этом увеличилась с 1200 до 2000 см2/г.

Повышение подачи (при 63 м/сек) с 800 до 1400 кг/час приводит к росту выхода продукта, но кратность циркуляции и удельный расход энергии увеличиваются, а тонкость продукта уменьшается. Рост энергетических затрат, в пределах указанных скоростей, оказался пропорциональным скорости вращения ротора в первой степени.

Измельчение гипсового камня и обожженного гипса осуществляется в центробежной дробилке более эффективно, чем в шаровой мельнице и в молотковых дробилках на одном из заводов. Расчеты, основанные на данных опытной установки, показывают, что при одинаковой производительности (8 т/час по продукту) центробежной дробилки и шаровой мельницы в первой получается более тонкий продукт (R0,2 = 1,0 % вместо 20 %) с меньшей затратой энергии (10 квт∙ч/т вместо 15 квт∙ч/т).

Измельчение портландцементного клинкера показало, что при данных скоростях вращения ротора производить эффективный размол не представляется возможным. Для его осуществления требуется повышение скорости вращения ротора до 100 м/сек и выше.

В центробежной мельнице-дробилке можно размалывать шамот до 20% остатка на сите 0,2 мм и 30 % прохода через сито 0,09 мм с удельным расходом энергии 8-10 квт∙ч/т при кратности циркуляции 5,5-6,5.

8.Мощность, удельный расход энергии и энергетический баланс дробления

Мощность, потребляемая центробежной дробилкой, расходуется на: преодоление трения в подшипниках и передаче, преодоление сопротивления воздуха и его перемещение (вентиляционный эффект), процессы дробления. Сказанное может быть выражено формулой:

N = Nх + Nуд ∙ П,

где N – суммарная мощность, расходуемая дробилкой, квт, Nх – мощность, расходуемая на холостой ход дробилки, Nуд – мощность, расходуемая на процессы дробления при производительности 1 т/час, П – производительность дробилки по открытому циклу, т/час.

При определении взаимосвязи мощности холостого хода и скорости вращения ротора оказалось, что ее можно выразить зависимостью вида:

Nх = ,

где К1 – мощность при скорости 1000 об/мин, зависит от конструктивных особенностей ротора и бронеплит; b – показатель степени, величина которого изменяется от 1,1 до 1,8 в зависимости от конструкции ротора.

Предложен метод расчета удельного расхода энергии по скорости вылета частиц из ротора. Окончательная формула имеет вид:

,					(10)

где Vок – окружная скорость вращения ротора, м/сек; q – показатель степени, изменяется от 2 до 2,15.

Этот метод дает возможность подсчитать энергетический баланс дробления, который представлен ниже.

| Наименование составных частей энергетического баланса дробления | Лопасти роторов |
| --- | --- |
|  | незащищенные | защищенные |
| Сообщение частицам кинетической энергии, % | 50 | 34 |
| Преодоление трения, % | 25 | 37 |
| Додрабливание отраженных частиц, % | 25 | 29 |

Полный расход энергии (брутто) при дроблении	в открытом и замкнутом цикле с производительностью 20 и более т/час больше полезного расхода энергии (нетто) на 10-12 %.

9.Производительность

Производительность центробежных дробилок определяется схемой измельчения. Под производительностью по открытому циклу (П) понимают количество материала, пропущенное через дробилку (однократно) независимо от результатов дробления. При работе центробежной мельницы-дробилки по замкнутому циклу под производительностью понимается выход из классификатора продукта в единицу времени.

Работы Фухса и Герхардта при дроблении бурого угля и Елисеева при дроблении зерна (в лабораторной дробилке) показали, что с увеличением транспортной производительности величина среднего диаметра дробленого материала повышается, т. е. количество кондиционного по размеру продукта уменьшается. Проведенные нами опыты показали, что повышение производительности (П) при дроблении мелкого магнезита от 4 до 16 т/час не повлияло на качество дробления. При дроблении более крупного магнезита повышение производительности от 25 до 37 т/час также не привело к ухудшению дробления.

По данным М. Л. Моргулиса, полученным при дроблении клинкера, резкое ухудшение качества продукта наступает при величине П, превышающей 40 т/час.

Центробежные мельницы-дробилки обладают большой производительностью. Предельная пропускная способность (П) ротора в наших опытах и известных других исследованиях не была достигнута. Расчеты показывают, что пропускная способность полупромышленной экспериментальной дробилки (диаметр ротора – 800 мм, высота – 100 мм) превышает 40 т/час. Во всех известных случаях производительность лимитировалась мощностью установленного электродвигателя или пропускной способностью вспомогательного оборудования (грохота или элеватора).

Приводится способ расчета производительности по установленной мощности электродвигателя. Конечная формула имеет вид:

(11)

10.Промышленное применение центробежных дробилок

Днепродзержинским коксохимическим заводом при участии работников кафедры технологии силикатов Днепропетровского химико-технологического института выполнена разработка и проведены промышленные испытания центробежной дробилки при дроблении крупного (– 80 + 3,0 мм) концентрата газового угля. В табл. 4 приведены результаты опытов.

Таблица 4

Данные по дроблению угля в промышленной центробежной дробилке

| Скорость вращения ротора, м/сек | Фракционный состав дробленого угля, % | Nх, кВт | , кВт∙ч/т | П, т/ч | , кВт∙ч/т | Расчетные величины при П = 40 т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + 6,0 | – 6,0 + 3,0 | – 3,0 |  |  |  |  | Nуст |  |
| 57 | 13,2 | 16,2 | 70,6 | 14 | 1,3 | 40 | 1,65 | 64 | 1,65 |
| 72 | 4,7 | 11,6 | 83,6 | 21 | 2,0 | 22 | 2,9 | 90 | 2,25 |
| 86 | 3,0 | 8,0 | 89,0 | 31 | 2,9 | 12 | 6,0 | 128 | 3,2 |

Видно, что с увеличением скорости вращения ротора выход класса – 3,0 мм повысился с 70 до 89 %. При этом энергетические затраты (Эуд) возросли с 1,3 до 2,9 квт∙ч/т. Из-за недостаточной мощности установленного электродвигателя (64 кВт) было невозможно повысить производительность до 40 т/час при скоростях 72 и 86 м/сек. В последних двух колонках таблицы приведены данные по потребной мощности и удельному расходу энергии (брутто) при П = 40 т/час. Величины  превышают величины полезного расхода энергии на 12 %.

Промышленная центробежная дробилка была испытана комиссией Днепропетровского Совнархоза и принята в эксплуатацию.

На Запорожском огнеупорном заводе применена центробежная дробилка для додрабливания отсеяной крупки спеченного магнезита (– 10 мм) до продукта – 2,0 мм. Первоначально была установлена опытная дробилка; после ее годичной эксплуатации институтом и заводом была спроектирована усовершенствованная конструкция дробилки, изготовлены и установлены два экземпляра на месте опытной для работы в замкнутом цикле с грохотом. Результаты их испытаний приведены в табл. 5.

Таблица 5

Результаты испытаний промышленного образца центробежной дробилки на Запорожском огнеупорном заводе

| Скорость вращения ротора, м/сек | Производительность, т/час | , кВт∙ч/т | Полные остатки на ситах, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | П | Q | К |  | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | – 0,5 |
| – | – | Исходный |  | 24 | 74 | 82 | 90 | 95 | 97,5 | 2,5 |
| 53 | 37 | 14,5 | 2,8 | – | – | – | – | 5,4 | 35 | 51 | 49 |
| 53 | 32,5 | 20,3 | 1,6 | 2,1 | – | – | 1,8 | 16,8 | 45 | 68 | 32 |

По продукту – 2,0 мм получена производительность 14,5 т/час при кратности циркуляции 2,8 и удельном расходе энергии 2,8 квт∙ч/т. При установке на одном из грохотов сита с размером отверстий 3,0 мм достигнута производительность 20 т/час с кратностью циркуляции 1,6 и удельным расходом энергии 2,1 квт∙ч/т.

Ротор и бронеплиты промышленной центробежной дробилки при дроблении крупного концентрата угля с производительностью 40 т/час выдерживают полугодовой межремонтный период.

При дроблении спеченного магнезита с производительностью по продукту мельче 2,0 мм 12-14 т/час и по продукту мельче 3,0 мм около 18-20 т/час ротор выдерживает 250 часов работы, а бронеплиты – 700 часов. В настоящее время ведутся исследования по увеличению срока службы рабочих деталей.

11.Сравнение центробежной роторной мельницы-дробилки с другими видами дробилок и мельниц

В промышленных условиях проведено сравнение центробежной и валковой дробилок одинакового собственного веса при дроблении магнезита. Производительность центробежной дробилки по продукту – 2,0 мм оказалась в 5 раз выше (14,5 т/час), чем валковой дробилки (3 т/час), а удельный расход энергии – вдвое меньший. При этом содержание фракции – 0,5 мм в продукте центробежной дробилки составило 55 %, а в продукте валковой дробилки – 20 %.

В экспериментальной дробилке института проведены опыты по дроблению шамота. Их сравнение с показателями работы шаровой мельницы с самоотсевом показывает, что по производительности центробежная дробилка способна заменить три шаровые мельницы. При этом экономия составит: на собственном весе машин – около 40 т; на установочной мощности электродвигателей – около 100 кВт и на удельном расходе энергии – от 3 до 5 квт∙ч/т. Большим преимуществом центробежной дробилки является возможность регулирования в широком диапазоне гранулометрического состава продукта изменением скорости вращения ротора. Кроме того, продукт дробления центробежной дробилки имеет острогранную форму, что положительно сказывается на плотности прессуемых огнеупорных изделий.

12.Оценка возможности применения центробежной дробилки для предварительного дробления клинкера

Проблема предварительного дробления клинкера актуальна до настоящего времени. Работы ряда исследователей: С. Ф. Карякина, Г. С. Крыхтина, Б. С. Лурье и др. показывают, что уменьшение крупности клинкера до 8-10 мм обеспечит повышение производительности цементных мельниц на 25-30 % по сравнению с помолом недробленого крупнокускового клинкера.

Г. Леман и А. Л. Панин применили предварительное дробление клинкера в ударно-отражательной и молотковой дробилках и получили повышение производительности мельниц на 16 и 20 %.

Нами проделаны опыты по однократному дроблению узкой фракции клинкера (– 40 + 30 мм) в центробежной дробилке при скорости вращения ротора 63 м/сек. Средний диаметр продукта оказался равным 3,5 мм. Это дает основание предполагать, что применение центробежной дробилки для предварительного дробления клинкера значительно повысит производительность мельниц или тонкость помола при сохранении той же производительности.

Для достижения более полного эффекта клинкер можно дробить в замкнутом цикле. На опытной установке проделаны опыты по дроблению клинкера крупностью – 70 + 20 мм в замкнутом цикле с грохотом при изменении двух параметров: скорости вращения ротора и размера отверстий сит. Так, продукт мельче 5,0 мм можно получить при различной скорости вращения ротора (от 30 до 74 м/сек). С повышением скорости кратность циркуляции понижается от 5,8 до 1,3, а удельный расход энергии увеличивается от 2 до 4 квт∙ч/т. При дроблении до – 5,0 мм центробежная дробилка может дать 25-30 т/час продукта, что обеспечит работу мельницы размером 2,6 х 13 м.

В настоящее время институт НИИЦемент применил для предварительного   дробления клинкера двухступенчатую ударно-центробежную дробилку конструкции ВНИИНСМа и получил положительные результаты.

13.Применение центробежной дробилки для определения удароустойчивости цильпебса

Возможность осуществления разгона различных частиц в центробежной дробилке до больших скоростей позволила использовать принцип ее работы и для других целей: разбрасывание удобрений на поля, перемешивание суспензий и т. д.

Нами, на основе центробежной дробилки, были разработаны метод и установка для определения удароустойчивости мелющих тел (цильпебса). Условия приложения ударных нагрузок при испытании аналогичны тем, которые имеют место в барабанных мельницах: сила удара пропорциональна весам мелющих тел, удары воздействуют на разные точки образцов. Применение этого метода позволило Институту черной металлургии (г. Днепропетровск) разработать оптимальный состав при отливке чугунного цильпебса, промышленные испытания которого показали, что ударный износ цильпебса значительно уменьшился. Общий износ цильпебса сократился приблизительно вдвое.

Центробежные мельницы-дробилки являются интенсивными производительными машинами с высокой энергонапряженностью рабочего пространства и низкой металлоемкостью на тонну часовой производительности.

При исследованных скоростях (20-74 м/сек) центробежные мельницы-дробилки целесообразно применять для мелкого дробления в открытом и замкнутом цикле различных по прочности материалов.

При скоростях 50-75 м/сек они могут осуществлять измельчение материалов мягких (гипс, известь) и средней прочности (каменный уголь, слабые известняки).

14.Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:

| Наименование работы | Соавторы |
| --- | --- |
| 1. Исследование вылета частиц из лопастных роторов центробежных измельчающих машин, Труды института Гипроцемент, вып. XXIV, Гос-стройиздат, 1962, стр. 64-91. | В. В. Товаров |
| 2. Исследование измельчения в центробежной роторной дробилке, Труды института Гипроцемент, вып. XXVI, Госстройиздат, 1963, стр. 75-95. | То же |
| 3. Исследование измельчения руд в центробежной роторной дробилке. Сб. научных статей института Механобрчермет, № 1, Госгортехиздат, 1963, стр. 84-94. | То же |
| 4. Исследование работы сепаратора с замкнутым потоком воздуха. Труды института Гипроцемент, вып. XXIX, Госстройиздат, 1964, В. В. Товаров, стр. 116-130. | В. В. Товаров, В. А. Толстопятов |
| 5. Исследование измельчения шамота в центробежной мельнице-дробилке, Республиканский межведомственный сборник «Химическая технология», вып. 1, Издательство Харьковского университета, 1965, стр. 51—59. | В. В. Товаров |
| 6. Динамическая балансировка роторо», Строительное и дорожное машиностроение, № 8, 1960. | В. В. Товаров, Ю. Н. Микольский |
| 7. Установка для определения удароустойчи-вости мелющих тел, Авторское свидетельство № 155018, 1963. | В. В. Товаров |
| 8. Определение удароустойчивости цильпебса, Труды института Гипроцемент, вып. XXVII, Госстройиздат, 1963, стр. 145—163. | То же |
| 9. Промышленное использование центробежной дробилки при дроблении спеченного магнезита на Запорожском огнеупорном заводе, Тезисы докладов на итоговой научной конференции по результатам работ 1964 года, ДХТИ, 1965. | То же |

Результаты работы были изложены в 14 докладах на различных конференциях (всесоюзных, итоговых химико-технологического института); заседаниях научно-технических Советов институтов и заводов; секциях научных обществ и т. д.