# Отчёт о проведённой научно-исследовательской работе по теме:

«Исследование феррованадиевого шлака на измельчаемость

в центробежно-ударной дробилке»

Работа выполнялась в Обогатительной лаборатории компании «Новые технологии». Главная цель исследований – эффективное раскрытие остающихся в шлаке корольков феррованадия, последующее их выделение и направление пустой породы на доизмельчение с целью получения искусственного песка и шлаковяжущего.

1.Методика проведения работ

Последовательность выполнения операций при работе с материалом:

- доведение пробы до крупности -20 мм путем дробления на щековой дробилке (форма ячейки сита - круглая);

- определение гранулометрического состава полученного материала;

- футеровка дробилки для дробления о самофутеровку;

- дробление пробы о самофутеровку на скорости удара 80 м/с;

- отсев класса -5мм.

- повторное дробление класса +5мм о самофутеровку на скорости удара 80 м/с;

- определение гранулометрического состава конечного продукта

2.Схема проведения работ

3.Ситовой анализ

После щековой дробилки:

| Класс крупности*, мм | Масса, кг | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| -20 + 10 | 13,89 | 60,37 |
| -10 +5 | 4,31 | 18,73 |
| -5 +0 | 4,81 | 20,9 |
| Итого: | 23,01 | 100 |

После повторного дробления на Титан Д-040

| Класс крупности*, мм | Масса, кг | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| -20 + 10 | 1,39 | 11,75 |
| -10 +5 | 3,77 | 31,87 |
| -5 +0 | 6,67 | 56,38 |
| Итого: | 11,83 | 100 |

* - форма ячейки сит: 20мм – круглая; 10мм, 5мм – квадратная.

# Text boxes

Исходный материал

Дробление

Щековая дробилка

Ситовой анализ материала

Самофутерование

Дробление

Титан Д-040, статор с самофутеровкой, 80м/с

m = 30.91 кг

Грохочение

-5мм

m = 16,45 кг

Дробление

Титан Д-040, статор с самофутеровкой, 80м/с

+5мм

m = 11,56 кг

Ситовой анализ материала

m = 11,83 кг

m = 28,01 кг