## Физические характеристики горных пород и области применения щебня из них

Исходная информация: Горный журнал, №10-11, 1996 г.

## От редакции сайта: для предпринимателей, рассматривающих создание бизнеса по производству щебня, мы предлагаем список нерудных материалов, которые применяются для его производства и качество щебня, который можно получить из конкретного нерудного сырья.

| Группа | Порода | Структура | Свойства | Область применения (бетон, асфальтобетон) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изверженные Инфузивные кислые, средние | Граниты, гранодиориты | Зернистая | Ρ = 2,5-2,6 г/см3 σсж.= 150-250 Мпа Пор. =1-3% | Тяжелый Гидротехнический Дорожный |
| Основные, ультраосновные | Габбро-нориты и др. | Зернистая | Ρ = 2,8-3,3 г/см3 σсж.= 250-330 МПа | Тяжелый Гидротехнический Дорожный |
| Эффузивные кислые, средние | Липариты, порфиры, андезиты и др. | Порфировая, плотная | Ρ = 2,4-2,6 г/см3 σсж.= 130-180 МПа Пор. =3-5% | Тяжелый |
| Основные, ультраосновные | Базальты, диабазы | Мелкозернистая плотная, иногда пористая | Ρ = 2,6-3,2 г/см3 σсж.=100-500 МПа | Тяжелый |
| Лёгкие пористые разности пород 1 и 2 группы | Туфы, пемзы, вулканические шлаки | Пористая | Ρ = 0,7-2,0 г/см3 σсж.= 5-70 МПа Пор. до 60% | Лёгкий |
| Осадочные Карбонатные | Известняки-доломиты, плотные, крепкие | Мелкозернистая плотная | Ρ = 2,0-2,6 г/см3 σсж.= 5-150 МПа | Тяжелый |
|  | Известняки-ракушечники | Пористая, обломочная | Ρ = 0,9-1,2 г/см3 σсж.= 0,6-3,0 МПа | Лёгкий |
| Песчаники | Песчаники кварцевые, полевошпатовые и др. | Зернистая | Ρ = 2,0-2,6 г/см3 σсж.= 30-300 МПа | Тяжелый |
| Кремнистые породы | Трепела, опоки, диатомиты | Пористая, иногда плотная | Ρ = 0,6-0,75 г/см3 σсж.= 2,5-5,0 МПа | Лёгкий Теплоизоляционный |
| Метаморфические породы | Гнейсы, кристаллические сланцы | Кристаллобластическая | Ρ = 2,0-2,4 г/см3 σсж.= 100-200 МПа | Тяжелый |

# Примечание: σсж – предел прочности на сжатие (МПа), Ρ – плотность (г/см3), Пор.(П) – пористость (%).