Отчет о научно-исследовательской работе по измельчению

фторопластовых отходов на роторно-вихревой мельнице РВМ-7

Содержание:

1.Цель работы

2.Сведения об отходах фторопластового производства

3.Методика проведения исследований

3.1.Подготовка стружки фторопласта к измельчению

3.2.Схема проведения опытов

3.3.Исследование гранулометрического состава

3.4.Определение энергозатрат

3.5.Определение расхода воды в системе охлаждения мельницы

4.Полученные результаты

5.Заключение

6.Фото мельницы РВМ-7 и исходных отходов фторопластов

1.Цель работы

- проведение опытного измельчения отходов фторопластового производства на  мельнице «РВМ-7» с целью установление возможности получения фторопластового порошка дисперсностью 100% менее 80 мкм.

2.Сведение об отходах фторопластового производства

В лабораторию компании «Новые технологии» поступила партия отходов фторопластового производства массой около 5 кг, расфасованная в мешки по 2,5 кг, один мешок фторопласт Ф4, второй мешок фторопласт Ф4К20. Данные отходы фторопластового производства представляли собой стружку от механической обработки фторопласта Ф4 и фторопласта Ф4К20. В приложении 1 на Рисунках 1 и 2 представлены фотографии стружки фторопласта Ф4 И ф4К20. В таблице 1 представлена краткая характеристика свойств фторопласта Ф4 и композита на его основе Ф4К20. Информация о фторопласте Ф4 и композите на его основе Ф4К20 взята с интернет-сайта  www.ftoroplast.com.ru

Таблица 1 Краткая характеристика свойств фторопласта Ф4 и композита на его основе Ф4К20.

| Свойства | Ф4 | Ф4К20 |
| --- | --- | --- |
| Физико-механические |
| Плотность, г/см3 | 2,12-2,2 | 2,05 |
| Предел текучести, МПа | 11,8 | 14 |
| Прочность при разрыве, МПа | 14-34 | 12-15 |
| Относительное удлинение, % | 250-500 | 60-120 |
| Модуль упругости, МПа | 550 | 1200 |
| Твердость по Бриннелю, МПа | 29-39 | 49-53 |
| Вязко-упругие |
| Деформация при растяжении | - | 6,0 |
| Деформация при сжатии | - | 7,2 |
| Тепло - физические |
| Теплоемкость, Дж/(кг С) | 1,04 | 0,985 |
| Теплопроводность, Вт/(м С) | 0,25 | 0,34 |
| Коэф. линейного расширения, а*105 | 8-25 | 10-12 |
| Триботехнические |
| Коэфициент трения | 0,04 | 0,27 |
| Интенсивность износа, J*куб.^10, г/час | - | 1 |
| Интервал рабочих температур, оС | от -250 до +260 |

Фторопласт-Ф4 - кристаллический полимер, температурой плавления кристаллитов 327°С и температурой стеклования аморфных участков от -100 до -120°С. Даже при температуре выше температуры разложения (415°С) фторопласт-4 не переходит в вязкотекучее состояние.

Материал Ф4К20 по сравнению с фторопластом-4 имеет в 600 раз большую износостойкость и на 30% выше напряжение при 10%-ной деформации сжатия в диапазоне температур от -60 до +250оС. Материал Ф4К20 наиболее универсален по применению.

3.Методика проведения исследований

3.1.Подготовка стружки фторопласта к сверхтонкому измельчению

Подготовка стружки фторопласта к сверхтонкому измельчению проводилась на мельнице РВМ-22. Исходная фторопластовая стружка подавалась в приемный бункер мельницы, попадала в камеру измельчения и разгружалась в бункер готовой продукции. В данной модификации мельницы РВМ-22 введен транспортировочный воздух.

3.2.Схема проведения опытов по сверхтонкому измельчению

Исходная фторопластовая стружка загружались в бункер вибропитателя, затем вибропитатель настраивался на определенную производительность. Далее запускалась мельница и начиналась подача в нее исходного материала при помощи вибропитателя. Длительность помола составляла от 5 до 10 минут. По окончании помола  мельница останавливалась и из разгрузочного бункера отбиралась проба для проведения ситового анализа. Все опыты по измельчению отходов фторопластового производства проводились в непрерывном режиме, т.е. исходный материал из вибропитателя попадал в камеру измельчения, где подвергался разрушающему воздействию ротора мельницы, после чего измельченный материал через диафрагму разгружался в бункер готовой продукции. Настройка вибропитателя на разные производительности происходила следующим образом: ручка потенциометра вибропитателя устанавливалась в определенном положении, затем вибропитатель запускался и работал в течение одной минуты в емкость, масса которой заранее была известна. Емкость с материалом, прошедшим за время работы вибропитателя, взвешивалась на весах, рассчитывалась масса материала прошедшего за время работы вибропитателя по формуле:

где масса материала, кг; масса емкости плюс масса материала, кг; масса емкости, кг.

Расчет производительности мельницы по исходному питанию производился по следующей формуле.

где Q- производительность мельницы по исходному питанию, кг/час, m- масса материала прошедшая за время работы вибропитателя, кг, t- время работы вибропитателя.

Фотография лабораторной мельницы РВМ-7 представлена на Рис. №1.

Рисунок №1. Фотография установки для проведения опытов.

3.3.Исследование гранулометрического состава

Пробы для проведения ситового анализа от измельченного материала отбирались следующим образом: измельченный материал, попавший в разгрузочный бункер мельницы, тщательно перемешивался, из разных точек отбирались частные пробы  и объединялись в одну, которая хорошо перемешивалась.

Ситовой анализ проводился следующим образом: от пробы измельченного фторопластового волокна отбиралась навеска определенной массы. Затем навеска помещалась на набор сит. Сита устанавливались на механический встряхиватель, после 20 минут сита снимались со встряхивателя и определялись массы материала на ситах.

3.4.Определение энергозатрат

Расчет удельных энергозатрат проводился по следующей формуле.

где U- напряжение в сети, В

I- ток, А  Q- производительность мельницы по исходному питанию, т/час.

3.5.Определение расхода воды в системе охлаждения мельницы

Расход воды, направляемый на охлаждения камеры измельчения мельницы, определялся следующим образом: при включенном насосе системы охлаждения из водопровода наполнялась мерная емкость, и при этом замерялось время (t, мин) за которое набирался известный объем V, л. Расчет расхода воды на охлаждение камеры измельчения мельницы определялся по формуле;

где P- расход воды л/мин

V- объем воды, л	t- время набора воды, мин

Расход воды при проведении опытов составил 18 л/мин, на промышленном производстве расход может быть уменьшен до уровня, что бы температура на обечайке камеры измельчения не превышала 50 0С.

4.Полученные результаты

4.1.Анализ подготовки фторопластовой стружки Ф4 и Ф4К20 для сверхтонкого измельчения

Отходы фторопластового производства Ф4 и Ф4К20 подготавливались при одинаковых параметрах настройки мельницы: диаметр ротора - 300,мм, диаметр диафрагмы 350 мм, частота вращения вала ротора 125 Гц. Фотографии подготовленной для дальнейшего измельчения фторопластовой стружки представлены в Приложении 2, на Рис.1 и 2 соответственно.

Установка для подготовки фторопластовой стружки представляет собой модификацию мельницы РВМ-22, отличием является только введение в процесс измельчения транспортировочного воздуха. На данном этапе подача материала в мельницу осуществлялась вручную (на время проведения НИР в лаборатории не было в наличии устройства, которое способно транспортировать такого вида стружку). При этом следует отметить, что при интенсивной ручной подаче полезная нагрузка двигателей мельницы не превышала 3-4 А.

4.2.Анализ результатов измельчения фторопластовой стружки Ф4

Измельчение фторопластовой стружки Ф4 проводилось на мельнице РВМ-7. Фотография лабораторной установки на  базе мельницы РВМ-7 приведена на Рис.№2. В таблице 2 представлены результаты помола фторопластовой стружки Ф4 на мельнице РВМ-7. Гранулометрические характеристики измельченного фторопласта Ф4,опыт №1 и опыт №2 представлены в Приложении 3, на Рис. 1.

Таблица 2 Результаты помола фторопластовой стружки Ф4 на мельнице РВМ-7

| Номер опыта | Диметр ротора, м | Диаметр диафрагмы, м | Линейная скорость на краю ножа, м/с | Производительность, кг/час | Удельные энергозатраты, кВт*час/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 180 | 200 | 15 | 2,27 |
| 2 | 0,3 | 180 | 280 | 15 | 3,40 |
| 3 | 0,3 | 180 | 300 | 15 | 3,96 |

Из Приложения 3 видно, что с увеличением линейной скорости на краю ножа с 280 м/с до 300 м/с, происходит увеличение тонины помола с D50= 112 мкм до D50=94 мкм. Здесь следует отметить, что определение гранулометрического состава проводилось ситовым анализом, в результате которого было выявлено сильное налипание фторопласта на ситах при определении гранулометрии полученного продукта, начиная с сетки диаметром отверстий 160 мкм.

4.3.Анализ результатов измельчения композита Ф4К20 на основе фторопласта Ф4

Измельчение композита Ф4К20 на основе фторопласта Ф4 проводилось на мельнице РВМ-7. В таблице 3 представлены результаты помола композита Ф4К20 на мельнице РВМ-7. Гранулометрические характеристики опыта 1,2,3 представлены в Приложении №4, на Рис.1.

Таблица 3 Результаты помола композита Ф4К20 на мельнице РВМ-7

| Номер опыта | Диметр ротора, мм | Диаметр диафрагмы, мм | Линейная скорость на краю ножа, м/с | Производительность, кг/час | Удельные энергозатраты, кВт*час/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 180 | 300 | 14 | 3,96 |
| 2 | 300 | 140 | 300 | 14 | 4,24 |
| 3 | 300 | 140 | 300 | 14 | 4,24 |

По сравнению с фторопластом Ф4, композит на его основе измельчается несколько лучше до D50=90 мкм (опыт №1). При уменьшении диафрагмы до 140 мм происходит прирост помола до D50=80 мкм (опыт№2). В опыте №3 при тех же условиях, что и опыт №2, композит фторопласта, полученный при проведении опыта №2, был повторно пропущен через мельницу. При этом средний размер частиц составил D50=70 мкм.

5.Заключение

Из проведенных исследований измельчения отходов фторопластового производства можно сказать следующие:

-Измельчения фторопласта Ф4 происходит хуже, чем измельчении композита на его основе. Ф4 D50=94 мкм, Ф4К20 D50=90 мкм.

-При повторном измельчении фторопласта степень сокращения составляет порядка 1,15 раза.

-Материал хорошо проходит через мельницу, не наблюдается его налипания на узлы мельницы.

-Мельница РВМ-7 пригодна для измельчения отходов фторопластового производства. Однако из-за ее небольших габаритов и мощности она больше применима в качестве лабораторного исследовательского оборудования. Имеются возможности дальнейшего улучшения технологических показателей. Возможно создание комплекса по переработки отходов фторопластового производства на базе мельницы РВМ-7.

Фото исходного сырья (фторопластовой ленты ФУМ)