Изменение №3 ГОСТ 8267-93

“Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.

Технические условия”

От редакции сайта: Приводим изменения в главный государственный стандарт (ГОСТ) на щебень, которые в первую очередь коснулись его качественных показателей. К щебню первой категории с 2002 года относится щебень с лещадностью не выше 10%. Введение таких жестких требований по лещадности было обеспечено появлением на рынке центробежно-ударных дробилок. В частности, дробилок «Титан» компании «Новые технологии».

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 24 апреля 2002 года.

За принятие проголосовали: Госстрой Азербайджанской Республики; Министерство градостроительства Республики Армения; Минстройархитектуры Республики Беларусь; Казстройкомитет Республики Казахстан; Государственная комиссия по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики; Министерство экологии, строительства и развития территорий Республики Молдова; Госстрой России; Комархстрой Республики Таджикистан; Госкомархитектстрой Республики Узбекистан.

Пункт 4.2.1. Первый абзац после значения «от 5 (3) до 10 мм» дополнить значением: «св. 10 до 15 мм»; после значения «св. 10 до 20 мм» дополнить значением: «св. 15 до 20 мм»; второй абзац изложить в новой редакции: «По согласованию изготовителя с потребителем выпускают щебень и гравий в виде других смесей, составленных из отдельных фракций, а также фракций от 80 (70) до 120 мм, св. 120 до 150 мм».

Пункт 4.2.2. После значения «от 5 (3) до 10 мм» дополнить значением: «св. 10 до 15 мм»; после значения «св. 10 до 20 мм» дополнить значением: «св. 15 до 20 мм»; исключить значение «от 5 до 15 мм».

Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Примечания:

- Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25); полный остаток на которых должен быть от 95% до 100%.

- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать щебень и гравий с полным остатком на сите 0,5 (d+D) от 30 до 80% по массе.

| Диаметр отверстий контрольных сит, мм | d | 0,5(d+D) | D | 1,25 D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полные остатки на ситах, % по массе | От 90 до 100 | От 30 до 60 | До 10 | До 0,5 |

Пункт 4.2.3. Заменить слова: «от 5 (3) до 40 мм и св. 20 до 80 (70) мм» на «выпускаемых по согласованию изготовителя с потребителем».

Пункт 4.2.4. исключить.

Пункт 4.3.2. второй абзац: заменить слово «четыре» на «пять».

Таблицу 2 изложить в новой редакции.

| В процентах по массе |
| --- |
| Группа щебня | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
| 1 | До 10 включ. |
| 2 | Св. «10 до 15» |
| 3 | «15» – «25» |
| 4 | «25» – «35» |
| 5 | «35» – «50» |

.