# Отчёт о проведённой научно-исследовательской работе

# по измельчению гранитного отсева на центробежно-ударной дробилке

# с целью получения искусственного песка

Работа выполнялась в Обогатительной лаборатории компании «Новые технологии».

Цель проведения эксперимента – определение оптимального режима дробления гранитного отсева на центробежной дробилке Титан с целью получения искусственного песка

Методика проведения работ

Последовательность выполнения операций при работе с пробами гранитного отсева следующая:

- перемешивание

- выделение представительной пробы исходного материала и дальнейшая ее сушка и ситовой анализ

- дробление пробы на лабораторной центробежно-ударной дробилке Д-040 на скоростях удара 50 и 100 м/с;

- ситовой анализ после дробления на грохоте Kroosh

- сведение всех данных в таблицы

Исходный материал

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +3 | 2444 | 50,6 | 50,6 |
| -3+1 | 1056 | 21,9 | 72,5 |
| -1+0,5 | 484 | 10,0 | 82,5 |
| -0,5 | 844 | 17,5 | 100,0 |
|  | 4828 | 100,0 |  |

Ситовой анализ готового продукта после дробления

1 проба 50 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +3 | 9744 | 26,5 | 26,5 |
| -3+1 | 13601 | 37,0 | 63,5 |
| -1+0,5 | 7146 | 19,5 | 83 |
| -0,5 | 6250 | 17,0 | 100,0 |
|  | 36741 | 100,0 |  |

2 проба 100 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +3 | 1142 | 7,3 | 7,3 |
| -3+1 | 4690 | 30,2 | 37,5 |
| -1+0,5 | 3776 | 24,3 | 61,8 |
| -0,5 | 5938 | 38,2 | 100,0 |
|  | 15546 | 100,00 |  |