ГРОХОТ МНОГОЧАСТОТНЫЙ ULS 2.3X1, модель KT07L

Область применения: фракционирование по крупности при разработке карбонатных пород в карьерах.

Назначение: получение товарных фракций карбонатных пород крупностью менее 5 мм и влажностью до 10%; просеивание фракций >5мм с влажностью до 20%; переработка отвалов.

Техническая характеристика:

1. Количество дек, шт.                                                    1

2. Площадь просеивающей поверхности, м²             2.3

3. Частота колебаний (регулируемая), RPM    1200-1700

4. Угол наклона (регулируемый), град.                       0-20

5. Электрический вибратор, шт.     1

6. Номинальная установочная

мощность, кВт                            2.4

7. Габаритные размеры, мм

длина       2860

ширина      1560

высота       1680

8. Высота при максимальном

подъёме, мм     2360

9. Масса, включая раму, кг          1550

Примеры промышленного применения:

1. Фракционирование доломита (СaMg(CO3)2) крупностью 0-6мм по границе разделения 1.5мм. Влажность материала колеблется в интервале 5-7%. Содержание фракции –1.5мм в питании 60-70%. Ранее на этой операции клиент использовал одночастотный грохот с четырьмя деками, оборудованными одинаковыми сетками с ячейками 2х2мм. Цель – максимальное извлечение мелкой фракции. Выход подрешётного продукта был очень низкий,  несколько тонн в час. Сетки постоянно забивались. Для покрытия потребностей рынка предполагалось установить ещё один одночастотный грохот с четырьмя деками. Ожидалось, что выход мелкой фракции на двух грохотах, при производительности по питанию 130Т/ч, будет 30Т/ч (23%).

Вместо двух одночастотных грохотов

с четырьмя деками компания Kroosh Technologies

поставила на эту операцию один многочастотный грохот KT07L, оборудованный рабочей сеткой с ячейками 2х2мм. При производительности по питанию 40Т/ч выход мелкой фракции составляет 15-20Т/ч (37-50%). Сетка не забивается. В результате  непосредственно в карьере получают два качественных продукта: фракцию   –6+1.5мм, которая используется в качестве мелкого гравия; фракцию –1.5мм, которая используется в качестве карьерного песка для приготовления бетона и штукатурки.

| Материал | Влажность, % | Размер ячейки, мм | Питание, Т/ч*м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Известняк, отвалы | 9 | 4х4 | 14 |
| 3. Известняк, отвалы | 9 | 1.5х1.5 | 3.65 |
| 4. Известняк, мел | <1 | 1.2х1.2 | 8 |

# Text boxes

Грохот  ULS 2.3x1, модель  KT07L,

в карьере в линии производства карьерного песка