# Выдержки из отчёта о проведённой научно-исследовательской работе

«Исследование измельчаемости клинкера

на центробежно – ударной дробилке».

Цель проведения эксперимента - определение оптимального режима снижения крупности исходного клинкера перед подачей его в шаровую мельницу с целью увеличения ее производительности.

Оборудование – лабораторная дробилка Титан Д-040, виброгрохот израильской фирмы «Круш»

Материал – клинкер с исходной крупностью 0-20мм

Требуемый готовый продукт – 5мм

В лабораторию поступила проба клинкера в 2 мешках общей массой ~80 кг. Надо обязательно отметить, что полученные результаты исследований на измельчаемость данной конкретной пробы не могут быть напрямую перенесены на клинкер производства других компаний, так как прочностные характеристики клинкера могут серьезно различаться у разных производителей.

Цель испытаний:

1.Определение гранулометрического состава клинкера после дробления на

центробежной дробилке типа Титан-Д на различных скоростях вылета материала – 80,

100 м/с

2.Определение производительности, цикла дробления и энергопотребления

центробежной дробилки по готовому классу 0-5 мм в зависимости от скорости удара.

Методика работ:

Схема проведения испытаний приведена на рис.1 (см.ниже). Так как лабораторная дробилка Титан Д-040 не может принимать кусок больше 20мм, то весь материал подвергли предварительному грохочению на сите 20мм (для недопущения излишнего переизмельчения). Надрешетный продукт виброгрохота довели до крупности -20мм на щековой дробилке в цикле с контрольным грохочением.

Проба считалась готовой для следующего передела при содержании класса крупностью -20+0 не менее 95% (по факту -20 мм 100%), после этого был проведен анализ на гранулометрический состав (сита: 20; 15; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,630; 0,315; 0,160; 0,100мм), взвешивание материала, усреднение методом «кольца и конуса» с последующей подготовкой проб Бух1, Бух2 и БухСФ с массами ~30кг (по факту 31,47 кг), ~30кг (по факту 28,18 кг) и ~20кг (по факту 19,44 кг) соответственно.

Проба БухСФ использовалась для создания самофутеровки (минеральной постели) в дробилке ТитанД-040 на скорости 80 м/с. Материал, оставшийся после создания самофутеровки, далее не использовался и был утилизирован.

Проба Бух1 подвергалась дроблению на скорости 80 м/с (скорость вылета материала из ускорителя дробилки), а проба Бух2 на скорости 100 м/с, далее продукты дробления проб

Бух1 и Бух2 независимо друг от друга анализировались на гранулометрический состав с тем же набором сит и после утилизировались. Каждое дробление на дробилке Титан Д-040 сопровождалось взвешиванием материала до и после дробления.

рис.1 Схема испытаний клинкера

Результаты анализов на гранулометрический состав исходного материала перед дроблением на дробилке Тиан Д-040, продукта дробления пробы Бух1 на скорости 80 м/с,

а также пробы Бух2 на скорости 100 м/с представлены в таблице 1, 2 и 3 соответственно.

Гранулометрические характеристики проб на разных этапах испытаний представлены на рис.2.

Таблица 1

Результаты анализов на гранулометрический состав исходного материала

до дробления на дробилке Титан Д-040

| класс крупности, мм | исходный материал до дробления (м0) |
| --- | --- |
|  | частный выход по классам, % | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по минусу, % |
| - 20 + 15 | 18,7 | 18,7 | 100,0 |
| - 15 + 10 | 21,5 | 40,2 | 81,3 |
| -10 + 5 | 19,7 | 59,9 | 59,8 |
| - 5 + 2,5 | 14,1 | 74,0 | 40,1 |
| - 2,5 + 1,25 | 8,0 | 82,0 | 26,0 |
| - 1,25 + 0,630 | 4,2 | 86,2 | 18,0 |
| - 0,630 + 0,315 | 2,3 | 88,5 | 13,8 |
| - 0,315 + 0,160 | 1,9 | 90,4 | 11,5 |
| -0,160 + 0,100 | 3,0 | 93,4 | 9,6 |
| - 0,100 + 0 | 6,6 | 100,0 | 6,6 |
| Итого: | 100 |  |  |

Таблица2

Результаты анализов на гранулометрический состав пробы Бух1

после однократного дробления на дробилке Титан Д-040

| класс крупности, мм | исходный материал до дробления (м7) |
| --- | --- |
|  | частный выход по классам, % | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по минусу, % |
| - 20 + 15 | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| - 15 + 10 | 3,3 | 4,0 | 99,3 |
| -10 + 5 | 9,6 | 13,6 | 96,0 |
| - 5 + 2,5 | 13,9 | 27,5 | 86,5 |
| -2,5 + 1,25 | 12,7 | 40,1 | 72,6 |
| -1,25 + 0,630 | 11,9 | 52,0 | 59,9 |
| -0,630 + 0,315 | 9,3 | 61,3 | 48,0 |
| - 0,315 + 0,160 | 6,7 | 68,0 | 38,7 |
| -0,160 + 0,100 | 4,7 | 72,7 | 32,0 |
| -0,100 + 0 | 27,2 | 100,0 | 27,3 |
| Итого: | 100 |  |  |

Таблица2

Результаты анализов на гранулометрический состав пробы Бух2

после однократного дробления на дробилке Титан Д-040

| класс крупности, мм | исходный материал до дробления (м9) |
| --- | --- |
|  | частный выход по классам, % | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по минусу, % |
| - 20 + 15 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| - 15 + 10 | 1,9 | 2,1 | 99,8 |
| -10 + 5 | 5,3 | 7,4 | 97,9 |
| - 5 + 2,5 | 10,1 | 17,5 | 92,6 |
| -2,5 + 1,25 | 11,2 | 28,7 | 82,5 |
| -1,25 + 0,630 | 11,3 | 40,0 | 71,3 |
| -0,630 + 0,315 | 9,6 | 49,6 | 60,0 |
| - 0,315 + 0,160 | 7,7 | 57,3 | 50,4 |
| -0,160 + 0,100 | 5,0 | 62,3 | 42,7 |
| -0,100 + 0 | 37,7 | 100,0 | 37,7 |
| Итого: | 100 |  |  |

рис. 2. Гранулометрическая характеристика материала на разных стадиях испытаний