Отчет о проведенной научно-исследовательской работе

по измельчению металлического марганца

на центробежно-ударной дробилке

Введение

В лабораторию поступила проба материала массой ~30 кг и заявленной крупностью -20+5мм.

Задача испытания

Получение информации о дробимости исследуемого материала в центробежно-ударной дробилке путем сравнения гранулометрических составов материала до и после дробления на различных скоростях удара (81, 64м/с) с использованием статора с отбойниками.

Методика проведения работ и полученные результаты

Схема проведения испытаний приведена на рис.1.

Сначала материал был взвешен, фактическая масса исходной пробы составила 29,12кг. Далее был проведен анализ на гранулометрический состав (сита: 20; 15; 10; 5; 2; 1; 0,63; 0,5; 0,315; 0,25; 0,1мм).

После усреднения методом «кольца и конуса» были подготовлены 2 частные пробы БМК_Мар1-1, БМК_Мар1-2 с массами 14,59кг и 14,48кг соответственно.

Проба БМК_Мар1-1 подвергалась дроблению на скорости 81м/с (скорость вылета материала из ускорителя дробилки), БМК_Мар1-2 на скорости 64м/с, далее продукты дробления этих проб независимо друг от друга анализировались на гранулометрический состав с использованием того же набора сит и после складировались для последующей передачи заказчику.

В связи с взрывоопасностью данного материала дробление проводилось в инертной газовой среде, которая создавалась с помощью аргона.

Каждое дробление на дробилке Титан Д-040 сопровождалось взвешиванием материала до и после дробления.

Результаты анализов на гранулометрический состав исходного материала перед дроблением на дробилке Титан Д-040 и продуктов дробления проб БМК_Мар1-1 и БМК_Мар1-2 представлены:

-в Таблице 1. (частные выхода),

-в Таблице 2 (суммарные выхода по минусу),

-в Таблице 3 (суммарные выхода по плюсу)

-в Рис 2 (частные выхода).

-характеристики крупности материала на разных этапах испытаний представлены на Рис.3.

рис. 1 Схема испытаний пробы БМК_Мар1

Таблица 1

Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов с разных этапов испытаний (частные выхода)

|  | БМК_Мар1 до дробления на ТитанД-040 | БМК_Мар1-1 после дробления на ТитанД-040, 81м/с | БМК_Мар1-2 после дробления на ТитанД-040, 64м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| класс крупности, мм | частный выход по классам, % | частный выход по классам, % | частный выход по классам, % |
| +20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| -20+15 | 1,0 | 0,00 | 0,00 |
| -15+10 | 6,6 | 0,00 | 0,00 |
| -10+5 | 35,2 | 0,03 | 0,05 |
| -5+2 | 33,3 | 0,68 | 0,45 |
| -2+1 | 14,9 | 1,01 | 1,42 |
| -1+0,630 | 5,3 | 2,87 | 7,35 |
| -0,63+0,5 | 1,4 | 3,63 | 7,27 |
| -0,5+0,315 | 1,0 | 8,11 | 12,82 |
| -0,315+0,25 | 0,4 | 9,97 | 12,30 |
| -0,25+0,1 | 0,6 | 28,48 | 26,62 |
| -0,1+0 | 0,4 | 45,21 | 31,72 |
| Итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

рис. 2 Частные выхода классов крупности продуктов пробы БМК_Мар1 на разных этапах испытания

Таблица 2

Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов с разных этапов испытаний (по минусу)

|  | БМК_Мар1 до дробления на ТитанД-040 | БМК_Мар1-1 после дробления на ТитанД-040, 81м/с | БМК_Мар1-2 после дробления на ТитанД-040, 64м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| класс крупности, мм | суммарный выход по минусу, % | суммарный выход по минусу, % | суммарный выход по минусу, % |
| +20 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
| -20+15 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
| -15+10 | 99,0 | 100,00 | 100,00 |
| -10+5 | 92,4 | 100,00 | 100,00 |
| -5+2 | 57,2 | 99,97 | 99,95 |
| -2+1 | 24,0 | 99,29 | 99,50 |
| -1+0,630 | 9,0 | 98,28 | 98,08 |
| -0,63+0,5 | 3,7 | 95,40 | 90,73 |
| -0,5+0,315 | 2,3 | 91,77 | 83,46 |
| -0,315+0,25 | 1,4 | 83,66 | 70,63 |
| -0,25+0,1 | 1,0 | 73,69 | 58,34 |
| -0,1+0 | 0,4 | 45,21 | 31,72 |

Таблица 3

Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов с разных этапов испытаний (по плюсу)

|  | БМК_Мар1 до дробления на ТитанД-040 | БМК_Мар1-1 после дробления на ТитанД-040, 81м/с | БМК_Мар1-2 после дробления на ТитанД-040, 64м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| класс крупности, мм | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по плюсу, % |
| +20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| -20+15 | 1,0 | 0,00 | 0,00 |
| -15+10 | 7,6 | 0,00 | 0,00 |
| -10+5 | 42,8 | 0,03 | 0,05 |
| -5+2 | 76,0 | 0,71 | 0,50 |
| -2+1 | 91,0 | 1,72 | 1,92 |
| -1+0,630 | 96,3 | 4,60 | 9,27 |
| -0,63+0,5 | 97,7 | 8,23 | 16,54 |
| -0,5+0,315 | 98,6 | 16,34 | 29,37 |
| -0,315+0,25 | 99,0 | 26,31 | 41,66 |
| -0,25+0,1 | 99,6 | 54,79 | 68,28 |
| -0,1+0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |

рис. 3 Характеристики крупности продуктов пробы БМК_Мар1 на разных этапах испытания

Заключение

Выводы.

Данным испытанием подтверждена принципиальная возможность измельчения исследуемого материала состоящего из марганца на центробежно-ударных дробилках типа Титан Д. Важным замечанием является необходимость проведения дробления в инертной газовой среде для предотвращения взрыва газо-пылевой смеси.