Отчет по результатам научно-исследовательской работы по теме:

«Исследование мартеновского шлака на измельчаемость

на центробежно-ударной дробилке»

В лабораторию компании «Новые технологии» поступила проба мартеновского шлака. Заказчиком была поставлена задача получения информации об измельчаемости (дробимости) материала после дробления его в лабораторной дробилке Титан Д-040. Дробимость материала оценивалась по выходу класса +5 мм после 2-х пропусков (ударов) через дробилку.

Для проведения опыта была подготовлена проба ВипТ1 крупностью – 20+0 мм и массой 30,91 кг (м0), после 1-го удара класс -5+0 мм отсеивался (м2), а класс +5 мм (м1) подвергался второму удару, после чего рассеивался на ситах 5 и 10 мм. Схема проведения опыта представлена на рис.1.

Рис.1. Схема испытаний по опыту ВипТ1

Исходный материал (м0) и готовый продукт (м3) подвергались анализу на гранулометрический состав, результаты которых представлены в Таблице 1.  Гранулометрические характеристики продуктов до дробления (м0) и после второго дробления (м3) представлены на графике 1.

Таблица 1. Результаты анализов на гранулометрический состав

| класс крупности, мм | исходный материал до дробления (м0) | материал после второго дробления (м3) |
| --- | --- | --- |
|  | выход класса, % | выход класса, % |
| -20+10 | 60,37 | 11,75 |
| -10+5 | 18,73 | 31,87 |
| -5+0 | 20,90 | 56,38 |
| Итого: | 100,00 | 100,00 |

График 1.  Гранулометрическая характеристика продуктов