# Отчет о проведённой научно-исследовательской работе

«Исследование измельчаемости глины  на центробежно – ударной дробилке».

Цель проведения эксперимента - определение оптимального режима измельчения глины

Оборудование – лабораторная дробилка Титан Д-40, виброгрохот компании «Круш»

Материал – глина разной влажности (0,1%, 2,5%, 5% и 7%) с исходной крупностью 0-10 мм

Требуемый готовый продукт – порошок крупностью 500мкм

Методика проведения работ

Последовательность выполнения операций при работе с пробами глины следующая:

- выделение представительной пробы исходного материала и её ситовой анализ;

- дробление пробы об отбойные плиты на скоростях удара 60 и 100 м/с;

- ситовой анализ представительной пробы после измельчения.

1 проба 60 м/с

Исходный материал

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| +5-10 | 289 | 15,83 |
| +2-5 | 496 | 27,16 |
| +1-2 | 262 | 14,35 |
| +0,5-1 | 172 | 9,42 |
| -0,5 | 607 | 33,24 |
| Итого: | 1826 | 100,0 |

Перед измельчением –0,5 отсеян

1 измельчение

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| +0,5 | 5851 | 33,24 |
| -0,5 | 11750 | 66,76 |
| Итого: | 17601 | 100,0 |

2 измельчение

| Класс крупности, мм | Масса,г | Выход,% |
| --- | --- | --- |
| +0,5 | 2394 | 43,99 |
| -0,5 | 3048 | 56,01 |
| Итого: | 5442 | 100,0 |

2 проба 100 м/с

Исходный материал

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| +5-10 | 493 | 26,42 |
| +2-5 | 612 | 32,80 |
| +1-2 | 234 | 12,54 |
| +0,5-1 | 143 | 7,66 |
| -0,5 | 384 | 20,58 |
| Итого: | 1866 | 100,0 |

1 измельчение

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| +0,5 | 5445 | 16,95 |
| -0,5 | 26682 | 83,05 |
| Итого: | 32127 | 100,0 |

2 измельчение

| Класс крупности, мм | Масса,г | Выход,% |
| --- | --- | --- |
| +0,5 | 493 | 12,26 |
| -0,5 | 3529 | 87,74 |
| Итого: | 4022 | 100,0 |

3 проба 100 м/с

Способ подготовки пробы аналогичный второму опыту

1 измельчение

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| +0,5 | 7380 | 25,89 |
| -0,5 | 21126 | 74,11 |
| Итого: | 28506 | 100,0 |

2 измельчение

| Класс крупности, мм | Масса,г | Выход,% |
| --- | --- | --- |
| +0,5 | 2364 | 27,92 |
| -0,5 | 6102 | 72,08 |
| Итого: | 8466 | 100,0 |

Все сита, использованные в этом опыте, имели квадратные ячейки.

По данным, полученным в ходе лабораторных опытов, мы можем обеспечить -500 мкм 100% при производительности 30 т/час на мельнице Титан М-160, если глина будет иметь влажность 0,1%.

Далее были проведены исследования по измельчаемости глины с повышенной влажностью : 2,5%, 5%, и 7%.

Весь материал измельчался на скорости 100 м/с

1 проба 2,5% влажности

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| +500 | 4067 | 18,32 |
| +0-500 | 18133 | 81,68 |
| Итого: | 22200 | 100,0 |

2 проба 5% влажности

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| +500 | 9518 | 21,80 |
| +0-500 | 34141 | 78,20 |
| Итого: | 43659 | 100,0 |

3 проба 7% влажности

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| +500 | 4123 | 12,19 |
| +0-500 | 29704 | 87,81 |
| Итого: | 33827 | 100,0 |

Разница по выходам и свойствам налипания глины между влажностями 2,5% и 5% не велика. Возможной причиной этого были порезы в мешках и набор влажности пробы 2,5%. 7% однозначно много, так как даже при небольших количествах пропущенных через дробилку наметилось налипание материала на конструкции дробилки (см фотографию в конце отчета). При непрерывном процессе это обязательно скажется на технологических параметрах оборудования.

Выводы:

Измельчение глины на мельнице Титан М с воздушной классификацией вполне возможно осуществить, причём с той же производительностью. Но мы считаем, что будет лучше использовать не воздушную классификацию (так как вполне возможны забросы глины, имеющую структуру напоминающую картон, в класс -500 мкм), а грохочение на виброгрохотах.

Так как выход готового продукта более 70%, то это вполне оправданный шаг. Кроме этого, в случае перехода с мельницы на дробилку можно использовать более дешёвый вариант оборудования Титан:  вместо мельницы Титан М-160, дробилку Титан Д-063 со «скоростью удара» 100 м/с в обвязке с виброгрохотом.

Мы связались с компанией Круш. По предварительным расчетам специалистов производительность грохота с сеткой 1,3 х 1м будет около 5 т/ч ,  стоимость такого грохота не более 2 млн.рублей.

Компания Механобр-Техника (производитель традиционных грохотов) не взялась говорить о возможности или не возможности рассева глины.

Очевидно, что требуются дополнительные исследования по использованию различных марок грохотов для выделения готового класса.

Предварительная схема линии.

Фото камеры измельчения дробилки Титан Д-040 при влажности глины = 7% см.ниже.