НИР: измельчение графита до 300мкмна центробежно-ударной дробилке

Цель проведения эксперимента - определение измельчаемости графита (коэффициента измельчения при однократном ударе) на центробежно-ударной дробилке и вывод об оптимальном режиме измельчения для получения требуемой крупности готового продукта.

Эксперимент был нужен для расчета производительности центробежно-ударной мельницы Титан М, в которой центробежная дробилка работает в цикле со встроенным воздушным центробежным классификатором.

Оборудование – лабораторная дробилка Титан Д-40, виброгрохот компании «Круш»

Материал – графит с исходной крупностью 0-20 мм

Требуемый готовый продукт – порошок крупностью 300мкм

В дальнейшем для целей обогащения графита планируется продолжать измельчение графита уже на другом оборудовании для получения более тонких порошков. Поэтому заказчика интересует получение (в зависимости от скорости удара) наибольшего выхода сверхтонких фракций (меньше 74мкм).

Про измельчение графита до крупности 5  и 20 мкм – см.отдельный отчет с роторно-вихревой мельницей РВМ-90.

Методика проведения работ

Последовательность выполнения операций при работе с пробами:

- Доведение исходного материала до крупности -20 мм

- измельчение пробы об отбойные плиты на скорости удара 100 м/с;

Грансостав исходный материала -20 мм

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +10-20 | 2260 | 42,63 | 100,00 |
| +5-10 | 637 | 12,02 | 57,37 |
| +2-5 | 480 | 9,05 | 45,35 |
| +1-2 | 290 | 5,47 | 36,30 |
| +0,5-1 | 315 | 5,94 | 30,82 |
| +0,315-0,5 | 511 | 9,64 | 24,88 |
| -0,315 | 808 | 15,24 | 15,24 |
| Итого: | 5301 | 100,00 |  |

Выход, получаемый после однократного удара

| Класс крупности,мм | Выход,% |
| --- | --- |
| +0,3 | 27,51 |
| -0,074+0,3 | 45,54 |
| -0,074 | 26,95 |

Динамика измельчения

После измельчения на дробилке Титан Д-040 материал отправлялся на классификацию на сетке 0,3 мм на грохоте.  К надрешётному продукту +0,3 мм добавляли исходный продукт до массы, засыпаемой в мельницу в предыдущем опыте. Таким образом, полностью моделируется динамика перемещения материала в промышленной установке, работающей  в непрерывном режиме.

Для определения цикла взвешивался измельченный материал до классификации и после (надрешетный и подрешетный продукты).

| Класс крупности,мм | Масса,г | Выход,% | Цикл,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 цикл |
| +0,3 | 4623 | 27,51 | 137,95 |
| -0,3 | 12182 | 72,49 |  |
| Итого: | 16805 | 100,00 |  |
| 2 цикл |
| +0,3 | 4869 | 28,97 | 140,79 |
| -0,3 | 11936 | 71,03 |  |
| Итого: | 16805 | 100,00 |  |
| 3 цикл |
| +0,3 | 4410 | 26,44 | 135,94 |
| -0,3 | 12270 | 73,56 |  |
| Итого: | 16680 | 100,00 |  |

Из таблицы видно, что цикл при измельчении -20 мм до 0,3 мм составляет 138,23%. При увеличении крупности питания цикл будет меняться не значительно (особенности центробежно-ударного измельчения при исходной крупности более 20мм).

Грансосав готового -0,3 мм представлен ниже.

| Класс крупности,мм | Масса | Выход |
| --- | --- | --- |
| -0,3+0,074 | 735 | 62,82 |
| 0 | 435 | 37,18 |
| Итого: | 1170 | 100,00 |

После измельчения до -0,3 мм на скорости 100 м/с в цикле с грохотом выход класса             -0,074 мм составил 37,18%.

Замечание.

На центробежно-ударной мельнице Титан М (основанной на дробилке Титан Д с  встроенным в мельницу статическим воздушным классификатором) возможно измельчение графита до конечной крупности 40 мкм. При организации цикла «мельница Титан М – выносной динамический классификатор» можно получить крупность готового продукта – 20мкм. Для получения меньшей крупности требуется использовать другие, более энергонагруженные мельницы. Это могут быть роторно-вихревые мельницы с высоким КПД (дезинтеграторы, дисмембраторы) или шаровые мельницы (преимущественно вибромельницы, у которых выше КПД, чем у обычных шаровых).