Отчет о проведенной научно-исследовательской работе

«Определение оптимального режима измельчения гранитного отсева

с 10мм до 3 мм на центробежно-ударной дробилке»

Цель проведения эксперимента - определение оптимального режима измельчения гранитного отсева с целью получения гранитной крошки 1-3мм для подсыпки руберойда и других кровельных материалов.

Оборудование – лабораторная дробилка Титан Д-040, многочастотный грохот Kroosh

Материал – гранитный отсев крупностью 0-10мм

Требуемая готовая крупность – 0-3мм

Методика проведения эксперимента. Последовательность выполнения операций при работе с пробами гранитного отсева следующая:

-  перемешивание

- выделение представительной пробы исходного и дальнейшая ее сушка и ситовой анализ

- дробление пробы на центробежной дробилке на скоростях удара 50 и 100 м/с;

- ситовой анализ после дробления на многочастотном грохоте Kroosh

- сведение всех данных в таблицы

Исходный материал

1-я проба

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +3 | 2444 | 50,6 | 50,6 |
| -3+1 | 1056 | 21,9 | 72,5 |
| -1+0,5 | 484 | 10,0 | 82,5 |
| -0,5 | 844 | 17,5 | 100,0 |
|  | 4828 | 100,0 |  |

Ситовой анализ материала после измельчения

2-я проба, скорость удара = 50 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +3 | 9744 | 26,5 | 26,5 |
| -3+1 | 13601 | 37,0 | 63,5 |
| -1+0,5 | 7146 | 19,5 | 83 |
| -0,5 | 6250 | 17,0 | 100,0 |
|  | 36741 | 100,0 |  |

3 проба, скорость удара = 100 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +3 | 1142 | 7,3 | 7,3 |
| -3+1 | 4690 | 30,2 | 37,5 |
| -1+0,5 | 3776 | 24,3 | 61,8 |
| -0,5 | 5938 | 38,2 | 100,0 |
|  | 15546 | 100,00 |  |