Отчет о проведенной научно-исследовательской работе

«Определение оптимального режима измельчения гранитного щебня

на центробежно-ударной дробилке до 7мм»

Цель проведения эксперимента - определение оптимального режима измельчения гранитного щебня с целью получения гранитной крупки 1-7мм для производства тротуарной плитки и наполнителей для очистки воды (Водоканал) с ориентировочным получением (путем рассева) примерно в равных пропорциях фракций 1-3, 3-5, 5-7мм и минимизации выхода фракции 0-1мм.

Оборудование – лабораторная дробилка Титан Д-040

Материал – гранитный щебень крупностью 0-25мм

Требуемая готовая крупность – 0-7мм с расситовкой на классы 1-3, 3-5 и 5-7мм с минимизацией цикла измельчения и минимизацией выхода мелкой фракции (0-1мм)

Методика проведения эксперимента - для наиболее полного исследования материала было проведено три опыта, на различных скоростях (40, 50, 60 м/с). Начальная задача ставилась измельчить материал до крупности 10мм (с целью минимизации фракции 0-1мм).

Результаты в таблице 1.                                                                                                          Таблица 1

| Фракция | Опыт 1 40 м/с масса, г | Выход, % | Опыт 2 50 м/с масса, г | Выход, % | Опыт 3 60 м/с масса, г | Выход, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 7002 | 66,8 | 5376 | 52,2 | 4032 | 40,6 |
| +7 -10 | 1293 | 12,3 | 1657 | 16,1 | 1814 | 18,2 |
| +5 -7 | 862 | 8,2 | 1104 | 10,7 | 1209 | 12,2 |
| +3 -5 | 536 | 5,1 | 844 | 8,2 | 1154 | 11,6 |
| +1 -3 | 368 | 3,5 | 634 | 6,2 | 864 | 8,7 |
| -1 | 420 | 4,0 | 678 | 6,6 | 868 | 8,7 |

Так как получившийся результат не соответствовал запросу Заказчика, эксперимент был скорректирован:       1).проводить дробление до 7 мм; 2).отсеивать класс –1 мм.

В таблице 2 находится данные по циркуляции и предположительный гран. состав для каждого опыта.                                                                                                                                        Таблица 2

| Фракция | Опыт 1 40 м/с Выход, % | Опыт 2 50 м/с Выход, % | Опыт 3 60 м/с Выход, % |
| --- | --- | --- | --- |
| +5 -7 | 39,4 | 33,9 | 29,5 |
| +3 -5 | 24,5 | 25,9 | 28,2 |
| +1 -3 | 16,8 | 19,4 | 21,1 |
| -1 | 19,2 | 20,8 | 21,2 |
| Циркуляция, % | 479 | 315 | 242 |

В таблице 3 выходы после отсева класса –1 мм.                                                                  Таблица 3

| Фракция | Опыт 1 40 м/с Выход, % | Опыт 2 50 м/с Выход, % | Опыт 3 60 м/с Выход, % |
| --- | --- | --- | --- |
| +5 -7 | 48,8 | 42,8 | 37,5 |
| +3 -5 | 30,4 | 32,7 | 35,8 |
| +1 -3 | 20,8 | 24,6 | 26,8 |

С учётом требований клиента, наиболее оптимальный режим дробления гранитного щебня оказался на скорости дробления – 60 м/с.