# Отчёт о проведённой научно-исследовательской работе

# по измельчению граншлака и кварцевого песка

# на центробежно-ударной дробилке и центробежно-ударной мельнице

Работа выполнялась в Обогатительной лаборатории ЗАО «Новые технологии».

Цель проведения эксперимента – проведение опытов на материалах заказчика

для определения возможности измельчения центробежно-ударным способом

граншлака и песка. Ставилась задача получения результатов измельчения в принципе, без оценок производительности.

Программа исследований:

1.Граншлак был измельчен на лабораторной центробежно-ударной дробилке. Цель - получить данные по сокращению крупности за один удар (один проход через дробилку).

Было проведено 2 опыта: получен результат дробления граншлака с исходной влажностью (10%) и после сушки (1%)

2.Песок был из мельчен на центробежно-ударной мельнице Титан М-036 после сушки до влажности 1% при настройке классификатора на крупность ниже 100мкм

Исходный грансостав граншлака

| Крупность класса, мм | Выход класса, % |
| --- | --- |
| +5 | 3,8 |
| -5+3 | 7,5 |
| -3+2 | 7,9 |
| -2+1 | 42,0 |
| -1+0,5 | 26,2 |
| -0,5+0,315 | 5,8 |
| -0,315+0,25 | 1,6 |
| -0,25+0,2 | 1,3 |
| -0,2+0,16 | 0,8 |
| -0,16+0,1 | 1,0 |
| -0,1+0 | 2,1 |
|  | 100,0 |

Грансостав «мокрого» граншлака после однократного удара

на центробежно-ударной дробилке Титан Д-040. Скорость 100 м/с

| Крупность класса, мм | Выход класса, % |
| --- | --- |
| +5 | 0,0 |
| -5+3 | 0,7 |
| -3+2 | 1,0 |
| -2+1 | 14,4 |
| -1+0,5 | 29,4 |
| -0,5+0,315 | 15,2 |
| -0,315+0,25 | 6,5 |
| -0,25+0,2 | 5,9 |
| -0,2+0,16 | 6,1 |
| -0,16+0,1 | 7,3 |
| -0,1+0 | 13,5 |
|  | 100,0 |

Грансостав «сухого» граншлака после однократного удара

на центробежно-ударной дробилке Титан Д-040. Скорость 100 м/с

| Крупность класса, мм | Выход класса, % |
| --- | --- |
| +5 | 0,0 |
| -5+3 | 0,3 |
| -3+2 | 0,4 |
| -2+1 | 11,6 |
| -1+0,5 | 29,4 |
| -0,5+0,315 | 17,1 |
| -0,315+0,25 | 6,8 |
| -0,25+0,2 | 5,9 |
| -0,2+0,16 | 5,7 |
| -0,16+0,1 | 7,8 |
| -0,1+0 | 15,0 |
|  | 100,0 |

Исходный грансостав песка

| Крупность класса, мм | Выход класса, % |
| --- | --- |
| +5 | 0,0 |
| -5+3 | 0,0 |
| -3+2 | 0,0 |
| -2+1 | 0,0 |
| -1+0,5 | 1,7 |
| -0,5+0,315 | 11,4 |
| -0,315+0,25 | 17,8 |
| -0,25+0,2 | 16,3 |
| -0,2+0,16 | 17,1 |
| -0,16+0,1 | 15,5 |
| -0,1+0 | 20,1 |
|  | 100,0 |

После измельчения песка на центробежно-ударной мельнице Титан М-036 грансостав готового продукта не определялся, но ситовой анализ показал 100% проход готового продукта через сетку 100 мкм..