# Выдержка из Отчета по проведенной научно-исследовательской работе

# по определению измельчаемости керамзита

# на центробежно-ударной дробилке.

Цель проведения эксперимента – определение оптимального режима измельчения керамзита на центробежно-ударной дробилке Титан.

Методика проведения работ

Последовательность выполнения операций при работе с пробами керамзита:

- перемешивание с целью усреднение пробы;

- выделение представительной пробы исходного и их ситовой анализ;

- футеровка дробилки для дробления о самофутеровку;

- дробление пробы о самофутеровку на скоростях удара 85 и 100 м/с и об отбойный плиты на скоростях 100 м/с;

- ситовой анализ представительной пробы после измельчения.

Дробление о самофутеровку – 85 м/с

| Грансостав исходного материала Класс крупности, мм Масса, кг Выход, % +10-20 30,0 93,98 +0-10 1,92 6,02 Итого: 31,92 100,00 |  | Грансостав дробленого материала Класс крупности, мм Выход, % Выход по плюсу, % -20+10 11,5 11,5 -10+5 25,4 36,9 -5+3 16,0 52,9 -3+0 47,1 100,0 Итого: 100,0 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Дробление о самофутеровку – 100 м/с

| Грансостав исходного материала Класс крупности, мм Масса, кг Выход, % +10-20 31,26 96,0 +0-10 1,31 4,0 Итого: 32,57 100,0 |  | Грансостав дробленого материала Класс крупности, мм Выход, % Выход по плюсу, % -20+10 6,1 6,1 -10+5 21,3 27,4 -5+3 15,7 43,0 -3+1 27,5 70,5 -1+0,5 13,0 83,5 -0,5+0 16,5 100,0 Итого: 100,0 |
| --- | --- | --- |

Дробление об отбойные плиты – 100 м/с

| Грансостав исходного материала Класс крупности, мм Масса, кг Выход, % +10-20 28,04 93,1 +0-10 2,07 | 6,9 Итого: 30,11 100,0 |  | Грансостав дробленого материала Класс крупности, мм Выход, % Выход по плюсу, % -20+10 0,0 0,0 -10+5 2,8 2,8 -5+3 11,1 13,9 -3+1 34,2 48,2 -1+0,5 20,0 68,1 -0,5+0 31,9 100,0 Итого: 100,00 |
| --- | --- | --- | --- |

График гран.составов после дробления

Ситовой анализ проб после дробления

1 проба 70 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +10-20 | 420 | 13,26 | 13,26 | 100,00 |
| +5-10 | 384 | 12,12 | 25,38 | 86,74 |
| +2-5 | 659 | 20,80 | 46,18 | 74,62 |
| +1-2 | 468 | 14,77 | 60,95 | 53,82 |
| -1 | 1237 | 39,05 | 100,00 | 39,05 |
| Итого: | 3168 | 100,00 |  |  |

2 проба 85 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +10-20 | 211 | 8,09 | 8,09 | 100,00 |
| +5-10 | 198 | 7,59 | 15,68 | 91,91 |
| +2-5 | 507 | 19,44 | 35,12 | 84,32 |
| +1-2 | 411 | 15,76 | 50,88 | 64,88 |
| -1 | 1281 | 49,12 | 100,00 | 49,12 |
| Итого: | 2608 | 100,00 |  |  |

3 проба 100 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу, % | Выход по минусу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +10-20 | 110 | 4,42 | 4,42 | 100,00 |
| +5-10 | 139 | 5,58 | 10,00 | 95,58 |
| +2-5 | 434 | 17,42 | 27,42 | 90,00 |
| +1-2 | 359 | 14,41 | 41,83 | 72,58 |
| -1 | 1449 | 58,17 | 100,00 | 58,17 |
| Итого: | 2491 | 100,00 |  |  |

Все сита, использованные в этом опыте, имели квадратные ячейки.