Отчет о проведенной научно-исследовательской работе

«Определение оптимального режима измельчения кварцевого песка

на центробежно-ударной дробилке»

Цель проведения эксперимента - определение оптимального режима измельчения кварцевого песка

Оборудование – лабораторная дробилка Титан Д-040, многочастотный грохот Kroosh

Материал – гранитный отсев крупностью 0-3мм

Требуемая готовая крупность – 0-0,63мм

Методика проведения эксперимента. Последовательность выполнения операций при работе с пробами кварцевого песка следующая:

- перемешивание

- отбор и ситовой анализ исходной пробы

- измельчение пробы в мокрую на центробежной дробилке скорость - 80 и 100 м/с;

- определение влажности;

- сушка проб

- перемешивание

- отбор и мокрый ситовой анализ проб после измельчения;

- сведением всех данных в таблицу.

Исходный материал

| класс крупности, мкм | масса | выход | по плюсу |
| --- | --- | --- | --- |
| +1000 | 2087 | 59,2 | 59,2 |
| +500-1000 | 630 | 17,9 | 77,0 |
| +250-500 | 643 | 18,2 | 95,3 |
| +125-250 | 151 | 4,3 | 99,5 |
| -125 | 16 | 0,5 | 100,0 |

Средняя крупность – 0,712 мм

Для наглядности ниже таблица пересчёта исходного для сит 0,63 и 0,1 мм.

| класс крупности, мкм | выход | по плюсу |
| --- | --- | --- |
| +630 | 59,2 | 72,4 |
| +100 - 630 | 17,9 | 27,2 |
| -100 | 18,2 | 0,5 |

Среднее до измельчения – 0,71 мм

Ситовой анализ проб после однократного измельчения

80 м/с

| класс крупности, мкм | масса | выход | по минусу |
| --- | --- | --- | --- |
| +630 | 96 | 20,7 | 100,0 |
| +100 - 630 | 296 | 63,9 | 79,3 |
| -100 | 71 | 15,3 | 15,3 |

Цикл для получения -0,63 мм  – 0,792

Прирост класса -0,63 –  51,7%

Среднее после измельчения – 0,38 мм

Среднее до измельчения – 0,71 мм

Степень измельчения по формуле (D50/ d50) – 1,83

100 м/с

| класс крупности, мкм |  |
| --- | --- |
|  | масса | выход | по минусу |
| +630 | 43 | 14,3 | 14,3 |
| +100 - 630 | 192 | 63,8 | 78,1 |
| -100 | 66 | 21,9 | 100,0 |

Цикл для получения -0,63 мм = 0,85

Прирост класса -0,63 =  58,1%

Среднее после измельчения = 0,38 мм

Среднее до измельчения = 0,33 мм

Степень измельчения по формуле (D50/ d50) – 2,13