Отчет о проведенной научно-исследовательской работе

«Определение оптимального режима измельчения мрамора

на центробежно-ударной дробилке»

Цель проведения эксперимента - подобрать режим дробления серого мрамора на центробежно-ударной дробилке до крупности -5 мм с получением максимального выхода песчаной фракции крупностью +0,5-1 мм, а также измельчить отсев класса -0,5 мм до крупности 200, 100 и 50 мкм (99%).

Исходный материал - проба серого мрамора массой 650 кг, крупность материала -20 мм. Пробе присвоен номер Мр1.

Оборудование – лабораторная дробилка Титан Д-040, лабораторная мельница Титан М-036.

Содержание:

1.Задачи исследований

2.Последовательность выполнения операций. Выбор режима дробления мрамора

3.Таблица 1. Результаты ситовых анализов исходного мрамора и проб, раздробленных первым ударом

4.Таблица 2. Результаты ситовых анализов раздробленных шихтованных проб

5.Рис.1. Диаграммы выхода классов крупности на разных скоростях удара

6.Выбор режима измельчения мрамора

7.Заключение

1.Задачи исследований

В соответствии с запросами заказчика задачи исследований формулируются следующим образом:

Главные задачи:

- подобрать оптимальную скорость удара в центробежно-ударной дробилке для получения продукта крупностью -5 мм с максимально возможным выходом песчаной фракции крупностью +0,5-1 мм;

- подобрать режимы работы мельницы для измельчения отсева -0,5 мм до крупности -200, -100 и -50 мкм с выходом заданного класса не менее 99% .

Второстепенные задачи:

- изучить ситовой состав продукта -5 мм,  получаемого дроблением на оптимальной скорости удара, используя оговоренный заказчиком набор сит с ячейками 0.1, 0.2, 0.315, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 и 5.0 мм. Определить выход критичного класса (+0,5-1 мм) от всего продукта крупностью -5 мм и от искусственного песка класса +0,5-5 мм;

- изучить ситовой состав измельченных продуктов заданных (-200, -100 и -50 мкм) классов крупности с целью определить, насколько успешно решается вторая главная задача;

- получить информацию для расчета производительности промышленной дробилки при дроблении щебня серого мрамора от крупности -20 мм до крупности -5 мм на подобранной оптимальной скорости удара;

- получить информацию для расчета ожидаемой производительности промышленных мельниц разных типоразмеров на измельчении серого мрамора с получением продуктов трех заказанных классов крупности.

Последовательность выполнения операций и полученные результаты

2.Выбор режима дробления мрамора

Из лабораторно-технологической пробы Мр1 после её перемешивания и усреднения на железном листе были отобраны 5 представительных частных пробы массой по 30 кг, номера от Мр1-1 до Мр1-5. Частная проба Мр1-1 использовалась для изучения исходного грансостава поступившего мрамора на наборе сит с ячейками 0.1, 0.2, 0.315, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0,5.0, 10.0, 15.0 и 20.0 мм.

После взвешивания все фракции были объединены, и далее проба была использована для создания самофутеровки статора лабораторной дробилки Титан Д-040. Самофутеровка  камеры измельчения создавалась на окружной скорости ускорителя 40 м/с.

Остающиеся 4 частных пробы подвергались двум ударам в дробилке на окружных скоростях соответственно 40, 56 и 64 и 80 м/с. После первого удара изучался ситовой состав материала проб с использованием того же набора сит. Результаты ситовых анализов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты ситовых анализов исходного мрамора и проб, раздробленных первым ударом

| Фракции крупности, мм | Выход фракций крупности, % |
| --- | --- |
|  | Исходный мрамор | После 1 удара на скоростях, м/с |
|  |  | 40 | 56 | 64 | 80 |
| +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -20+15 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -15+10 | 27,40 | 10,63 | 6,40 | 4,3 | 1,039 |
| -10+5 | 64,63 | 58,08 | 48,06 | 40,46 | 27,384 |
| -5+3 | 5,32 | 15,83 | 17,01 | 15,79 | 15,736 |
| -3+2,5 | 0,17 | 2,36 | 2,68 | 2,93 | 3,785 |
| -2,5+1,5 | 0,26 | 4,86 | 6,06 | 7,39 | 9,429 |
| -1,5+1 | 0,16 | 2,11 | 3,19 | 3,94 | 5,544 |
| -1+0,500 | 0,20 | 1,77 | 3,60 | 5,26 | 7,702 |
| -0,500+0,325 | 0,27 | 0,59 | 1,68 | 2,48 | 3,419 |
| -0,315+0,200 | 0,16 | 0,63 | 2,15 | 3,21 | 4,283 |
| -0,200+0,100 | 0,25 | 0,65 | 2,46 | 3,98 | 4,648 |
| -0,100 | 1,15 | 2,49 | 6,71 | 10,26 | 17,031 |
| Сума | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Средняя крупн., мм | 8,505 | 6,534 | 5,362 | 4,546 | 3,273 |

Фракции -5 мм отделялись на временное хранение для последующих исследований по измельчению. К фракциям +5 мм добавлялся исходный мрамор до получения массы шихтованной пробы, равной 30 кг. Шихтованные пробы пропускались через дробилку на тех же скоростях, как и при первом ударе. После второго удара снова определялся ситовой состав раздробленного мрамора с использованием того же набора сит. Второй удар производился с целью имитации работы дробилки в цикле с грохотом на сите 5 мм. Результаты дробления приведены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты ситовых анализов раздробленных шихтованных проб

| Фракции крупности, мм | Исход- ный | Удар 40 м/с | Удар 56 м/с | Удар 64 м/с | Удар 80 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма по минусу | Выход фракций % | Сумма по минусу | Выход фракций % | Сумма по минусу | Выход фракций % | Сумма по минусу | Выход фракций % | Сумма по минусу |
| -20+15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| -15+10 | 99,97 | 7,60 | 100,00 | 4,08 | 100,00 | 2,92 | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| -10+5 | 72,57 | 62,78 | 92,40 | 47,78 | 95,92 | 41,17 | 97,08 | 24,80 | 99,00 |
| -5+3 | 7,94 | 13,27 | 29,62 | 16,66 | 48,14 | 16,28 | 55,91 | 16,43 | 74,21 |
| -3+2,5 | 2,62 | 1,82 | 16,35 | 2,38 | 31,48 | 2,94 | 39,63 | 3,73 | 57,77 |
| -2,5+1,5 | 2,45 | 3,87 | 14,54 | 5,80 | 29,10 | 7,64 | 36,69 | 9,57 | 54,04 |
| -1,5+1 | 2,19 | 2,01 | 10,66 | 3,34 | 23,31 | 4,32 | 29,05 | 5,80 | 44,47 |
| -1+0,500 | 2,03 | 2,15 | 8,66 | 4,13 | 19,97 | 5,28 | 24,73 | 8,04 | 38,67 |
| -0,500+0,325 | 1,83 | 0,88 | 6,51 | 2,08 | 15,84 | 2,43 | 19,45 | 3,62 | 30,63 |
| -0,315+0,200 | 1,56 | 1,03 | 5,62 | 2,79 | 13,76 | 2,99 | 17,02 | 4,52 | 27,01 |
| -2,000+0,100 | 1,4 | 1,11 | 4,60 | 3,23 | 10,97 | 3,57 | 14,03 | 4,93 | 22,48 |
| -0,100 | 1,15 | 3,49 | 3,49 | 7,74 | 7,74 | 10,46 | 10,46 | 17,55 | 17,55 |
| Сумма |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| Выход фракции -1+0,5 мм от класса -5 мм, % | 2,52 |  | 7,25 |  | 8,58 |  | 9,44 |  | 10,83 |
| Выход класса -5+0,5 мм,% | 6,11 |  | 23,11 |  | 32,30 |  | 36,46 |  | 43,58 |
| Выход фракции -1+0,5 мм от класса -5+0,5 мм,% | 3,27 |  | 9,30 |  | 12,79 |  | 14,48 |  | 18,45 |

Как видно из таблицы 2 , лучший результат по выходу класса -1+0,5 мм как от класса -0,5 мм (10,83%), так и от класса -5+0,5 мм (18,45%) получен на скорости удара 80 м/с. Можно ожидать, что при увеличении скорости удара до 85-90 м/с результат может еще немного улучшиться. Однако на скоростях удара выше 80 м/с дробилки, как правило, не работают по причине возрастающего паразитического вентиляторного эффекта (становится высоким % расхода энергии на разгон воздуха, а не на измельчение материала).

Для наглядности результаты дробления мрамора на разных скоростях второго удара приведены на графиках рисунка 1.

Рис.1. Диаграммы выхода классов крупности на разных скоростях удара

6.Выбор режима измельчения мрамора

Для проведения опытов по измельчению был наработан порошок мрамора крупностью -0,5 мм массой 250 кг. Дробление-измельчение мрамора производилось на дробилке Титан Д-040 в цикле с грохотом Kroosh, использовалась скорость удара 80 м/с.

Наработанный порошок мрамора был разделен на 8 частных проб с массой каждой пробы примерно по 30 кг. Эти пробы поочередно измельчались на мельнице Титан М-036 на разных режимах её работы. Регулировались следующие параметры: частота вращения вентилятора, задаваемая частотным преобразователем, угол наклона лопаток, закручивающих поток пылевоздушной смеси в классификаторе, и скорость вращения шнека, подающего питание в мельницу. При работе мельницы производились замеры мощности, потребляемой мотором вентилятора, и ток в двигателе, вращающем ускоритель. Мощность, потребляемая этим двигателем, рассчитывалась по стандартной формуле. Представительная навеска каждого полученного продукта массой 200 г изучалась на предмет определения ситового состава на ситах 50, 100 и 200 мкм. Класс -50 мкм отделялся в воде, а класс +50 мкм после высушивания разделялся всухую на ротапе.

Из восьми проведенных опытов нашлись четыре, которые наилучшим образом отвечали условиям заказчика. Опыты эти следующие.

Опыт 8, удовлетворяющий требованию получить 99% класса -200 мкм:

- производительность мельницы 420 кг/час;

- частота вращения вентилятора 47 Гц;

- мощность вентилятора 4,4 кВт;

- ситовой состав продукта:

+200 мкм – 0,45%

+100 мкм – 1,55%

+50 мкм – 18,10%

- энергопотребление мотора ускорителя 21,2 кВт/т.

Опыт 3, удовлетворяющий требованию получить 99% класса -100 мкм:

- производительность мельницы 410 кг/час;

- частота вращения вентилятора 53 Гц;

- мощность вентилятора 5,9 кВт;

- ситовой состав продукта:

+100 мкм – 0,80%

+50 мкм – 16,05%;

- энергопотребление мотора ускорителя 25,4 кВт/т

Опыт 5, формально удовлетворяющий требованию получить 99% класса -50 мкм:

- производительность мельницы около 100 кг/час;

- частота вращения вентилятора 35 Гц;

- мощность вентилятора 1,6 кВт;

- ситовой состав продукта:

+100 мкм – 0,05%

+50 мкм – 1,00%;

- энергопотребление мотора ускорителя 104 кВт/т.

Следует заметить, что опыт 5 выполнен не вполне корректно. Из-за низкой скорости вращения вентилятора и низкой скорости воздушного потока происходило накопление под ротором относительно крупных фракций мрамора, что закончилось прекращением циркуляции воздуха. Таким образом, установлено, что при питании мельницы мрамором крупностью -0,5 мм частоты вращения вентилятора 35 Гц недостаточно для устойчивой её работы. Какая минимальная частота вращения была бы достаточной, точно осталось неизвестным, но она находится где-то в промежутке частот 35 и 40 Гц. На частоте 40 Гц мельница работает устойчиво, результаты отражены в опыте 4. Эта особенность именно лабораторной мельницы Титан М-036, которая работает в замкнутом цикле по воздуху. На больших мельницах такого эффекта нет, так как цикл у них разомкнут и часть воздуха выбрасывается в атмосферу, а не возвращается в мельницу.

Опыт 4, приближающийся к требованию получения 99% класса -50 мкм:

- производительность мельницы 240 кг/час;

- частота вращения вентилятора 40 Гц;

- мощность вентилятора 2,0 кВт;

- ситовой состав продукта:

+100 мкм – 0,05%

+50 мкм – 2,99%;

- энергопотребление мотора ускорителя 43,3 кВт/т.

Похоже, что опыт 4 показывает лучший устойчивый результат по максимально возможному выходу класса -50 мкм. Но выход 99% класса -50 мкм за один проход на мельнице Титан М-036 недостижим, хотя достигается достаточно близкий к нему результат.

7. Заключение

Проведенные опыты показали, что требования заказчика по получению 99% выхода классов 200 и 100 мкм вполне достижимы даже на лабораторной мельнице и почти достижимы по классу -50 мкм. Промышленные мельницы оснащены классификаторами другой конструкции, которые позволяют регулировать крупность готового продукта в широких пределах, поэтому для них поставленная задача легко достижима.

Заказчик желает знать производительность промышленной мельницы Титан М-125, которая оснащена двигателем ускорителя 200 кВт, а использованная лабораторная мельница имеет двигатель 11 кВт. При лабораторных опытах загрузка мельницы регулировалась таким образом, чтобы двигатель работал с нагрузкой, не превышающей допустимую, а фактическая нагрузка в разных опытах изменялась в пределах от 81 до 95%. Производительность промышленной мельницы при прочих равных условиях будет выше, чем лабораторной, пропорционально мощности двигателей.

Максимальная производительность промышленной мельницы Титан М-125 при измельчении мрамора от исходной крупности  5мм до разной конечной определена с учетом фактической нагрузки на двигатель лабораторной мельницы и составляет:

- при измельчении до 200 мкм – 9,4 т/час;

- при измельчении до 100 мкм – 7,9 т/час;

- при измельчении до 50 мкм – 4,6 т/час.

Реальную производительность мельницы следует определять как 80% от максимальной.

Увеличение исходной крупности до 25 мм незначительно повлияет на производительность. Для исходной крупности до 40-500мм потребуется центробежно-ударная дробилка большего типоразмера – Титан Д-160.