# Выдержки из отчета о проведенной научно-исследовательской работе

# по определению измельчаемости негашеной извести

# на центробежно-ударных дробилке и мельнице

Цель проведения эксперимента – определение оптимального режима измельчения негашеной извести на центробежном оборудовании Титан.

Методика проведения работ

Последовательность выполнения операций при работе с пробами кристаллического сланца следующая:

- отсев пробы +20 мм;

- дробление на щековой дробилке класса +20 мм до –20 мм;

- отсев класса –5 мм на грохоте Krosh;

- дробление класса –20+5 на щековой дробилке до –5 мм с целью увеличения выхода класса –5 мм;

- измельчение пробы на центробежной мельнице с встроенным классификатором скорость удара 100 м/с;

- дробление пробы на центробежной дробилке скорость удара 100 м/с;

- выделение представительных проб и их ситовой анализ.

Ситовой анализ

После мельницы Титан М-036, исходный продукт –5 мм.

| класс крупности, мкм | Масса, г | Выход, % | По плюсу, % |
| --- | --- | --- | --- |
| +125 | 4 | 1,28 | 1,28 |
| -125+71 | 0 | 0 | 1,28 |
| -71+0 | 308 | 98,72 | 100 |
|  | 312 | 100,00 |  |

После дробилки Титан Д-040 (однократный удар), исходный продукт–20+5мм

| Класс крупности, мкм | Масса, г | Выход, % | По плюсу, % |
| --- | --- | --- | --- |
| +125 | 120 | 36,69 | 36,69 |
| -125+71 | 37 | 11,31 | 48 |
| -71+0 | 170 | 52,00 | 100 |
|  | 327 |  |  |

Цикл измельчения класса –20+5 мм до 125мкм на центробежно-ударной дробилке Титан Д-040 составит 1,92.