# Выдержки из Отчёта о проведённой научно-исследовательской работе

«Исследование измельчаемости отходов цинкового производства

на центробежно – ударной дробилке».

Цель проведения эксперимента – исследование дробимости отходов (спеков) цинкового производства на центробежно-ударной дробилке с целью подбора оборудования для замены стержневой мельницы.

Оборудование – лабораторная дробилка Титан Д-040, виброгрохот израильской фирмы «Круш»

Материал – отходы цинкового производства с исходной крупностью 0-20мм

Требуемый готовый продукт – крупность не более 3мм

Введение

В лабораторию поступила проба отходов цинкового производства в 3 мешках общей массой ~81 кг и заявленной крупностью (5мм, -20мм).

Задача испытания:

Получение информации о дробимости исследуемого материала в центробежно-ударной дробилке путем сравнения гранулометрических составов материала до и после дробления на различных скоростях удара (50; 80, 100м/с) с использованием статора с самофутеровкой.

Целью заказчика является выбор оборудования для замены существующей стержневой мельницы 1 стадии измельчения, которая проводит измельчение материала с крупности 20мм (после КМД) до 3мм (для последующего измельчения на шаровой мельнице).

Методика проведения работ и полученные результаты

Схема проведения испытаний приведена на рис.1. Так как лабораторная дробилка Титан Д-040 не может принимать кусок больше 20мм, то весь материал подвергли предварительному грохочению на сите 20мм (для недопущения излишнего переизмельчения), надрешетный продукт которого довели до крупности -20мм на щековой дробилке в цикле с контрольным грохочением.

Проба считалась готовой для следующего передела при содержании класса крупностью -20+0 не менее 95% (по факту -20мм 100%). После этого был проведен анализ на гранулометрический состав (сита: 20; 15; 10; 5; 3; 2,5; 1,25; 0,630мм), взвешивание материала, усреднение методом «кольца и конуса» с последующей подготовкой проб ТГПК1-1, ТГПК1-2, ТГПК1-3 и ТГПК-СФ с массами ~20кг (по факту 19,84кг), ~20кг (по факту 20,34кг), ~20кг (по факту 20,29кг) и ~20кг (по факту 20,14кг) соответственно.

Проба ТГПК-СФ использовалась для создания самофутеровки (минеральной постели) в дробилке Титан Д-040 на скорости 50м/с, материал, оставшийся после создания самофутеровки, далее не использовался и был утилизирован.

Проба ТГПК1-1 подвергалась дроблению на скорости 50м/с (скорость вылета материала из ускорителя дробилки). Проба ТГПК1-2 - на скорости 80м/с. Проба ТГПК1-3 - на скорости 100м/с.

Далее продукты дробления этих проб независимо друг от друга анализировались на гранулометрический состав с тем же набором сит и после утилизировались. Каждое дробление на дробилке Титан Д-040 сопровождалось взвешиванием материала до и после дробления.

Результаты анализов на гранулометрический состав исходного материала перед дроблением на дробилке ТитанД-040 и продуктов дробления проб ТГПК1-1, ТГПК1-2 и ТГПК1-3 представлены в Таблице 1 (частные выхода), Таблице 2 (суммарные выхода по минусу) и Таблице 3 (суммарные выхода по плюсу). Характеристики крупности материала на разных этапах испытаний представлены на Рис.2.  (см. на следующей странице)

рис. 1 Схема испытаний цинкового клинкера

Таблица 1

Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов с разных этапов испытаний

|  | ТГПК1 до дробления на ТитанД-040 | ТГПК1-1 после дробления на ТитанД-040, 50м/с | ТГПК1-2 после дробления на ТитанД-040, 80м/с | ТГПК1-3 после дробления наТитанД-040, 100м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| класс крупности, мм | частный выход по классам, % | частный выход по классам, % | частный выход по классам, % | частный выход по классам, % |
| +20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 20+15 | 15,7 | 5,6 | 1,4 | 0,6 |
| - 15+10 | 27,4 | 16,3 | 7,8 | 4,7 |
| -10+5 | 24,1 | 27,1 | 19,3 | 14,3 |
| - 5+3 | 12,2 | 13,5 | 11,7 | 10,6 |
| -3+2 | 5,1 | 9,0 | 11,0 | 9,7 |
| - 2+1 | 4,5 | 7,6 | 9,8 | 9,6 |
| - 1+0,630 | 4,2 | 8,2 | 12,2 | 13,5 |
| - 0,630+0 | 6,8 | 12,8 | 26,8 | 37,2 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов с разных этапов испытаний

|  | ТГПК1 до дробления на ТитанД-040 | ТГПК1-1 после дробления на ТитанД-040, 50м/с | ТГПК1-2 после дробления на ТитанД-040, 80м/с | ТГПК1-3 после дробления наТитанД-040, 100м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| класс крупности, мм | суммарный выход по минусу, % | суммарный выход по минусу, % | суммарный выход по минусу, % | суммарный выход по минусу, % |
| +20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - 20+15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - 15+10 | 84,3 | 94,4 | 98,6 | 99,4 |
| -10+5 | 56,9 | 78,1 | 90,8 | 94,7 |
| - 5+3 | 32,8 | 51,1 | 71,5 | 80,5 |
| -3+2 | 20,6 | 37,6 | 59,8 | 69,9 |
| - 2+1 | 15,5 | 28,6 | 48,8 | 60,2 |
| - 1+0,630 | 11,0 | 20,9 | 39,0 | 50,6 |
| - 0,630+0 | 6,8 | 12,8 | 26,8 | 37,2 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3

Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов с разных этапов испытаний

|  | ТГПК1 до дробления на ТитанД-040 | ТГПК1-1 после дробления на ТитанД-040, 50м/с | ТГПК1-2 после дробления на ТитанД-040, 80м/с | ТГПК1-3 после дробления наТитанД-040, 100м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| класс крупности, мм | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по плюсу, % |
| +20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 20+15 | 15,7 | 5,6 | 1,4 | 0,6 |
| - 15+10 | 43,1 | 21,9 | 9,2 | 5,3 |
| -10+5 | 67,2 | 48,9 | 28,5 | 19,5 |
| - 5+3 | 79,4 | 62,4 | 40,2 | 30,1 |
| -3+2 | 84,5 | 71,4 | 51,2 | 39,8 |
| - 2+1 | 89,0 | 79,1 | 61,0 | 49,4 |
| - 1+0,630 | 93,2 | 87,2 | 73,2 | 62,8 |
| - 0,630+0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 |

рис. 2 Характеристики крупности продуктов пробы ТГПК1

на разных этапах испытания