Отчет о проведенной научно-исследовательской работе

по определению дробимости песчано-галечной смеси

на центробежно-ударной дробилке

Содержание

1.Введение

2.Задача испытания

3.Методика проведения работ и полученные результаты

4.Ожидаемые показатели работы промышленной дробилки Титан Д-160

5.Схема испытаний пробы ПГС

6.Результаты анализов продуктов дробления

7.Приложение: Программа исследований дробимости ПГС

1.Введение

Заказчик из Дагестана доставил в лабораторию технологическую пробу песчано-гравийной смеси (ПГС) массой 221 кг. Крупность материала предоставленной пробы +0-100 мм. На месторождении ПГС присутствует галька всех размеров и валуны крупностью до 350 мм. Заказчик планирует использовать ПГС для получения строительного щебня крупностью +5-20 мм, а также песка крупностью -5 мм. По словам заказчика, предусматривается выделять из ПГС песчаную фракцию -5 мм, а фракцию + 40 мм дробить на щековой дробилке до крупности -40 мм.

2.Задача испытания

Заказчик ставит задачу изучить дробимость средних фракций ПГС (в сумме с продуктами дробления крупных фракций на щековой дробилке) при получении щебня требуемой крупности (+5-20 мм) и на этой основе определить производительность стандартных дробилок Титан Д.

3.Методика проведения работ и полученные результаты

Испытания проводились в соответствии с согласованной программой приведенной в приложении1. (см.в конце Отчета)

Схема проведения испытания пробы ПГС приведена на рис.1.

Значения средней крупности и уменьшения средней крупности после дробления приведены в таблице1

Результаты анализов на гранулометрический состав материала перед дроблением на дробилке ТитанД-040 и материала после дробления на разных скоростях представлены

- в таблице 2 (частные выхода),

- в таблице 3 (суммарные выхода по минусу),

- в таблице 4 (суммарные выхода по плюсу)

- и рис. 2 (частные выхода).

Характеристики крупности материала до и после дробления на Титан Д-040 представлены на рис. 3.

Уменьшение средней крупности руды при дроблении в цикле с грохотом с ячейкой сита 5 мм на скорости удара 56 м/с происходит в 1,7 раза, а на скорости удара 64 м/с – в 1,9 раза. Цикл на скорости удара 56 м/с составляет 2,6, а на скорости удара 64 м/с – 2,2.

Нужно отметить, что при сохранении скорости удара в промышленной дробилке такой же, как и в лабораторной, уменьшение средней крупности зерен руды будет происходить точно также.

Следует заметить, что крупность руды в питании лабораторной дробилки (-20 мм) меньше крупности материала планируемой к установке дробилки, меньше примерно в 4 раза, и в 4 раза меньше размер ячейки сита в лабораторных опытах (-5 мм) по сравнению с промышленным грохотом (-20 мм). Это означает, что цикл при промышленном дроблении будет близким к тому, что получился при лабораторных испытания. На основе этой информации можно рассчитать производительность промышленной дробилки.

4.Ожидаемые показатели работы промышленной дробилки Титан Д-160

При расчете производительности дробилки принято, что мощность двигателей составляет 315 КВТ, а размер ячейки сита на грохоте, работающем в цикле с дробилкой, составляет 20 мм.

По опыту работы дробилок Титан Д-160 на производстве щебня известно, что оптимальная производительность в открытом цикле на скорости удара 64 м/с составляет 300 т/час. Оптимальная производительность принята в 80% от максимальной, которая соответствует полной допустимой нагрузки на двигатель. С учетом цикла 2,2 производительность дробилки по готовому продукту составит 135 т/час.

При скорости удара 56 м/с, с учетом цикла 2,6 оптимальная производительность по готовому продукту составит 115 т/час.

рис. 1 Схема испытаний пробы ПГС

Таблица 1

6.Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов после дробления (частные выхода), средняя крупность, уменьшение средней крупности

| Классы крупности, мм | Выход классов крупности (%) на скорости удара |
| --- | --- |
|  | 56 м/с | 64 м/с |
| +20 | 0,0 | 0,0 |
| -20+15 | 10,6 | 7,6 |
| -15 +10 | 21,3 | 18,2 |
| -10+5 | 30,1 | 28,3 |
| -5+0 | 37,9 | 45,8 |
| Сумма | 100,0 | 100,0 |
| Средняя крупность, мм | 7,73 | 6,87 |
| Уменьшение средней крупности, раз | 1,7 | 1,9 |

Таблица 2

Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов с разных этапов испытаний (частные выхода)

|  | до дробления на ТитанД-040, m7 | до дробления на ТитанД-040, 56м/с, m11 | после дробления на ТитанД-040, 64м/с, m12 |
| --- | --- | --- | --- |
| класс крупности, мм | частный выход по классам, % | частный выход по классам, % | частный выход по классам, % |
| +20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -20+15 | 39,2 | 10,6 | 7,6 |
| -15 +10 | 31,7 | 21,3 | 18,2 |
| -10+5 | 29,1 | 30,1 | 28,3 |
| -5+0 | 0,0 | 37,9 | 45,8 |
| Итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 3

Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов с разных этапов испытаний (по минусу)

|  | до дробления на ТитанД-040, m7 | до дробления на ТитанД-040, 56м/с, m11 | после дробления на ТитанД-040, 64м/с, m12 |
| --- | --- | --- | --- |
| класс крупности, мм | суммарный выход по минусу, % | суммарный выход по минусу, % | суммарный выход по минусу, % |
| +20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -20+15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -15 +10 | 60,8 | 89,4 | 92,4 |
| -10+5 | 29,1 | 68,1 | 74,2 |
| -5+0 | 0,0 | 37,9 | 45,8 |
| Итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица 4

Результаты анализов на гранулометрический состав продуктов с разных этапов испытаний (по плюсу)

|  | до дробления на ТитанД-040, m7 | до дробления на ТитанД-040, 56м/с, m11 | после дробления на ТитанД-040, 64м/с, m12 |
| --- | --- | --- | --- |
| класс крупности, мм | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по плюсу, % | суммарный выход по плюсу, % |
| +20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -20+15 | 39,2 | 10,6 | 7,6 |
| -15 +10 | 70,9 | 31,9 | 25,8 |
| -10+5 | 100,0 | 62,1 | 54,2 |
| -5+0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

рис. 2 Частные выхода классов крупности продуктов пробы Даг на разных этапах испытания

рис. 3 Характеристики крупности продуктов пробы Даг на разных этапах испытания

Приложение1

7.Программа исследований дробимости ПГС

1.Вводная информация

Заказчик, представляющий фирму в Дагестане, доставил в лабораторию технологическую пробу песчано-гравийной смеси (ПГС) массой 150 кг. Крупность материала предоставленной пробы +0-100 мм. На месторождении ПГС присутствует галька всех размеров и валуны крупностью до 350 мм. Заказчик планирует использовать ПГС для получения строительного щебня крупностью +5-20 мм, а также песка крупностью -5 мм. По словам заказчика, предусматривается выделять из ПГС песчаную фракцию -5 мм, а фракцию + 40 мм дробить на щековой дробилке до крупности -40 мм.

2.Задача исследований

Заказчик ставит задачу изучить дробимость средних фракций ПГС (в сумме с продуктами дробления крупных фракций на щековой дробилке) при получении щебня требуемой крупности (+5-20 мм) и на этой основе определить производительность стандартных дробилок Титан Д.

3.Программа исследований

1).Разделить поступившую лабораторно-технологическую пробу на ситах 5 и 20 мм и взвесить полученные продукты. Класс -5 мм утилизировать.

2).Класс +20 мм раздробить до крупности – 20 мм с возможным использованием цикла.

3).Полученный продукт разделить на сите 5 мм, взвесить полученные классы и класс -5 мм утилизировать.

4).Класс +5-20 мм исходного гравия объединить с таким же классом полученного щебня, все перемешать и разделить на 3 представительные частные пробы, в том числе Даг-0 массой 30 кг, а оставшийся материал разделить пополам с получением частных проб Даг-1 и Даг-2 массой примерно по 40 кг.

5).Выполнить ситовой анализ частной пробы Даг-0, используя сита 5, 10 и 15 мм. Взвесить полученные классы крупности. Ситовой состав этой пробы будет являться исходным для сравнения с продуктами последующего дробления.

6).Частную пробу Даг-0 пропустить через дробилку Титан-40 на окружной скорости ускорителя 56 м/с с целью создания самофутеровки статора. Вышедший из дробилки материал утилизировать.

7).Частные пробы Даг-1 и Даг-2 раздробить на скоростях удара соответственно 56 и 64 м/с.

8).Выполнить ситовые анализы раздробленных продуктов двух частных проб, используя сита 5,10 и 15 мм, полученные классы взвесить.

9).На основе полученных ситовых составов исходного материала (частная проба Даг-0) и продуктов дробления проб Даг-1 и Даг-2 выполнить расчет производительности дробилки Титан Д-160 при дроблении смеси гравия и щебня крупностью +20-70 мм на двух скоростях удара.

4.Отчетность

Составить отчет с отражением программы исследований, полученных результатов и расчетом производительности дробилки Титан Д-160 на дроблении гальки с получением товарного щебня.