Выдержки из Отчета по проведенным исследованиям

дробимости железомарганцевых конкреций высокой влажности

на центробежно-ударной дробилке

# Содержание

# Схема проведения опытов

# Гранулометрический состав исходного материала

# Гранулометрический состав пробы с влажностью W0 после дробления

# Гранулометрический состав пробы с влажностью W25 после дробления

# Гранулометрический состав пробы с влажностью W35 после дробления

# Гранулометрический состав пробы с влажностью W46 после дробления

# Сводная таблица результатов

# Гранулометрический состав исходного материала и после дробления

# Масса материала оставшегося в дробилке

# Комментарии к процессу дробления ЖМК с разной исходной влажностью

Схема проведения опытов

В лабораторию поступила проба железомарганцевых конкреций (месторождение которых находится на дне Финского залива - в дельте реки Невы). Задача – проверить возможность дробления железомарганцевых конкреций на дробилке Титан с разной исходной влажностью. В результате эксперимента установлено, что исходная (естественная)  влажность поступившего материала составляет 46%.

Схема, по которой проводились опыты, представлена ниже на рисунке №1.

Рисунок №1

Полученный гранулометрический состав исходного материала представлен в таблице №1.

Таблица №1   Гранулометрический состав исходного материала

| класс крупности, мм | выход класса, % |
| --- | --- |
| +5 | 41,9 |
| -5+2 | 15,9 |
| -2+1 | 11,2 |
| -1+0,5 | 8,1 |
| -0,5+0,315 | 4,0 |
| -0,315+0,2 | 3,8 |
| -0,2+0,16 | 2,1 |
| -0,16+0,1 | 2,9 |
| -0,1+0,071 | 2,9 |
| -0,071+0 | 7,1 |
| Итого: | 100,0 |

Результаты проведенного исследования

Для проведения опытов были подготовлены 4 пробы с разной исходной влажностью: W0 (влажность 0%); W25 (влажность 25%); W35 (влажность 35%); W46 (влажность 46%). Ниже представлены результаты однократного прохода через центробежно-ударную дробилку на скорости 40 м.сек.

Проба W0 (влажность 0%)

Гранулометрический состав пробы W0 после дробления представлен в таблице №2.

Таблица №2   Гранулометрический состав пробы W0 после дробления

| класс крупности, мм | выход класса, % |
| --- | --- |
| +5 | 0,4 |
| -5+2 | 5,6 |
| -2+1 | 15,8 |
| -1+0,5 | 20,5 |
| -0,5+0,315 | 12,1 |
| -0,315+0,2 | 10,2 |
| -0,2+0,16 | 4,7 |
| -0,16+0,1 | 7,4 |
| -0,1+0,071 | 7,4 |
| -0,071+0 | 15,8 |
| Итого: | 100,0 |

Проба W25 (влажность 25%)

Гранулометрический состав пробы W25 после дробления представлен в таблице №3.

Таблица №3 Гранулометрический состав пробы W25 после дробления

| класс крупности, мм | выход класса, % |
| --- | --- |
| +5 | 0,2 |
| -5+2 | 5,7 |
| -2+1 | 17,1 |
| -1+0,5 | 20,6 |
| -0,5+0,315 | 10,5 |
| -0,315+0,2 | 10,5 |
| -0,2+0,16 | 4,8 |
| -0,16+0,1 | 7,4 |
| -0,1+0,071 | 8,3 |
| -0,071+0 | 14,9 |
| Итого: | 100,0 |

Проба W35 (влажность 35%)

Гранулометрический состав пробы W35 после дробления представлен в таблице №4.

Таблица №4Гранулометрический состав пробы W35 после дробления

| класс крупности, мм | выход класса, % |
| --- | --- |
| +5 | 1,0 |
| -5+2 | 11,0 |
| -2+1 | 20,5 |
| -1+0,5 | 18,9 |
| -0,5+0,315 | 9,1 |
| -0,315+0,2 | 8,7 |
| -0,2+0,16 | 4,7 |
| -0,16+0,1 | 5,1 |
| -0,1+0,071 | 9,5 |
| -0,071+0 | 11,4 |
| Итого: | 100,0 |

Проба W46 (влажность 46%)

Гранулометрический состав пробы W46 после дробления представлен в таблице №5.                                                                                                                      Таблица №5  Гранулометрический состав пробы W46 после дробления

| класс крупности, мм | выход класса, % |
| --- | --- |
| +5 | 15,0 |
| -5+2 | 15,1 |
| -2+1 | 18,7 |
| -1+0,5 | 14,8 |
| -0,5+0,315 | 7,6 |
| -0,315+0,2 | 7,2 |
| -0,2+0,16 | 3,6 |
| -0,16+0,1 | 4,7 |
| -0,1+0,071 | 4,3 |
| -0,071+0 | 9,0 |
| Итого: | 100,0 |

Сводная таблица результатов

Таблица №6   Гранулометрический состав исходного материала и после дробления

| класс крупности, мм | выход класса, % |
| --- | --- |
|  | исходный материал | проба W0 | проба W25 | проба W35 | проба W46 |
| +5 | 41,9 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 15,0 |
| -5+2 | 15,9 | 5,6 | 5,7 | 11,0 | 15,1 |
| -2+1 | 11,2 | 15,8 | 17,1 | 20,5 | 18,7 |
| -1+0,5 | 8,1 | 20,5 | 20,6 | 18,9 | 14,8 |
| -0,5+0,315 | 4,0 | 12,1 | 10,5 | 9,1 | 7,6 |
| -0,315+0,2 | 3,8 | 10,2 | 10,5 | 8,7 | 7,2 |
| -0,2+0,16 | 2,1 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 3,6 |
| -0,16+0,1 | 2,9 | 7,4 | 7,4 | 5,1 | 4,7 |
| -0,1+0,071 | 2,9 | 7,4 | 8,3 | 9,5 | 4,3 |
| -0,071+0 | 7,1 | 15,8 | 14,9 | 11,4 | 9,0 |
| Итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Таблица №7 Масса материала оставшегося в дробилке

| название пробы | масса материала до дробления, кг | масса материала после дробления, кг | масса материала оставшегося в дробилке, кг | доля материала (оставшегося в дробилке ) от исходного, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проба W0 | 19,92 | 17,72 | 2,20 | 11,0 |
| проба W25 | 18,76 | 16,68 | 2,08 | 11,1 |
| проба W35 | 20,28 | 17,44 | 2,84 | 14,0 |
| проба W46 | 20,00 | 17,14 | 2,86 | 14,3 |

Комментарии к процессу дробления ЖМК с разной исходной влажностью

1).Заметное налипание материала на поверхности отбойных плит и внутренних стенок узла разгрузки дробилки было замечено только при дроблении пробы W46 (влажность 46%), в остальных случаях налипание было либо слегка заметное, но несущественное (W35 - влажность 46%) или отсутствовало вовсе.

2).Несущественное отличие коэффициента измельчения при снижении влажности с 36% до 0%  приводит к мысли о нецелесообразности предварительной сушки, особенно , если в дальнейшем до обогащения будет проводиться измельчение «в мокрую» на шаровой мельнице. Однако, если будет принято решение перевести процесс снижения крупности перед обогащением из измельчения в дробления (например, если этот процесс будет полностью поручен центробежно-ударной мельнице, обеспечивающей лучшее селективное раскрытие полезных компонентов в материале), то для получения готового продукта крупностью ниже 1 мм исходный материал придется однозначно сушить до 2%.