# Отчёт о проведённой научно-исследовательской работе

по измельчению огнеупора периклаза на центробежно-ударной дробилке

Работа выполнялась в Обогатительной лаборатории компании «Новые технологии».

Цель проведения эксперимента – определение оптимального режима измельчения огнеупора периклаза на центробежно-ударной дробилке Титан.

Методика проведения работ

Последовательность выполнения операций при работе с пробами следующая:

- выделение представительной пробы исходного и её ситовой анализ;

- футеровка дробилки;

- дробление пробы о самофутеровку на скоростях удара 70, 85 и 100 м/с;

- ситовой анализ представительной пробы после измельчения.

Исходный материал

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +10-20 | 4973 | 49,23 | 49,23 | 100,00 |
| +5-10 | 1445 | 14,31 | 63,54 | 50,77 |
| +2-5 | 1434 | 14,20 | 77,73 | 36,46 |
| +1-2 | 774 | 7,66 | 85,40 | 22,27 |
| -1 | 1475 | 14,60 | 100,00 | 14,60 |
| Итого: | 10101 | 100,00 |  |  |

Ситовой анализ проб после дробления

1 проба 70 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +10-20 | 420 | 13,26 | 13,26 | 100,00 |
| +5-10 | 384 | 12,12 | 25,38 | 86,74 |
| +2-5 | 659 | 20,80 | 46,18 | 74,62 |
| +1-2 | 468 | 14,77 | 60,95 | 53,82 |
| -1 | 1237 | 39,05 | 100,00 | 39,05 |
| Итого: | 3168 | 100,00 |  |  |

2 проба 85 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу,% | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +10-20 | 211 | 8,09 | 8,09 | 100,00 |
| +5-10 | 198 | 7,59 | 15,68 | 91,91 |
| +2-5 | 507 | 19,44 | 35,12 | 84,32 |
| +1-2 | 411 | 15,76 | 50,88 | 64,88 |
| -1 | 1281 | 49,12 | 100,00 | 49,12 |
| Итого: | 2608 | 100,00 |  |  |

3 проба 100 м/с

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по плюсу, % | Выход по минусу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +10-20 | 110 | 4,42 | 4,42 | 100,00 |
| +5-10 | 139 | 5,58 | 10,00 | 95,58 |
| +2-5 | 434 | 17,42 | 27,42 | 90,00 |
| +1-2 | 359 | 14,41 | 41,83 | 72,58 |
| -1 | 1449 | 58,17 | 100,00 | 58,17 |
| Итого: | 2491 | 100,00 |  |  |

Все сита, использованные в этом опыте, имели квадратные ячейки.