| Д. Борохович И. Круш Ю. Ободан Kroosh Technologies Ltd. Israel | УДК 622.74 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ KROOSH ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ НЕРУДНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ Розглядено основи багаточастотної вібраційної технології Kroosh. Аналізуються показники грохотування в декількох застосуваннях нерудної промисловості. Basics of Kroosh multifrequency vibratory technology are described. Screening performance is analyzed for several applications in aggregate industry. |
| --- | --- |

Посвящается светлой памяти академика  В.Н. ПОТУРАЕВА

| 1. Что такое технология Kroosh. Технология Kroosh – это вибрационная технология, представляющая собой совокупность способов и устройств для поличастотного воздействия на сыпучую, жидкую или вязкую среду. Так как данная статья отражает решение проблем просеивания сыпучих материалов, остановимся вкратце на объяснении основных принципов технологии Kroosh, заложенных в так называемые многочастотные грохоты компании Kroosh Technologies Ltd, получивших торговое название Ultimate ScreenerTM (ULS). В основе технологии лежит принцип воздействия на сыпучее тело, проходящее через грохот, спектром частот, соответствующим частотному спектру данного конкретного сыпучего тела. В результате сыпучее тело приобретает свойства жидкости. Внешне это выглядит как движение турбулентного псевдоожиженного потока слоя сыпучего материала по сетке. В таком состоянии в слое резко активизируется явление сегрегации и мелкие частицы за очень короткое время проходят через слой к сетке и далее сквозь ячейки сетки. Понятно, что на сыпучее тело, находящееся на грохоте, может воздействовать только тело, находящееся с ним в непосредственном контакте. Таким телом является сетка. Сетка, которая передаёт сыпучему телу колебания большой энергии и широкого частотного спектра, сама колеблется в многочастотном режиме, и, в зависимости от решаемой задачи, получает пики ускорений от десятков до сотен g. Помимо того, что эти ускорения передаются сыпучему телу, они обеспечивают непрерывную самоочистку сетки во время |  | работы грохота. Это является второй принципиальной особенностью технологии Kroosh. Многочастотный режим колебаний сетки создаётся разработанной компанией Kroosh Technologies Ltd. механической системой грохота ULS, которая в совокупности с сеткой и сыпучим телом образует нелинейную вибрационную систему с односторонними связями. Данная вибрационная система грохота ULS рассчитана и спроектирована так, что в ней реализуется природное физическое явление, получившее название «странный аттрактор». «Странный аттрактор» - это физический эффект, который поддерживает вибрационную систему в заданном режиме, независимо от влияния внешних факторов, изменяющихся во время её работы. Эффект «странного аттрактора» определяет сильный нелинейный характер вибрационной системы и стабилизирует динамический режим системы. Совокупность приведенных здесь идей, практически реализованных в конструкциях грохотов ULS, создала возможность приступить к просеиванию сыпучих материалов в ранее недоступных областях, а в существующих технологических процессах обеспечить многократное увеличение удельной производительности грохота и высокое качество получаемых продуктов. В статье это показано на примерах промышленного просеивания «сухим» способом отсевов дробления карбонатных и изверженных горных пород и тонкого просеивания кварцевого песка. |
| --- | --- | --- |

| 2. Решение проблемы отсевов дробления в нерудной промышленности В нерудной промышленности при дроблении карбонатных и изверженных горных пород образуются отсевы мельче 5мм, которые до настоящего времени считаются отходами и практически не используются, так как не поддаются экономически целесообразному фракционированию имеющимися на предприятиях техническими средствами. Трудность переработки отсевов дробления на традиционных грохотах возникает как в текущем производстве, так и при просеивании содержимого отвалов. В первом случае просеивание на тонких сетках приводит к их быстрому забиванию. Во втором случае возникают дополнительные трудности из-за влажности материала, при этом уже при 2-3% влажности происходит заростание сетки. Отходы хранятся в отвалах, что, помимо экономических, создаёт также немалые экологические проблемы. При дроблении изверженных пород конусными дробилками отсевы составляют более 25%. Центробежные дробилки, дающие кубовидный щебень, спрос на который постоянно растёт, одновременно производят отсев, содержание которого в дроблёном щебне доходит до 50%. Отсевы карбонатных пород в среднем по отрасли доходят до 40% от переработанной горной массы. По экспертным оценкам из разных источников, только в России, насчитывающей порядка 5000 нерудных предприятий по производству щебня, ежегодные объёмы отвалов изверженных пород составляют свыше 12·106м³, а карбонатных – ещё около 10∙106м³. А на крупнейшем в Республике Беларусь предприятии «Гранит» в отвалах Рис. 1. Грохот ULS в карьере в линии сортировки отсевов дробления доломита |  | Рис.2. Завод по производству стекольного песка крупностью –425+160 микрон лежит 5·106 тонн отсевов крупностью 0-8мм. Аналогичная ситуация наблюдается и в Украине. Следует сказать, что незначительная доля отсевов находит применение в дорожном строительстве, при этом обогащение отсевов сводится только к извлечению пылевидной составляющей < 0.16мм. В основном используется «мокрый» способ обогащения, что сопряжено с необходимостью вовлечения в процесс производства больших объёмов воды и очистительных сооружений для её осветления. Несмотря на это, в отвалах продолжают лежать сотни миллионов тонн материалов, уже добытых на поверхность, но не пригодных к использованию в связи с отсталостью технологии их переработки. Вместе с тем, современная индустрия строительных материалов остро нуждается в расширении номенклатуры узких фракций высокого качества из отсевов дробления, которые находят всё более широкое применение в дорожном строительстве, производстве бетонных смесей и штукатурных растворов, производстве сухих строительных смесей, гранитной крошки для изготовления кровли, тротуарной плитки, фильтров для очистки воды, малых архитектурных форм и т.д. В табл.1 приведены результаты получения таких узких фракций отсевов дробления «сухим» способом на грохотах ULS в промышленных условиях. В приведенных примерах, за исключением случая 4, основным продуктом является надрешётная фракция. При просеивании доломита решается специфическая задача, в ходе которой грохот обеспечивает выход продуктов с заданными потребителем соотношениями по массе и |
| --- | --- | --- |

Таблица 1. Результаты фракционирования отсевов дробления на грохотах ULS «сухим» способом

| № п/п | Наименование материала, место установки грохота | Влажность материала/ сод-е глины, % | Продукты (фракции) грохочения, мм | Площадь поверхности сетки, м² | Производитель-ность грохота, Т/ч | Эффектив- ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мел, Обогатительная фабрика | сухой | -3+1.25, -1.25+0 | 2.0 | 16,0 | 99.7* |
| 2 | Известняк, Карьер | 8.7 | -5+3, -3+0 | 1.3 | 18.1 | 93.4* |
| 3 | Известняк, Карьер | 8.7 | -3+1, -1+0 | 1.3 | 4.75 | 60.7* |
| 4 | Доломит, Карьер | 2.5 | -6+1.4, -1.4+0 | 2.2 | 48.5 | 99.4** |
| 5 | Гранит, Обогатительная фабрика | 1.8/10.8 4.5/5.6 | -20+5, -5+0 - | 1.3 - | 34 18 | 92.5* 82.8* |

*) Извлечение мелкого в подрешётный продукт.

**)Извлечение крупного в надрешётный продукт

| качеству (Рис.1). В продукте –6+1.4мм, который используется для приготовления бетона, сохраняется до 30-40% фракции менее 1.4мм, что позволяет частично сэкономить цемент и улучшить пластические свойства бетона. Излишки мелкой фракции, присутствующие в исходном материале, просеиваются с заданной производительностью ( 6-10Т/ч ) и идут на приготовление штукатурных растворов. При этом в продукте –0+1.4мм практически отсутствует фракция более 1.4мм. Высокие показатели качества грохочения достигаются, помимо специфических динамических характеристик грохотов ULS, за счёт конструктивной возможности регулирования в широком диапазоне таких параметров, как частота колебаний, центробежная сила вибраторов, сила натяжения сетки, угол наклона грохота и размер ячейки сетки. |  | 3. Тонкое «сухое» просеивание кварцевого песка Добыча и переработка кварцевого песка в большинстве случаев сопряжена с необходимостью фракционирования влажного материала. Для этого применяется «мокрый» способ грохочения с последующим обезвоживанием и сушкой полученных продуктов. При добыче сухого песка, что возможно в некоторых климатических зонах, применяют прямое «сухое» грохочение, либо «сухое» грохочение после предварительного подсушивания. В этом случае нижней границей крупности, которую удаётся получить на традиционных грохотах, является фракция –0.6+0мм. Это удовлетворяет запросы промышленности строительных материалов, однако оказывается недостаточным в условиях возросших требований к исходному сырью в целом ряде отраслей, в частности, |
| --- | --- | --- |

Таблица 2. Результаты просеивания кварцевого песка при работе грохотов ULS с тонкими сетками.

| Тип грохота | Граница разделения, мкм | Размер ячейки, мкм | Продукт, мкм | Питание, кг/ч*м² | Выход продукта, кг/ч*м² | Закрупнение/ Замельчение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| круглый | 12 | 45 | +45 | 200 | 110 | /4.4 |
| прямоугольный | 75 | 75 | -75 | 500 | 230 | 0/ |
| прямоугольный | 75 | 100 | -75 | 1000 | 530 | 9/ |
| круглый | 112 | 112 | -112 | 400 | 150 | 0/ |

Таблица 3. Tехнические характеристики грохотoв компании Kroosh Technologies

| Тип | Площадь сетки, м² | Габаритные размеры, м | Масса, кг | Номинальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULS 1.5x0.6Ext | 0.7 | 2x1.3x1.7 | 500 | 1.0 |
| ULS 2x1Ext | 1.3 | 2.2x1.6x1.7 | 1300 | 2.4 |
| ULS 2.3x1Int | 2.2 | 2.9x1.6x1.7 | 1600 | 2.4 |
| ULS 2.3x1Ext | 2.2 | 2.9x1.9x1.7 | 1800 | 3.4 |
| SXE 650 | 0.33 | 1.25x0.88x0.94 | 250 | 1.0 |
| SXE 950 | 0.69 | 1.6x1.25x0.9 | 300 | 1.2 |
| SXE1200 | 1.1 | 1.9x1.5x0.97 | 400 | 1.2 |

| в стекольном производстве, производстве компьютерных и телевизионных экранов, оптических устройств и т.д. Нашей компанией на этих операциях применяются круглые (SXE) и прямоугольные (ULS) грохоты с поличастотным возбуждением сеток, что позволяет существенно расширить границы разделения до нескольких десятков микрон с экономически оправданной производительностью. Для получения «сухим» способом стекольного песка крупностью –425+160 микрон нами разработан типовой проект минизавода на производительность от 8Т/ч до 15Т/ч продукта, в зависимости от типоразмера устанавливаемых грохотов. На рис. 2 приведена фотография такого завода, расположенного непосредственно в карьере. |  | На верхнем ярусе из трёх грохотов производится отсев фракции –425+0 микрон. На нижнем ярусе из трёх грохотов производится отсев пылевидной составляющей менее 160 микрон. Закрупнение продукта не превышает 4%, замельчение - не более 5%. В табл.2 приведены некоторые результаты промышленного просеивания кварцевого песка при работе грохотов с более тонкими сетками. 4. Грохоты для нерудных сыпучих материалов Для решения задач просеивания, приведенных в п.2,3, применяются многочастотные грохоты, технические характеристики которых приведены в табл. 3. Область применения прямоугольных грохотов ULS, как правило, ограничивается минимальной крупностью разделения в сотни микрон. Круглые грохоты SXE наиболее эффективны при просеивании материалов от десятков микрон до 1 мм. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

### ULS

### ULS