Опыт применения технологии KROOSH

на просеивании отсевов дробления гранитного щебня

Результаты работы. Наблюдение за работой грохотов с тросовыми сетками  показало, что при влажности исходной горной массы, не превышающей 3%, пропускная способность грохота №5 согласуется с поступающим на него потоком горной массы при заданных показателях качества грохочения. При отмеченной в процессе работ влажности до 6-7% заданные показатели качества обеспечиваются при низкой производительности грохота, а с ростом производительности наблюдается  замельчение продукта 2.5-5мм выше допустимого значения, что может быть объяснено недостаточным, для этой влажности, размером ячеек сеток. Аналогичная картина наблюдается на грохоте №6 для продукта 0.63-2.5мм. Высокая влажность горной массы, поступавшей на грохот №5, при большой подаче приводила также к перегрузке грохота, что объясняется недостаточным, для этой влажности, установленным при монтаже грохота, углом наклона (максимум 23°).

В табл.1-7 приведены технологические показатели грохочения на тросовых сетках, полученные при влажности горной массы, поступающей на грохот №5, менее 3%. При вычислении технологических показателей грохочения применялись следующие соотношения:

Уравнение баланса мелкого класса

Q( = P( + S(,

где  Q – масса исходного материала, подаваемого на грохот в единицу времени, Т/ч;

P,S – масса соответственно подрешётного и надрешётного продуктов, Т/ч;

( - содержание контрольного мелкого класса в исходном материале, %;

( - содержание того же класса в подрешётном продукте, %;

( - содержание того же класса в надрешётном продукте, %.

Выход подрешётного продукта (

( = 100(( - ()/(( - ().

Эффективность грохочения по формуле извлечения мелких классов

( = (*(/(.

Влажность, гранулометрический состав и масса проб определялись персоналом лаборатории завода.

Таблица 1.

Измеренная производительность линии грохочения отсевов дробления  0-5мм на

грохотах ULS  №5 и №6. Отсевы дробления из процесса.

| № опробов-ания | Дата и время опробования | Грохот №5: по исходному питанию/ по подрешётному, т/час | Грохот №6: по исходному питанию/ по подрешётному, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.10.07 16-30 | 17.85 /9.72 | 9.72/7.41 |
| 2 | 10.10.07 20-00 | 28.7 /13.88 | 13.88/8.95 |
| 3 | 11.10.07 13-45 | 15.7/ 7.78 | 7.78/5.76 |

Таблица 2.

Результаты опробования №1 на грохоте ULS №5. Исходное питание – подрешётный продукт

нижней деки инерционного грохота ГИЛ с ячейкой 8мм. Параметры грохота: частота питания

вибратора - 52 Гц, дебалансы - 100%, направление вращения – обратное, угол наклона - 23°,

высота пружин натяжного устройства - 112мм.

| Размер отверстий сит, мм | Исходное питание 0-5мм | Надрешетный продукт 2.5-5мм | Подрешетный продукт 0–2.5мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % |
| 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |  |  |
| 5 | 23.25 | 23.75 | 58.25 | 59.65 | 0.35 | 0.35 |
| 2.5 | 28.7 | 52.45 | 29.5 | 88.15 | 22.25 | 22.6 |
| 1.85 | 5.15 | 57.6 |  |  | 6.1 | 28.7 |
| 0.63 | 7.5 | 65.1 |  |  | 16.5 | 45.2 |
| 0.35 | 6.5 | 71.6 |  |  |  |  |
| 0.14 | 7.8 | 79.40 |  |  |  |  |
| Дно | 20.6 | 20.6 | 11.85 | 11.85 | 54.8 | 54.8 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Влажность, % | 1.8 | 0.5 | 2.5 |
| Выход продукта, % | 100 | 45.5 | 54.5 |
| Содержание класса (–2.5)мм, % | 47.55 | 11.85 | 77.4 |
| Извлечение класса (–2.5мм), % | 100 | 11.29 | 88.71 |
| Эффективность, % |  |  | 88.71 |

Таблица 3.

Результаты опробования №1 на грохоте ULS №6. Исходное питание – подрешётный продукт

сетки грохота №5 ULS с ячейкой 3.3х65мм. Параметры грохота: частота питания

вибратора - 51 Гц, дебалансы - 100%, направление вращения – обратное, угол наклона - 22°,

высота пружин натяжного устройства - 112мм.

| Размер отверстий сит, мм | Исходное питание 0-2.5мм | Надрешетный продукт 0.63-2.5мм | Подрешетный продукт 0–0.63мм (через сетку 1.8х65мм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.35 | 0.35 | 4.0 | 4.0 |  |  |
| 2.5 | 22.25 | 22.6 | 55.4 | 59.4 |  |  |
| 1.85 | 6.1 | 28.7 | 17.0 | 76.4 | 8.0 | 8.0 |
| 0.63 | 16.5 | 45.2 | 13.45 | 89.85 | 23.25 | 31.25 |
| 0.35 |  |  |  |  | 16.5 | 47.75 |
| 0.14 |  |  |  |  | 13.8 | 61.55 |
| Дно | 54.8 | 54.8 | 10.15 | 10.15 | 38.45 | 38.45 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Влажность, % | 2.5 | 2.25 | 3.5 |
| Выход продукта, % | 100 | 23.8 | 76.2 |
| Содержание класса (–0.63)мм, % | 54.8 | 10.15 | 68.75 |
| Извлечение класса (–0.63)мм, % | 100 | 11.29 | 95.6 |
| Эффективность, % |  |  | 95.6 |
| Выход продукта по отношению к питанию грохота №5, % | 54.5 | 13.0 | 41.5 |

Таблица 4.

Результаты опробования №2 на грохоте ULS №5. Исходное питание – подрешётный

продукт нижней деки инерционного грохота ГИЛ с ячейкой 8мм. Параметры грохота:

частота питания вибратора - 52 Гц, дебалансы - 100%, направление вращения – обратное,

угол наклона - 23°, высота пружин натяжного устройства - 112мм.

| Размер отверстий сит, мм | Исходное питание 0-5мм | Надрешетный продукт 2.5-5мм | Подрешетный продукт 0–2.5мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % |
| 10 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 5 | 37.25 | 37.65 | 72.2 | 72.65 | 1.75 | 1.75 |
| 2.5 | 23.35 | 61.0 | 23.75 | 96.4 | 21.5 | 23.25 |
| 1.85 |  |  |  |  | 9.9 | 33.15 |
| 0.63 |  |  |  |  | 17.0 | 50.15 |
| 0.35 |  |  |  |  |  |  |
| 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| Дно | 39.0 | 39.0 | 3.6 | 3.6 | 49.85 | 49.85 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Влажность, % | 1.25 | 0.75 | 2.5 |
| Выход продукта, % | 100 | 51.6 | 48.4 |
| Содержание класса (–2.5)мм, % | 39.0 | 3.6 | 76.75 |
| Извлечение класса (–2.5мм), % | 100 | 4.77 | 95.23 |
| Эффективность, % |  |  | 95.23 |

Таблица 5.

Результаты опробования №2 на грохоте ULS №6. Исходное питание – подрешётный

продукт  сетки грохота №5 ULS с ячейкой 3.3х65мм. Параметры грохота: частота питания

вибратора - 51 Гц, дебалансы - 100%, направление вращения – обратное, угол наклона - 22°,

высота пружин натяжного устройства - 112мм.

| Размер отверстий сит, мм | Исходное питание 0-2.5мм | Надрешетный продукт 0.63-2.5мм | Подрешетный продукт 0–0.63мм (через сетку 1.8х65мм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.75 | 1.75 | 3.75 | 3.75 | 0.2 | 0.2 |
| 2.5 | 21.5 | 23.25 | 61.25 | 65.0 | 0.8 | 0.8 |
| 1.85 | 9.9 | 33.15 | 11.5 | 76.5 | 6.0 | 7.0 |
| 0.63 | 17.0 | 50.15 | 9.75 | 86.25 | 23.25 | 30.25 |
| 0.35 |  |  |  |  | 19.0 | 49.25 |
| 0.14 |  |  |  |  | 12.5 | 61.75 |
| Дно | 49.85 | 49.85 | 13.75 | 13.75 | 38.25 | 38.25 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Влажность, % | 2.5 | 1.0 | 2.8 |
| Выход продукта, % | 100 | 35.54 | 64.46 |
| Содержание класса (–0.63)мм, % | 49.85 | 13.75 | 69.75 |
| Извлечение класса (–0.63)мм, % | 100 | 9.8 | 90.2 |
| Эффективность, % |  |  | 90.2 |
| Выход продукта по отношению к питанию грохота №5, % | 48.4 | 17.2 | 31.2 |

Таблица 6.

Результаты опробования №3 на грохоте ULS №5. Исходное питание – подрешётный

продукт нижней деки инерционного грохота ГИЛ с ячейкой 8мм. Параметры грохота:

частота питания вибратора - 52 Гц, дебалансы - 100%, направление вращения – обратное,

угол наклона - 23°, высота пружин натяжного устройства - 112мм.

| Размер отверстий сит, мм | Исходное питание 0-5мм | Надрешетный продукт 2.5-5мм | Подрешетный продукт 0–2.5мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % |
| 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 5 | 32.25 | 32.75 | 64.5 | 65.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2.5 | 22.25 | 55.0 | 28.0 | 93.0 | 15.5 | 16.5 |
| 1.85 |  |  |  |  | 5.25 | 21.75 |
| 0.63 |  |  |  |  | 19.0 | 40.75 |
| 0.35 |  |  |  |  |  |  |
| 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| Дно | 45.0 | 45.0 | 7.0 | 7.0 | 59.25 | 59.25 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Влажность, % | 1.14 | 0.9 | 3.64 |
| Выход продукта, % | 100 | 50.23 | 49.67 |
| Содержание класса (–2.5)мм, % | 45.0 | 7.0 | 83.5 |
| Извлечение класса (–2.5мм), % | 100 | 7.67 | 92.33 |
| Эффективность, % |  |  | 92.33 |

Таблица 7.

Результаты опробования №3 на грохоте ULS №6. Исходное питание – подрешётный

продукт  сетки грохота №5 ULS с ячейкой 3.3х65мм. Параметры грохота: частота питания

вибратора - 51 Гц, дебалансы - 100%, направление вращения – обратное, угол наклона - 22°,

высота пружин натяжного устройства - 112мм.

| Размер отверстий сит, мм | Исходное питание 0-2.5мм | Надрешетный продукт 0.63-2.5мм | Подрешетный продукт 0–0.63мм (через сетку 1.8х65мм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % | Частные остатки, % | Полные остатки, % |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 2.5 | 15.5 | 16.5 | 34.75 | 35.0 | 0.25 | 0.25 |
| 1.85 | 5.25 | 21.75 | 14.75 | 49.75 | 3.0 | 3.25 |
| 0.63 | 19.0 | 40.75 | 15.25 | 65.0 | 29.0 | 32.25 |
| 0.35 |  |  |  |  | 10.5 | 42.75 |
| 0.14 |  |  |  |  | 15.0 | 57.75 |
| Дно | 59.25 | 59.25 | 35.0 | 35.0 | 42.25 | 42.25 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Влажность, % | 3.64 | 2.5 | 4.09 |
| Выход продукта, % | 100 | 36.0 | 74.0 |
| Содержание класса (–0.63)мм, % | 59.25 | 35.0 | 67.75 |
| Извлечение класса (–0.63)мм, % | 100 | 15.4 | 84.6 |
| Эффективность, % |  |  | 84.6 |
| Выход продукта по отношению к питанию грохота №5, % | 49.7 | 13.0 | 36.7 |