Движение частицы в трубе классификатора

(плоская постановка)

# Авторы:

# Магола И.А., Скубов Д.Ю. (Санкт-Петербургский государственный технический

# Университет) по заданию компании «Новые технологии»

Компанией «Новые технологии», разрабатывающей и изготавливающей каскадно-гравитационные классификаторы порошков по крупности, была поставлена задача не только изучить движение частиц в классификаторе, но и выдать рекомендации по повышению его производительности и эффективности разделения.

На первом этапе работы был выполнен аэродинамический расчет  классификатора в плоской постановке. Целью настоящего этапа было составление программы и проведение тестовых расчетов движения одиночной частицы в заданном потоке воздуха для различных начальных параметров ее движения. Расчет проводился при помощи пакета ANSYS.

Свободное движение частицы в потоке воздуха описывается  следующей системой дифференциальных уравнений:

При этом в случае тестовых расчетов удар частицы о стенки классификатора принимался абсолютно упругим. При расчетах были приняты следующие  геометрические параметры трехколенного классификатора (см. Рис.1):

Рис.1. Основные геометрические параметры классификатора

Векторное поле скоростей потока воздуха, рассчитанное при помощи конечно-элементного пакета ANSYS, представлено на рисунке 2.

Рис.2. Векторное поле скоростей

Для определения траектории была написана программа, в которой задаются исходные данные – параметр крупности частицы (), ее начальные координаты ()  и компоненты скорости (). Ниже приведены частные случаи движения частицы .  Параметру  a=1 отвечает равновесное положение частицы с характерным размером 500 mkm в вертикальном потоке воздуха, a>1 – менее крупные, a<1- более крупные частицы.

А)

1.            2.

3.

Б)

1.               2.

3.

В)

1.                  2.

Г)    1.

По проведенным тестовым расчетам можно сделать следующие качественные выводы:

- При малой скорости «сползания» с колена возможно «застревание» мелких частиц в трубе классификатора. Для борьбы с этим явлением необходимо увеличение угла наклона полок классификатора с одновременным уменьшением коэффициента трения.

- Большая скорость  «сползания», с другой стороны, приводит к быстрому пересечению частицами    полосы рабочего потока, что приводит к большому количеству ударов частиц о стенки и увеличению времени прохождения крупными частицами рабочей полости классификатора.

Таким образом, может быть сформулирована задача оптимизации движения частицы по времени нахождения в трубе классификатора при варьировании угла наклона колен и коэффициента трения частиц о стенки.

На следующем этапе планируется проведение расчетов с учетом неупругого столкновения частиц со стенками и учета трения при движении частицы по полке, а также созданию удобного интерфейса при многовариантном расчете движения частицы с учетом изменения геометрии и, следовательно, структуры потока воздуха.