# Износостойкие преимущества самофутирующихся ускорителей перед открытыми при эксплуатации центробежно-ударных дробилок

Авторы: Учитель С. А., Стець В. А. Опыт применения центробежно-ударных дробилок.

М., 1991. Обзорная информация /Ин-т «Черметинформация». Серия «Обогащение руд». Выпуск 1. 25 с.

От редакции сайта:

Данная статья посвящена проблеме, которая волновала и продолжает волновать, как разработчиков измельчительного оборудования любого типа, так и его пользователей. Воздействие рабочих органов любой дробилки на материал оборачивается встречным воздействием материала на дробилку. Проблеме защиты от износа посвящено много статей на нашем сайте. Это одна из них.

Статья представляет собой продолжение темы о современном состоянии центробежно-ударного оборудования и центробежно-ударного способа измельчения. Дополнительные материалы читайте в статьях на нашем сайте:

# 1.Технологические аспекты применения центробежно-ударных дробилок

# 2.Современные центробежно-ударные дробилки и их конструктивные особенности

При чтении данной статьи требуется учитывать, что она была написана в 1991 году. Поэтому в ней мало информации о российских производителях. В частности, не говорится ничего о центробежно-ударных дробилках и мельницах Титан, производства компании «Новые технологии», в которых переход с опорного подшипникового узла на воздушную опору позволил повысить скорость удара до 100 м\сек и крупность питания до 70мм. Однако материал статьи посвящен защите от износа, которая будет актуальна для измельчительной отрасли всегда, пока на Земле действует Второй закон Ньютона.

Содержание:

1.Введение

2.Основные изнашиваемые элементы дробилок

3.Показатели износостойкости разгонных элементов центробежно-ударных дробилок

4.Затраты на износ

5.Результаты сравнительных испытаний дробильного оборудования различных типов

6.Выводы

7.Литература

1.Введение

В настоящее время разработаны теоретические основы работы центробежно-ударных дробилок, введены зависимости для определения конструктивных и технологических параметров их работы: производительности, мощности привода, скорости вылета материала, конструкции ускорителя. Комплекс выполненных теоретических разработок, подтвержденных экспериментально, позволил установить траекторию и скорость перемещения кусков руды внутри ускорителя и за его пределами, определить скорость и углы встречи с отбойными поверхностями, рассчитать габариты и оптимальные условия ударного разрушения кусков горных пород. Это позволило рационально спроектировать конфигурацию конструктивных элементов ускорителя и отбойных плит, выбрать частоту вращения ускорителя, что предопределило конструктивные решения дробилки. В свою очередь, точное соблюдение режимных параметров обеспечило селективность разрушения, намного превосходящую показатели типичных измельчителей.

2.Основные изнашиваемые элементы дробилок

Основным фактором, в течение длительного времени ограничивавшим широкое применение центробежно-ударных дробилок, является износ основных рабочих элементов, и связанный с этим их низкий ресурс, обуславливающий высокий уровень эксплуатационных затрат. Ниже указываются основные изнашиваемые элементы дробилок.

Отбойные плиты отражательной поверхности камеры измельчения изнашиваются главным образом в дробилках "камень о металл". В дробилках "камень о камень" металлические части корпуса при соблюдении правил эксплуатации достаточно надежно защищены самофутеровкой. В закрытых роторах изнашиваются распределительный конус, на который падает исходный материал из питателя (конвейера),  и внутренняя футеровка верхнего и нижнего дисков ускорителя (ротора). При работе в режиме измельчения абразивному износу подвергается также наружная поверхность ротора. (Ред. – данная поверхность обычно наплавляется твердосплавными электродами). В ряде дробилок подлежит замене питающая труба, соединяющая питатель с загрузочным отверстием дробилки (ускорителя).

Однако наиболее интенсивному износу подвержены элементы разгонных поверхностей (каналов) ускорителя (ротора), непосредственно контактирующие с ускоряемым материалом: которые могут быть закрытыми измельчаемым материалом (рабочие кромки ребер в дробилках "Бармак", "Давид") и открытыми (разгонные ребра в дробилках  "Торнадо", "Спокейн" и т.д.)

В практике применения центробежно-ударных дробилок именно ресурс разгонных элементов определяет интенсивность технического обслуживания, комплектацию запасными частями и режим эксплуатации. Показатели износостойкости разгонных элементов некоторых дробилок приведены в табл.2.

Как видно из табл.2, эти показатели существенно зависят от свойств перерабатываемого материала и типа применяемых разгонных элементов. Так, ресурс комплекта открытых ребер дробилки "Каника" по крайней мере в 6-8 раз ниже, чем ресурс сменных рабочих кромок самофутерующихся роторов дробилок серии  V фирмы СБМ или "Давид". Следует иметь в виду, что трудоемкость технического обслуживания открытых роторов, как правило, значительно ниже. Например, трудоемкость замены комплекта разгонных ребер в дробилке "Каника" не превышает 0,3-0,4 чел.-ч., в то время как для выполнения аналогичной операции в дробилке серии V фирмы СБМ требуется 4-6 чел.-ч [10,19]. При наработке 50 тыс.т щебня крупностью -5(6)+0 мм в дробилке "Каника" издержки на замену ребер составят около 2,5-3 чел.-ч, а в дробилке   V-10 – около 10-12 чел.-ч. (Ред.- однако следует учитывать, что время замены изношенного ротора на новый в обеих типах дробилок примерно одинаковое. Поэтому длительность восстановления ротора на КИО дробилки не влияет).

3.Показатели износостойкости разгонных элементов центробежно-ударных дробилок

Таблица 2.

| Тип дробилки, изготовитель, страна | Разгонный элемент | Материал (питание/ продукт) | Ресурс комплекта разгонных элементов, ч | Выработка продукции до замены комплекта, т | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Каника", США | Открытые радиальные ребра | Гравий (-100+25)/ (-6+0) | 40 | 8000 | [9] |
| "Центри-П", | Z-образные ребра с самофутеровкой | Гравий (-40)/(-12) | 90 | 18000 | [29] |
| V-8, СБМ, Австрия | Хордовые ребра с самофутеровкой | Гранит с полевым шпатом (97 % Si02) (-50+14)/ (-5+0) | 260 | 17680 | [18] |
|  | То же | Гравий (40 % Si02) (-16+5)/ (-5+0) | 350 | 22050 | [18] |
| V-10, СБМ, Австрия | То же | Известняк 2\(-32+2)/(-2+0) | 2180 | 239800 | [18] |
| "Давид", "Мартин Сте-керт", ФРГ | То же | Базальт, гранит, диабаз (-50)/(-4) | 800-1500 | 16000-23000 | [24] |
|  | То же | Известняк (-50)/(-2) | 4000-8000 | 132000-200000 | [24] |
|  | То же | Гравий(-4)/(-2) | 1800 | 54000 | [24] |
| Турбо-96, "Кемко", -США' | Литой ротор "Суперчиппер" | Гравий (80-90 % Si02) | 350 | 43750 | [15] |

4.Затраты на износ

Представляет интерес примерная структура затрат на техническое обслуживание (данные фирмы "Мартин Стекерт"): стоимость сменных частей -66 %, затраты на замену -22%, на уход и смазку - 12 % [25]. В данном примере (производство гравия -2+0 мм в дробилке "Давид 100") удельные затраты на износ составили 0,17-0,25 марок ФРГ, удельный простой - 1,3 с на I т продукции, что вполне приемлемо.

Выполнен анализ затрат на износ при дроблении различных материалов в дробилках роторных, конусных типа "Гидрокон" и центробежно-ударных [25]. Соответствующие данные в функции индекса износа показаны на рис.7.

Для того, чтобы облегчить трактовку этих данных, приведены значения индексов износа для различных пород: известняк 0,001-0,03; доломит 0,01-0,05; базальт 0,2(0,09; диабаз 0,3(0,10; гнейс 0,5(0,10; гранит 0,55(0,11; кварцит 0,75(0,12.

Как видно из приведенных данных, затраты на износ для центробежно-ударных дробилок вдвое ниже, чем для роторных, но выше, чем для конусных (Ред. – это отличие от конусных, впрочем, компенсируется независимостью гран.состава готового продукта центробежно-ударных дробилок., чего не скажешь о конусных, гран.состав продукта которых серьезно ухудшается в процессе износа конуса).

Приведен сравнительный анализ центробежно-ударных дробилок с другими видами дробильного оборудования [26].  Испытывали центробежно-ударную дробилку V-8, конусную дробилку с конусом диаметром 1500 мм, стержневую мельницу размером 2x3 м и валковую дробилку с валком шириной 800 мм (все производства фирмы СБМ, Австрия). Результаты испытаний представлены в табл.3.

Рис.7. Зависимость расходов на износ от индекса износа дробимого материала:

1 – роторная дробилка; 2,3 – центробежно-ударная и конусная дробилки соответственно

5.Результаты сравнительных испытаний дробильного оборудования различных типов*

Таблица 3.

| Тип аппарата | Дробилка |  |
| --- | --- | --- |
|  | центробежно-ударная | конусная | валковая | Стержневая мельница |
| Крупность питания, мм | -32+4 | -32+4 | -8+4 | -32+4 |
| Производительность по питанию, т/ч | 70 | 91 | 20 | 32 |
| Требуемая крупность продукта, мм | -4+0 | -4+0 | -4+0 | -4+0 |
| Производительность по готовому продукту, т/ч | 32 | 32 | 20 | 32 |
| Выход продукта, % | 46 | 35 | 98 | 100 |
| Потребляемая мощность, кВт | 110 | 132 | 45 | 160 |
| Удельное энергопотребление на 1 т продукта, кВт(ч/т | 3,42 | 4,14 | 2,25 | 5,0 |
| Расходы на энергию, марки ФРГ/т (0,3 марки ФРГ за 1 кВт(ч) | 1,026 | 1,24 | 0,675 | 1,50 |
| Выработка продукта на комплект изнашивающихся частей, т | 44800 | 70400 | 50000 | 217600 |
| Расходы на износ на 1 т продукта, марки ФРГ | 0,16 | 0,175 | 0,120 | 0,285 |
| Масса дробилки (без двигателя), т | 4,1 | 14,3 | 7,5 | 34,9 |
| Стоимость дробилки (без двигателя), марки ФРГ | 86000 | 265000 | 80000 | 390000 |

* Питание – гравий (25% Si02).

Как видно из приведенных данных, затраты на износ центробежно-ударной дробилки вполне приемлемы. Очевидно, уровень надежности, достигнутый в последнее время изготовителями центробежно-ударных дробилок после создания и совершенствования самофутирующегося ротора), позволяет не рассматривать более износ элементов ускорителя фактором, блокирующим их широкое применение. Тем не менее, удельный вес затрат, связанных с износом, достаточно велик, что учитывается потребителями при выборе дробилок для эксплуатации.

В заключение следует также отметить, что удельная металлоемкость центробежно-ударного оборудования  составляет 0,020-0,075 т(ч/т, что на порядок ниже, чей в конусных дробилках мелкого дробления.

# 6.Выводы

С начала 80-х годов (с момента решения проблемы износа путем самофутеровки роторов и камер измельчения) масштабы изготовления и использования центробежно-ударных дробилок резко возросли. Производятся аппараты производительностью 30-450 т/ч широкого спектра типоразмеров.

К достоинствам центробежно-ударных дробилок следует отнести:

- высокую энергонапряженность в зоне дробления, что обеспечивает высокую степень сокращения;

- стабильность гранулометрического состава продукта, который практически не зависит от износа рабочих органов и влажности перерабатываемого материала;

- простое и эффективное воздействие на гранулометрический состав продукта путем изменения скорости вращения ротора;

- низкую энергоемкость и металлоемкость;

- низкий уровень капитальных затрат;

- простой контроль износа рабочих органов и низкую трудоемкость технического обслуживания;

- возможность селективного дробления.

Основным недостатком, ранее сдерживавшим распространение центробежно-ударных дробилок, являлся низкий ресурс элементов дробилки, связанный с износом, что ограничивало сферу применения этих аппаратов дроблением материалов низкой прочности и абразивности, снижало эксплуатационные показатели.

Прогресс в решении проблемы износа связан с применением следующих технических решений:

- широким использованием аутогенной (самовосстанавливающейся) футеровки, что позволяет сократить площадь, подвергающуюся интенсивному износу при работе данного измельчительного оборудования;

- поиском и внедрением для изготовления изнашивающихся частей специальных износостойких материалов;

- оптимальной геометрической компоновкой, позволяющей свести к минимуму ударное взаимодействие перерабатываемого материала с элементами вращающегося ротора;

- обеспечением простого и надежного контроля состояния изнашивающихся частей и повышением их ремонтопригодности.

Применение прогрессивных технических решений в новых конструкциях центробежно-ударных дробилок позволило снизить эксплуатационные затраты, связанные с износом, до приемлемых размеров, что стимулировало спрос и привело к расширению сферы применения.

Основной областью применения центробежно-ударных дробилок является производство строительных материалов (щебня и искусственного песка), однако углубились тенденция использования их в рудоподготовке, при переработке вторичного сырья.

При сохранении динамики развития этого вида оборудования в ближайшие годы центробежно-ударные дробилки явятся альтернативой традиционным дробилкам в мелкой стадии.

# 7.Литература

1. Клейс И.Р., Ууэмыйс Х.Х. Износостойкость элементов измельчителей ударного действия. М.,  1986.  157 с.

2. Herod S.  Crusher Action Analized with High Speed Photography//Pit and Quarry. 1979. № 11. P.49-52, 65.

3. Rock Products.  1984. № 9. P.53.

4. Robertson J.L.  Impact Crusher Replaces Three Compression Crushers  in Plant//Rock Products.  1983 №5. P. 44, 46, 52.

5. Hill H.E. Vertical Shaft Impactor Crushers//Quarry Management. 1985 № 10. P. 713-718, 721-722.

6. Quarry Management and Products. 1981. № 2. 8 p.

7. Bartley B.A.  High Intensity Autogenous Мilling//8th Industrial Minerals International Congress, Boston,  24-27 April,  1988. London, 1988. P. 147-153.

8. Пат. 4577806 США.,  МКИ  В 02 С 17/20.

9. Canica Crushers//Rock Products.  1979. January. P. 107.

10. Michard D.  Progress report:  Crushers today// Ibid.  1988. № 7.  P. 72-78.

11. Пат.  4575014 США,  МНИ В 02 С 19/00.

12. Пат.  4756484 США,  МКИ В 02 С 19/00.

13. Rock Products. 1984. № 9.  P. 15, 65.

14. Ibid. № 10.  P. 76

15. Michard D. Modified crusher puts AGР//Pit and Quarry. 1987. № 8. P. 25-26, 28, 30.

16. Crushers//Mining Magazine. 1981. August. P. 94-113.

17. SBM Vertical Crushers оf the   Model Series V //Maschinen und Stahl-bau. 1986. № 1-2. P. 34-37.

18. Aufbereitungs-Teсhnik. 1986. № 2. P. 101.

19. Pearse G. Crushers and Grinding Mills/Mining Magazine. 1986. April. P. 330-351.

20. Neue Brecher aus österreich//Steinbruch und Sandgrube. 1989. Bd 82. S. 424, 425.

21. Breakthrough in Impact Crushing//Quarry Management. 1986. № 3. P. 43.

22. Mine and Quarry. 1986. V. 15. № 3. P. 58.

23. Le broyeur Bergeaud a axevertical V.1//Chantiers de Franse. 1986. № 194. P.13.

24. Eine Neue Brech-Dimension//Aufbereitungs-Technik.  1986. № 2. S. 113, 114.

25. Wermter К.  Verschlеissminderung beim Brechen von Keis//  Ibid.  1988. № 3.  S. 156-139.

26. Müller G.,  Weigel T.  Einsatz von Vertical-Prallbrechern als Alternative zu herkommlichen Zerkleinerungsverfahren// Ibid, № 1.  S. 26-31.

27. Robertson J.L.  Impact Crushers  come in wide range of sizes and types// Rock Products. 1983.  V. 86. N 3. P. 41-43.

28. Mineral processing market target for crusher concept//World Mining Equipment. 1987. № 8. P. 30-33.

29. Rock Products. 1984. № 12.  P. 54, 55.

# Text boxes

3

2

1

0,1

0,2

0,4

0,6

1

2

3

3атраты на износ, усл. ед.

Индекс износа Аi