Отчёт по научно-исследовательской работе

по измельчению шунгитового сланца

на центробежно-ударной дробилке

Работа выполнялась в обогатительной лаборатории компании «Новые технологии».

Исходный материал – шунгитовый сланец

Грансостав исходного материала  - в таблице 1:

## Таблица 1

| Фракции (на мешке) | Масса, кг |
| --- | --- |
| 20-15 | 40 |
| 40-20 | 28 |
| 60-40 | 35,5 |
| 40-20 | 43 |
| Итого: | 146,5 |

Было произведено дробление на щековой дробилке для доведения крупности материала до 25 мм, максимальной при измельчении на лабораторной центробежно-ударной дробилке Титан Д-040.

Поле усреднения проба разделена на три части (таблица 2).

## Таблица 2

| Проба 1 | 39,4 кг |
| --- | --- |
| Проба 2 | 38,0 кг |
| Проба 3 | 35,3 кг |
| Итого: | 112,7 кг |

Оставшиеся 34 кг были использованы для создания футеровки в дробилке Титан Д-036.

Процесс дробления был проведён в дробилке Титан Д-036, отсев готового продукта производился на сите 10 мм.

Результаты дробления на трёх скоростях 50, 60 и 80 м/с представлены в таблице 3 (см.ниже).

## Таблица 3

| ПЕРВЫЙ ЦИКЛ |
| --- |
| 80 м/с |  | 60 м/с |  | 50 м/с |
| Фракции | Масса, кг | Выход, % |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |
| 10 | 13,44 | 34,7 |  | 10 | 20,32 | 53,3 |  | 10 | 21,5 | 60,9 |
| 10-4 | 11,06 | 28,6 |  | 10-4 | 9,43 | 24,8 |  | 10-4 | 8,3 | 23,5 |
| 4-0 | 14,2 | 36,7 |  | 4-0 | 8,34 | 21,9 |  | 4-0 | 5,52 | 15,6 |
| итого | 38,7 | 100,0 |  | итого | 38,09 | 100,0 |  | итого | 35,32 | 100,0 |
| ВТОРОЙ ЦИКЛ |
| 80 м/с |  | 60 м/с |  | 50 м/с |
| Фракции | Масса, кг | Выход, % |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |
| 10 | 4,2 | 31,3 |  | 10 | 11,034 | 54,3 |  | 10 | 14,09 | 65,5 |
| -10 | 9,24 | 68,8 |  | -10 | 9,286 | 45,7 |  | -10 | 7,41 | 34,5 |
| итого | 13,44 | 100,0 |  | итого | 20,32 | 100,0 |  | итого | 21,5 | 100,0 |
| ТРЕТИЙ ЦИКЛ |
| 80 м/с |  | 60 м/с |  | 50 м/с |
| Фракции | Масса, кг | Выход, % |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |
| 10 | 1,06 | 25,2 |  | 10 | 5,66 | 51,3 |  | 10 | 9,29 | 65,9 |
| -10 | 3,14 | 74,8 |  | -10 | 5,374 | 48,7 |  | -10 | 4,8 | 34,1 |
| итого | 4,2 | 100,0 |  | итого | 11,034 | 100,0 |  | итого | 14,09 | 100,0 |
| ЧЕТВЁРТЫЙ ЦИКЛ |
|  |  | 60 м/с |  | 50 м/с |
|  |  |  |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |
|  |  |  |  | 10 | 2,82 | 49,8 |  | 10 | 5,92 | 63,7 |
|  |  |  |  | -10 | 2,84 | 50,2 |  | -10 | 3,37 | 36,3 |
|  |  |  |  | итого | 5,66 | 100,0 |  | итого | 9,29 | 100,0 |
| ПЯТЫЙ ЦИКЛ |
|  |  |  |  | 50 м/с |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 3,83 | 64,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -10 | 2,09 | 35,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5,92 | 100,0 |
| ШЕСТОЙ ЦИКЛ |
|  |  |  |  | 50 м/с |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фракции | Масса, кг | Выход, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2,38 | 62,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -10 | 1,45 | 37,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3,83 | 100,0 |

После завершения циклов дробления на дробилке Титан Д-040 был произведён ситовой анализ на сите 4мм, далее каждая из проба была усреднена и из неё была отобрана проба для дальнейшего рассева на ситах 3, 2 и 0,5 мм.

Результаты рассева трёх проб приведены в таблице 4.

Таблица 4

|  | 80 м/c |  |  | 60 м/с |  |  | 50 м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фракции | Масса, кг | Выход, % | Фракции | Масса, кг | Выход, % | Фракции | Масса, кг | Выход, % |
| +4 | 17,99 | 46,9 | +4 | 22,34 | 59,4 | +4 | 21,65 | 62,0 |
| -4+3 | 7,55 | 19,7 | -4+3 | 6,181473 | 16,4 | -4+3 | 5,552618 | 15,9 |
| -3+2 | 2,09 | 5,5 | -3+2 | 1,468527 | 3,9 | -3+2 | 1,314388 | 3,8 |
| -2+0,5 | 6,49 | 16,9 | -2+0,5 | 4,78125 | 12,7 | -2+0,5 | 4,291879 | 12,3 |
| -0,5 | 4,19 | 11,0 | -0,5 | 2,86875 | 7,6 | -0,5 | 2,119115 | 6,1 |