# Отчёт о проведённой научно-исследовательской работе

# по измельчению сланца с целью получения сланцевой крошки

# (работа проведена для  ЗАО «Транском»)

Работа выполнялась в обогатительной лаборатории компании «Новые технологии».

При выполнении исследований использовались следующие основные технические средства:

- щековая дробилка 187 ДР, ее наименование по ГОСТ –  ЩДП 10х20;

- дробилка центробежно-ударного действия Титан Д-040 с диаметром ротора 360 мм;

- весы электрические Ладога СВП-10, предел взвешивания 10 (12) кг с шагом индикации 2 грамма;

- весы рычажные, предел взвешивания 50 кг, погрешность 50 грамм;

- набор стандартных лабораторные сит с диаметром обечаек 300 мм и с размером ячеек от 0,063 до 25 мм;

Все использованные технические средства соответствуют стандартам ИСО 9001.

Задачи, которые решались на этом этапе, следующие:

- определение принципиальной возможности использовать центробежно-ударное дробление с целью получения качественного материала из сланца;

- определение оптимальной окружной скорости вращения ротора при дроблении сланца с получением сланцевой крошки.

Методика проведения работ

Последовательность выполнения операций при работе с пробами кристаллического сланца следующая:

- дробление проб на щековой дробилке до крупности –20 мм;

- однократное дробление пробы на центробежно-ударной дробилке на разных скоростях вращения ротора;

- рассев проб на сите 1мм, далее отбор пробы из фракции –1мм и рассев её на сите –0,063мм.

- выбор оптимальной окружной скорости;

- дробление оставшейся части пробы для дальнейших исследований.

Результат дробления на различных скоростях

| Скорость удара, м/с | 80 | 60 | 50 | 50 (с отсевом на 5мм после щековой др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход фракции +1,% | 64,3 | 71,2 | 77 | 83 |
| Выход фракции 0-1,% | 35,7 | 28,8 | 23 | 17 |
| Выход фракции 0-0,063,% | 9,2 | 6,3 | 4,6 | 2,72 |

По результатам дробления был выбран вариант 60 м/с.

Общая проба масса 131 кг.

После дробления на щековой дробилке и поверочным грохочением на сите 20 мм, фракция –5мм составила 20,8 кг (она была отложена отдельный мешок). На футеровку дробилки пошло 7 кг от общей пробы. Итого на дробилке Титан была подвергнута дроблению проба массой  103 кг

Динамика дробления

| Фракции | Масса, кг | Выход, % |
| --- | --- | --- |
| первый цикл |
| 5 | 59,64 | 57,78 |
| 0-5 | 43,58 | 42,22 |
| второй цикл |
| 5 | 15,88 | 36,44 |
| 0-5 | 27,7 | 63,56 |
| третий цикл |
| 5 | 14 | 50,54 |
| 0-5 | 13,7 | 49,46 |
| четвёртый цикл |
| 5 | 6,44 | 47,01 |
| 0-5 | 7,26 | 52,99 |
| пятый цикл |
| 5 | 3,65 | 50,28 |
| 0-5 | 3,61 | 49,72 |
| шестой цикл |
| 5 | 1,91 | 52,91 |
| 0-5 | 1,7 | 47,09 |