Технологические показатели дробления гранитного щебня и прочных руд на центробежно-ударных дробилках Титан

| Показатели | Титан Д-125 | Титан Д-160 | Титан Д-250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность по Протодьяконову | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Скорость удара, м/с | 56 | 64 | 85 | 56 | 64 | 85 | 56 | 64 | 85 | 56 | 64 | 85 | 56 | 64 | 85 | 56 | 64 | 85 | 56 | 64 | 85 | 56 | 64 | 85 | 56 | 64 | 85 |
| Производительность в открытом цикле, т/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Производительность по готовому продукту –40 мм, т/ч (в скобках средневзвешенный диаметр) | 120 (15,9) | 140 (14,0) | 145 (9,4) | 120 (17,5) | 130 (15,8) | 135 (11,3) | 110 (18,6) | 115 (17,2) | 120 (13,0) | 200 (15,9) | 210 (14,0) | 240 (9,4) | 200 (17,5) | 210 (15,8) | 235 (11,3) | 200 (18,6) | 180 (17,2) | 170 (13,0) | 400 (15,9) | 380 (14,0) | 220 (9,4) | 380 (17,5) | 400 (15,8) | 210 (11,3) | 380 (18,6) | 390 (17,2) | 200 (13,0) |
| Производительность по готовому продукту –20 мм, т/ч | 80 (7,5) | 100 (7,1) | 105 (5,6) | 70 (7,9) | 80 (7,5) | 85 (6,1) | 75 (8,1) | 80 (7,8) | 85 (6,6) | 140 (7,5) | 150 (7,1) | 200 (5,6) | 120 (7,9) | 135 (7,5) | 180 (6,1) | 120 (8,1) | 115 (7,8) | 140 (6,6) | 250 (7,5) | 300 (7,1) | 190 (5,6) | 220 (7,9) | 260 (7,5) | 180 (6,1) | 210 (8,1) | 255 (7,8) | 175 (6,6) |
| Производительность по готовому продукту –10 мм, т/ч | 50 (3,7) | 70 (3,6) | 80 (3,1) | 45 (3,8) | 55 (3,7) | 60 (3,2) | 40 (3,9) | 50 (3,8) | 55 (3,4) | 90 (3,7) | 105 (3,6) | 150 (3,1) | 70 (3,8) | 90 (3,7) | 135 (3,2) | 70 (3,9) | 75 (3,8) | 95(3,4) | 180 (3,7) | 200 (3,6) | 140 (3,1) | 140 (3,8) | 170 (3,7) | 130 (3,2) | 135 (3,9) | 165 (3,8) | 125 (3,4) |
| Производительность по готовому продукту –5 мм, т/ч | 35 (1,9) | 45 (1,8) | 55 (1,6) | 30 (1,9) | 35 (1,85) | 40 (1,66) | 30 (1,9) | 35 (1,87) | 40 (1,7) | 60 (1,9) | 70 (1,8) | 110 (1,6) | 45 (1,9) | 60 (1,85) | 95 (1,66) | 45 (1,9) | 45 (1,87) | 60 (1,7) | 110 (1,9) | 125 (1,8) | 100 (1,6) | 90 (1,9) | 110 (1,85) | 90 (1,66) | 85 (1,9) | 100 (1,87) | 85 (1,7) |
| Крупность исходного материала, мм | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Установленная мощность, кВт | 160 | 250 | 315 | 200 | 200 | 315 | 250 | 250 | 315 | 250 | 315 | 630 | 250 | 315 | 630 | 315 | 315 | 500 | 500 | 630 | 630 | 500 | 630 | 630 | 500 | 630 | 630 |