Рекомендации по разработке и аппаратурном оформлении узла мелкого дробления золото-извлекающей фабрики ЗИФ «Хаканджа (Хабаровский край)

с применением центробежно-ударных дробилок Титан Д

Примечание:

Рекомендации были реализованы в полной мере в составе 3-х дробилок Титан Д-160 на ЗИФ «Хаканджа» (ОАО МНПО «Полиметал») в 2006 году – см. фото в конце статьи.

Предложение:

Руда со склада среднедробленой руды (-60+0 мм) поступает на грохочение. Грохочение ведется по классу –6 мм, который поступает на измельчение. Надрешетный продукт –60+6 мм поступает на додрабливание в центробежно-ударную дробилку Титан Д-160, разгрузка которой возвращается на грохочение.

# Развернуто (технология и оборудование дробления)

# Узел мелкого дробления включает в себя следующие технологические стадии:

- предварительное грохочение с получением готового продукта;

- дробление до -6 мм;

Режим работы:

Коэффициент использования оборудования – 0,9;

Часовая переработка – 63,4 т (при полной загрузке для наиболее крепких руд производительность может составить до 75 т/ч).

Руда со склада среднедробленой руды поступает на грохот СМД-125А (верхнее сито 16 мм; нижнее – 6 мм). Верхнее сито грохота используется для разгрузки нижнего. Подрешетный продукт (нижнего сита) поступает на измельчение. Надрешетный продукт грохота поступают на додрабливание в центробежно-ударную дробилку Титан Д-160.

Дробленный материал –6+0 мм подается на измельчение.

Основные технологические параметры узла мелкого дробления.

| Параметр | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Предварительное грохочение |
| Типоразмер грохота |  | СМД-125А |
| Площадь грохочения | м2 | 12 |
| Производительность | т/ч | 170 |
| Размер отверстий верхнего сита | мм | 16 |
| Размер отверстий нижнего сита | мм | 6 |
| Удельная нагрузка на сито –4 мм | т/м2*ч | 9,2 |
| Дробление |
| Типоразмер дробилки |  | Титан Д-160 |
| Крупность исходного питания | мм | 6-60 |
| Производительность (в открытом цикле) | т/ч | 170 |
| Производительность (в замкнутом цикле) | т/ч | 63,4 |
| Скорость удара | м/с | 80 |

Расходные материалы.

Затраты на быстроизнашиваемые элементы дробилки Титан Д-160.

Расход электроэнергии на дробление составляет 5,5 кВт на тонну.

Выбор оборудования.

Таблица по дробильно-измельчительному и классифицирующему оборудованию.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Вес, т | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед-цы | общий | ед-цы | общий |
| 1 | Грохот СМД-125А | 1 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| 2 | Дробилка Титан Д-160 | 1 | 12 | 12 | 422 | 422 |

Фото: монтаж 3-х дробилок Титан Д-160 на Хаканджинской ЗИФ

Технологическая схема узла мелкого дробления (см.ниже).

# Text boxes

Исходная руда

Дробление

Титан Д-160

Грохочение на грохоте СМД-125А

-60 мм

Q=63,4 т/ч

+6-60 мм

Q=170 т/ч

-6 мм

Q=63,4 т/ч

-6+0 мм в питание мельниц

-60 мм

Q=233,4 т/ч