# Отчёт о проведённой научно-исследовательской работе

на измельчаемость железной руды Высокогорского ГОКа

на центробежно-ударной мельнице

Работа выполнялась в Обогатительной лаборатории компании «Новые технологии».

Цель проведения эксперимента – определение измельчаемость на центробежной мельнице Титан.

Грансостав исходного материала

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +10 | 6234 | 38,06 | 100,00 |
| +5-10 | 3387 | 20,68 | 61,94 |
| -5 | 6758 | 41,26 | 41,26 |
| Итого: | 16379 | 100,00 |  |

80 м/c

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +10 | 2784 | 17,42 | 100,00 |
| +5-10 | 3411 | 21,34 | 82,58 |
| -5 | 9789 | 61,24 | 61,24 |
| Итого: | 15984 | 100,00 |  |

100 м/c

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +10 | 1788 | 12,02 | 100,00 |
| +5-10 | 2667 | 17,92 | 87,98 |
| -5 | 10425 | 70,06 | 70,06 |
| Итого: | 14880 | 100,00 |  |

Проба, пришедшая к нам, была достаточно влажная, что делало удар более пластичным, и достаточного материала для «забивания» футеровки не было. Поэтому было принято решение поставить остаток пробы на просушку. Результаты повторного дробления ниже

Повторно 100 м/c

| Класс крупности, мм | Масса, г | Выход, % | Выход по минусу,% |
| --- | --- | --- | --- |
| +10 | 1433 | 7,79 | 100,00 |
| +5-10 | 2239 | 12,18 | 92,21 |
| -5 | 14715 | 80,03 | 80,03 |
| Итого: | 18387 | 100,00 |  |